ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку коррозионностойкого проката

# для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические характеристики

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАИЯ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

| 1 | Сталь 12Х18Н10Т-ВД Круг ф45мм | кг | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении

Поставляемый сортовой коррозионностойкий прокат должна быть новым, не бывшим в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП

# 096302

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сортовой коррозионностойкий прокат применяется в производстве оборудования

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
|  | Сталь 12Х18Н10Т-ВД Круг ф45мм | ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3581-83, х/о, н/д, МКК, УЗК гр.1 ГОСТ 21120-75, приемка АТП Технические требование см. приложение №1. |

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка проката - по ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3581-83

# Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка проката - по ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3581-83

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Наличие сертификатов качества  завода изготовителя заверенных подлинной печатью поставщика. 2. Входной контроль продукции по  ГОСТ 24297-87

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Подготовка металлопродукции к транспортированию должна соответствовать ГОСТ 26653-90. Металлопродукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов. Металлопродукцию транспортируют в вагонах открытого и закрытого типов.  При транспортировании металлопродукции воздушным транспортом необходимо учитывать требования по допустимой удельной нагрузке на пол грузовой кабины воздушного судна.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# Прокат хранят в закрытых и открытых складах.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В  общую сумму договора должны входить НДС,  расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 90 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.

Способ поставки: 1. Доставка до склада Покупателя в г.Озерск, Челябинской обл.

2. Самовывоз со склада поставщика из г.Челябинск, Челябинской обл., г.Екатеринбурге, Свердловской обл.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемых листов должна быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |

ТУ 14-1-3581-83

Выписка

Настоящие технические условия распространяются на горячекатаную,  кованную калиброванную сталь и сталь со специальной отделкой поверхности марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД, выплавленную методом вакуумно-дугового переплава.

- СОРТАМЕНТ

  - Прутки горячекатанные и кованные поставляются диаметром или стороной квадрата до 200 мм, …

  - Сортамент,  форма и размеры прутков должны соответствовать требованиям:

- горячекатаные круглые – ГОСТ 2590-2006.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Химический состав стали марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД должен соответствовать нормам  ГОСТ5632-72.

2.2 Механические свойства прутков из стали марок 12Х18Н9Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД, определенные на термически обработанных образцах, должны соответствовать нормам

ГОСТ 5949-75 , а для стали марки 12Х18Н10Т-ВД табл. 1.

Таблица 1

| Марка стали | Рекомендуемый режим термообработки образцов | Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление, σв Н/мм2 (кгс/мм2) |  | Предел текучести, σ0,2 н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное |  |  |
|  |  |  |  |  | удлинение, δ5, % | сужение, ψ, % |  |
| 12Х18Н10Т-ВД | Закалка с температурой (1050 – 1100)°С Охлаждение на воздухе, в масле или воде | 539 (55) | 196 (20) |  | 40 |  | 55 |

2.4 Прутки поставляются в грячекатанном, кованном состоянии без термической обработки … По согласованию сторон прутки поставляются в термообработанном состоянии в соответствии с п. 2.2.

2.5 Загрязненность стали волосовинами, выявленными потребителем на поверхности готовых деталей невооруженным глазом, должна соответствовать нормам ТУ 14-1-336-72.

2.6 Макроструктура стали не должна иметь: усадочной раковины, подусадочной рыхлости, расслоений, трещин, подкорковых пузырей, шлаковых включений, корочки, подусадочной ликвации и ликвационного квадрата, видимых без применения увеличительных приборов.

Допускается наличие дефектов в виде центральной пористости и точечной неоднородности, если их величина не превышает норм, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| №№ пп | Наименование дефекта | № шкалы | Балл дефекта, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Центральная пористость Точечная неоднородность | 1 2 | 1 2 |
| Примечание: 1. Послойная кристаллизация и светлый контур не являются браковочным признаком. - Повышенная или пониженная травимость осевой зоны не являются браковочным признаком. |  |  |  |

2.7 Загрязненность стали неметаллическими включениями должна соответствавать нормам, установленным табл. 4.

Таблица 4

| Вид неметаллических включений |  | Балл неметаллических включений |
| --- | --- | --- |
| Оксиды строчечные Оксиды точечные Силикаты хрупкие Силикаты пластичные Силикаты недеформирующиеся Сульфиды Нитриды и карбонитриды строчечные Нитриды и карбонитриды точечные | - ОС - ОТ - СХ - СП - СН - С - НС - НТ | 1 1 2 1 3 1 4 3 |

2.8 Сталь марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД должна обладать стойкостью к межкристаллитной коррозии.

2.9 Качество поверхности  прутков в соответствии с ГОСТ 5949-75.

- УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение – по  ГОСТ 7566-81.