	
	«Утверждаю»
Первый зам. 

Главного инженера
ЗАО «РУСБУРМАШ»

____________ Харенко А.А.
«___» __________2011г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство обсадных труб из ПВХ для подземного выщелачивания
1. Наименование и область применения.

1.1. Обсадные трубы из ПВХ для крепления геотехнологических скважин на объектах подземного выщелачивания.

2. Технические требования.

2.1. Материал
поливинилхлорид.

Предел текучести материала, МПа




       50,0-55,0.

2.2. Размеры и прочностная характеристика труб

	Наружный диаметр трубы Dн, мм
	140,0+0,4
	110,0+0,4
	90,0+0,3

	Толщина стенки трубы δ, мм
	10,0+1,0
	10,0+1,0
	8,0+0,6

	Наружный диаметр раструба (муфты) не более, мм
	160,0+0,9
	130,0+0,9
	102,0+0,9

	Овальность после экструзии (∆= Dн - Dн) не более, мм
	2,5
	2,0
	1,8

	Длина одной обсадной трубы, м
	6,0+0,025
	6,0+0,025
	6,0+0,025

	Наружное сминающее давление не менее, МПа
	2,9
	4,5
	6,6

	Максимальное допустимое внутреннее давление (при опрессовке водой) не менее, МПа
	2,5
	4,0
	6,0

	Усилие страгивания резьбы, кН
	30
	35
	40

	2.4.
	Тип резьбового соединения:
	
	трапецеидальная или

упорная коническая резьба.

	2.5.
	Максимальная длина подвешенной обсадной колонны, м
	
	600.

	2.6.
	Рабочая среда при эксплуатации скважины
	
	раствор серной кислоты до 40г/л.

	2.7.
	Температурные условия при транспортировке, хранении и эксплуатации, ⁰С

	
	−40 ÷ +35.


3. Необходимое количество опытной партии.
	Наименование
	Количество

	Трубы из НПВХ 140х10
	270м

	Трубы из НПВХ 110х10
	60м

	Трубы из НПВХ 90х8
	1 800м

	Переводник для обсадной колонны П-140/90
	5шт

	Переводник для обсадной колонны П-90/110
	5шт

	Переводник для обсадной колонны П-110/90
	5шт


4. Дополнительные условия.
4.1.  Дополнительные характеристики, требования к сырью, материалам, комплектующим изделиям, маркировка, упаковка, а также правила приемки, методы испытания, транспортирование и хранение должны полностью соответствовать ТУ 2248-001-84300500-2009 99 («Трубы и корпуса фильтров для скважин из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с резьбой»).
5. Гарантии изготовителя
5.1.
Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего технического задания при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2.
Гарантийный срок хранения — два года со дня изготовления.
Начальник ОМТиКП






Деревенский М.С.

1

