ООО «МИАКОМ»

Россия, Москва,

Щербаковская д. 53 кор 16 офис 220
телефон: +7(926) 900-82-11
+7(495) 545-58-39
www.miakom.ru; dmitry@miakom.ru[image: image1.png]MUAKOM

rpynna koMmnaHumn






ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ «МИАКОМ-ИП» по СТО 8397-72422563-005-2009
	Технические характеристики
	Норма по маркам

	
	100
	120
	140
	150
	160
	180
	200
	220
	230
	250
	280
	300
	310
	320
	340
	350
	400
	450
	500

	Физические свойства

Поверхностная плотность ±10%,

ГОСТ Р 50277-92, г/м2
	100
	120
	140
	150
	160
	180
	200
	220
	230
	250
	280
	300
	310
	320
	340
	350
	400
	450
	500

	Толщина при нагрузке 2 кПа,  ±15%,  ГОСТ Р50276-92,  мм
	0,95
	0,96
	0,97
	1,0
	1,10
	1,20
	1,30
	1.37
	1,54
	1,70
	1,80
	1,85
	1,90
	2,0
	2,10
	2,15
	2,30
	2,50
	3,0

	Механические свойства

Разрывная нагрузка по длине, ±15%, ГОСТ 15902.3-79 , кН/м
	3,1
	3,2
	3,4
	4,2
	5,0
	6,5
	7,5
	8,0
	8,2
	8,4
	9,6
	12,3
	12,5
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	16,6
	20,0

	Разрывная нагрузка по ширине, ±15%,  ГОСТ 15902.3-79 , кН/м
	4,3
	4,4
	5,6
	6,6
	7,6
	8,0
	9,0
	10,5
	10,8
	11,7
	13,4
	14,3
	14,5
	14,7
	15,0
	16,0
	18,0
	20,5
	22,4

	Удлинение при разрыве по длине, ±20%,    ГОСТ 15902.3-79, %
	70
	70
	75
	75
	75
	75
	70
	70
	70
	75
	75
	80
	80
	80
	70
	70
	70
	70
	70

	Удлинение при разрыве по ширине,  ±20%,    ГОСТ 15902.3-79, %
	100
	100
	110
	110
	110
	110
	100
	100
	100
	110
	110
	110
	110
	110
	100
	100
	100
	100
	100

	Неровнота по массе, %   не более
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10



