Приложение 1.      ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

УТВЕРЖДАЮ:

                                                           Зам. директора ГНЦ ИФВЭ

                                        _______________    Иванов  С.В.
                                                                               «_____»____________2011г.
Техническое задние
1. Технические требования к поставке толстостенных труб из меди 

          (п/п 1,2,3,4,11 таблицы сведения о  товарах)
1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки с размерами, указанными в табл. 1.

1.2.  Требования к предельным отклонениям указанны в табл. 1. 

1.3. Трубы изготовляют из меди марок, и химическим составом по ГОСТ, EN,    указанным в табл. 2.

Остальные технические требование по ГОСТ 617-2006  для труб,  изготовленных из меди  марок  по ГОСТ 859-2001, из марок меди  изготовленных по EN (европейский стандарт), остальные технические требование по ЕN 1787
         Материал должен сопровождаться паспортом, содержащим:

       а) наименование предприятия-изготовителя;

       б) условные обозначения;

       в) номер партии;

       г)
 массу нетто партии;

       д) результаты испытания 

       е)
 дату отгрузки;

       ж) обозначение настоящего стандарта;

       з) копии протоколов химического анализа и механических свойств по ЕN 10204-3.1

       Требования к предельным отклонениям указанны                  таблица №. 1.
	№

п./п.

	Наружный диаметр, толщина стенки и длина

труб
	Требования к предельным отклонениям



	1.
	Труба Диам 400х40х850                         

          Кол-во  (12штук)
	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру -10/+5мм .

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 8мм

3. Предельные отклонения на длину заготовки  -5 мм.



	2.
	Труба Диам 350х90х480

         Кол-во  (7 штук)


	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру -10мм .

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 10мм

3. Предельные отклонения на длину заготовки  -3.



	3.
	Труба Диам 240х85х900

         Кол-во (2 штуки)


	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру ( 5  мм .

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 8мм.

3.Предельные отклонения на длину заготовки ( 5мм.



	4.


	Труба Диам 240х85х1100

         Кол-во (1 штука)


	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру ( 5  мм .

2.Предельные отклонения по толщине стенки ( 8мм.

3.Предельные отклонения на длину заготовки ( 5мм.



	   11.
	Обойма

Диам. 350
	См. эскиз обоймы в приложении 1.


Марки меди и химический состав                                                   таблица №. 2.
	№

п./п.


	Наименование
	Марки меди и химический состав

	1.
	Труба Диам400х40х850

Кол-во  (12штук)

	Марка меди М3р по  ГОСТ 859-2001



	2.
	Труба Диам 350х90х480

Кол-во  (7 штук)

	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787



	3.
	Труба Диам 240х85х900

Кол-во (2 штуки)


	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787

Марка Меди  М1 по ГОСТ 859-2001(аналог)

	4.
	Труба Диам 240х85х1100

Кол-во (1 штука)


	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787

Марка Меди  М1 по ГОСТ 859-2001(аналог)

	   11.
	Обойма Диам. 350

Кол-во (1 штука)
	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787




2.      Технические требования к поставке труб из меди

            (п/п 5,6,7,8,9, таблицы сведения о  товарах)
2.1  Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными  в табл.3. в соответствии с ГОСТ 617-2006

2.2  Трубу проверить рентгеновской дефектоскопией или ультразвуковой дефектоскопией по технологии предприятия - изготовителя.  Размер браковочных дефектов определяется разрешающей способностью метода.

    Остальные технические требование по ГОСТ 617-2006  
     Материал должен сопровождаться паспортом, содержащим:         

       а)
 наименование предприятия-изготовителя;

       б) условные обозначения;

       в) номер партии;

       г) массу нетто партии;

       д) результаты испытания 

       е)
 дату отгрузки;

       ж) обозначение настоящего стандарта;

       з)
копии протоколов химического анализа и механических свойств по ЕN 10204-3.1

        Сортамент труб                                                           таблица №. 3.
	№

п./п.

	Наружный диаметр, толщина стенки и длина

труб
	Материалы труб



	5.
	Труба Диам. 24х3х2800 Кол-во(100штук)
	Труба ДКРНМ 24х3 М1ф ГОСТ617-2006

	6.
	Труба Диам. 24х3х6800 Кол-во(50штук)
	Труба ДКРНМ 24х3 М1ф ГОСТ617-2006

	7.
	Труба Диам. 22х3х6000 Кол-во (2 штуки)
	Труба ДКРНМ 22х3 М1ф ГОСТ617-2006

	
	
	

	8.
	Труба Диам. 16х3х3000 Кол-во (1 штука)
	Труба ДКРНМ 16х3 М1ф ГОСТ617-2006

	9.
	Труба Диам. 16х3х10000

Кол-во (2 штуки)
	Труба ДКРНМ 16х3 М1ф ГОСТ617-2006


3.    Технические требования к поставке прутка из меди

             (п.10 таблицы сведения о  товарах)
3.1  Прутки изготовляют по наружному диаметру  с размерами, указанными в табл. 4.

3.2  Требования к предельным отклонениям указанны в табл. 4. 

3.3 Прутки изготовляют из меди марок, и химическим составом по ГОСТ, DIN,    указанным в табл. 5.

         Материал должен сопровождаться паспортом, содержащим:         

       а)
наименование предприятия-изготовителя;

       б) условные обозначения;

       в) номер партии;

       г) массу нетто партии;

       д) результаты испытания 

       е) дату отгрузки;

       ж) обозначение настоящего стандарта;

        з) копии протоколов химического анализа и механических свойств по ЕN 10204-3.1

  Требования к предельным отклонениям указанны                  таблица №. 4.
	№

п./п.

	Наружный диаметр  и длина прутка


	Требования к предельным отклонениям



	11.
	Пруток  Диам 250х1100

 Кол-во  (1 штука)


	1.Предельные отклонения по наружному 

диаметру -10мм .

2. Предельные отклонения на длину заготовки  -5 мм.




Сортамент прутка                                                           таблица №. 4
	№

п./п.

	Наружный диаметр, толщина стенки и длина

труб
	Материал прутка



	 11.
	 Пруток 

 Диам  250
	Марка меди SE-Cu 2.0070 по  DIN 1787

Марка Меди  М1 по ГОСТ 859-2001(аналог)



4.    Технические требования к поставке плиты из меди

             (п. 13 таблицы сведения о  товарах)
4.1  Плита изготовляется из меди марки, указанной в табл. 5,  по размерам, указанным в табл. 5, с требованиями согласно ГОСТ 1173-2006, указанными в табл. 5

4.2  Материал должен сопровождаться паспортом, содержащим:         

       а)
 наименование предприятия-изготовителя;

       б) условные обозначения;

       в) номер партии;

       г)
 массу нетто партии;

       д) дату отгрузки;

       е)
 обозначение настоящего стандарта;

       ж) копии протокола  химического анализа по ЕN 10204-3.1

Сортамент плиты                                                               таблица  5.

	№

п./п.
	Наименование
	Материал плиты


	 12.
	Плита   75,0х500х500

Кол-во  (1 штука)


	Плита  ГПРНТ  75,0х500х500 М1ф ГОСТ 1173-2006


Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Требование к технической документации: Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации в соответствии с п.1.3,2.2, 3.3,4,2  настоявшего технического задания.

Начальник  КО ГНЦ  ИФВЭ                               Никитин С.А.

Начальник группы  КО ГНЦ  ИФВЭ                  Сквороднев Н.В.    

Руководитель     WP-20                                         Маслов М.А.
[image: image1.png]



