ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку смазочных материалов и автохимии

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п. 1; Масло ВР Vanellus Multi-Fleet 10w40. 2; Масло ВР Vanellus Мах Drain 5w30. 3; Масло Mobil DELVAC 5W40 дизель. 4; Масло ВР Visco 3000. 5; Масло ВР Energear НТ 80w90. 6; Масло ВР Energear SGX 75w90. 7; Масло Castrol 75w140. 8; Масло ВР Autran DХ-III. 9; Масло ВМГЗ. 10; Смазка ВР L21M. 11; Торсиол 35Э. 12; Антифриз концентрат MOBIL, синий. 13; Тосол Felix-40. 14; Тормозная жидкость ВР ДОТ-4. 15; Силиконовая смазка CarPlan. 16; Смазка МЕХАНИК «Hi-Gier». 17; WD-40 Smart Straw.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным в заводскую тару (не допускаются следы вскрытия).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Нет требований.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуются

Подраздел 1.5 Код ОКП

№ п/п; Наименование; код. 1; Масло ВР Vanellus Multi-Fleet 10w40; 025314. 2; Масло ВР Vanellus Мах Drain 5w30; 025314. 3; Масло Mobil DELVAC 5W40 дизель; 025314. 4; Масло ВР Visco 3000; 025314. 5; Масло ВР Energear НТ 80w90; 025360. 6; Масло ВР Energear SGX 75w90; 025360. 7; Масло Castrol 75w140; 025360. 8; Масло ВР Autran DХ-III; 025390. 9; Масло ВМГЗ; 025330. 10; Смазка ВР L21M; 025400. 11; Торсиол 35Э; 025400. 12; Антифриз концентрат MOBIL, синий; 242220. 13; Тосол Felix-40; 242220. 14; Тормозная жидкость ВР ДОТ-4; 245150. 15; Силиконовая смазка CarPlan; 238400. 16; Смазка МЕХАНИК «Hi-Gier»; 238400. 17; WD-40 Smart Straw; 238400.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Узлы и агрегаты автотранспорта

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уральский климатический регион (Челябинская и Свердловская область)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1; Масло ВР Vanellus Multi-Fleet 10w40; Допуски и спецификации: ACEA E5, E7 API CI-4/SL Плотность относительная при 15°C г/мл 0,872 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 14,5 Вязкость кинематическая при 40°C ммІ/с 91,2 Вязкость динамическая мПа*с (cП) <64 000 Индекс вязкости - 152 Температура потери текучести °C -42 Температура вспышки, °C 230. 2; Масло ВР Vanellus Мах Drain 5w30; Допуски и спецификации: ACEA Е4, E5, E7 Плотность относительная при 15°C г/мл 0,860 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 12,0 Вязкость кинематическая при 40°C ммІ/с 72,0 Вязкость динамическая мПа*с (cП) <52 600 Индекс вязкости - Температура потери текучести °C -54 Температура вспышки, °C 220. 3; Масло Mobil DELVAC 5W40 дизель; Допуски и спецификации: ACEA Е3, Е4, E5, E7 API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ Плотность относительная при 15°C г/мл 0,854 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 14,8 Вязкость кинематическая при 40°C ммІ/с 102 Вязкость динамическая мПа*с (cП) < Индекс вязкости - 151 Температура потери текучести °C -45 Температура вспышки, °C 226. 4; Масло ВР Visco 3000; Допуски и спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B3 Плотность при 15 оС, г/м3 0.878 Вязкость при 100 оС, сСт 14.3 ###### Индекс вязкости 155 Температура вспышки в открытом тигле, оC 218 Температура застывания, оС -36 Щелочное число(TBN), мг КОН/г 8.2. 5; Масло ВР Energear НТ 80w90; Допуски и спецификации:API GL-1, 2, 3, 4 и 5, MT-1 Плотность относительная при 15°C г/мл 0,872 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 13,9 Вязкость динамическая мПа*с (cП) <140 000 Индекс вязкости - 150 Температура потери текучести °C -42 Температура вспышки, °C 190. 6; Масло ВР Energear SGX 75w90; Допуски и спецификации:API GL-4, и 5, MT-1 Плотность относительная при 15°C г/мл 0,902 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 14,4 Вязкость динамическая мПа*с (cП) <70 000 Индекс вязкости - 110 Температура потери текучести °C -30 Температура вспышки, °C 214. 7; Масло Castrol 75w140; Допуски и спецификации:API GL-5, Плотность относительная при 15°C г/мл 0,870 Вязкость кинематическая при 100°C ммІ/с 25,0 Вязкость кинематическая при 40°C ммІ/с 182 Вязкость динамическая мПа*с (cП) <150 000 Индекс вязкости - 170 Температура потери текучести °C -54 Температура вспышки, °C 220. 8; Масло ВР Autran DХ-III; Допуски и спецификации: трансмиссионное масло с синтетическими компонентами Плотность при 15°C — 0,859 г/мл Температура вспышки (COC) — 216°C Кинематическая вязкость при 100°C — 7,2 мм²/с Кинематическая вязкость при 40°C — 35 мм²/с Индекс вязкости — 175 Вязкость при −40°C (75W) — 16500 мПа*с (cП) Температура застывания — −46°C. 9; Масло ВМГЗ; Допуски и спецификации: СТО 84035624-066-2012 с изм. №1 (ТУ 38.101479-86) Вязкость кинематическая при 50°C ммІ/с >10,0 Вязкость кинематическая при -25°C ммІ/с < 2500 Индекс вязкости - 130 Температура потери текучести °C -45 Температура вспышки, °C 170. 10; Смазка ВР L21M; Допуски и спецификации: NLGI 2 Тип загустителя-Li мыло Класс NLGI- 2 Структура-гладкая Цвет-чёрный Температура каплепадения, оС-190 рабочие температуры от -25oC до +130oC. 11; Торсиол 35Э; Смазка разбавленная перхлорэтиленом. Водо- и морозостойкая. Работоспособна в интервале температур от -35 °С до +50 °С. Смазывание стальных канатов различного назначения при их эксплуатации (ГОСТ 20458-89). 12; Антифриз концентрат MOBIL, синий; Допуски и спецификации: категорияG11 соответствие стандарту BS6580-2010 концентрат Glysantin® ProtectPlusG48 компании BASF Плотность при 20 °C, г/см3 1,12 Температура кипения, °C >165 Температура вспышки, °C >120 Значение pH 7.1-7.3 Запас щелочности (M/10 HCl), мл13-15 Содержание воды, % макс 3.5. 13; Тосол Felix-40; Допуски и спецификации: категория G11 Температура замерзания или начала кристаллизации – 43оС. Температура кипения при давлении, равном 101,3 кПа, – 108,65 оС. Плотность при 20 оС – 1,073 г/см3. Щелочность – не менее 10,98 см.. 14; Тормозная жидкость ВР ДОТ-4; Допуски и спецификации: SAE J 1703 FMVSS № 116 DOT 3&4, ISO 4925 Плотность при 15 оС, г/см3 1.055 Температура вспышки в открытом тигле, оC140 Температура застывания, оC <-50. 15; Силиконовая смазка CarPlan; Допуски и спецификации: Аэрозольная смазка. Бесцветная формула силиконовой смазки не оставляет следов, сохраняет резиновые уплотнения, защищает от замерзания, облегчает скольжение дверных деталей, предупреждает возникновение скрипа, создает защитное покрытие.. 16; Смазка МЕХАНИК «Hi-Gier»; Допуски и спецификации: Аэрозольная проникающая смазка с преобразователем ржавчины. Содержит высокоактивные компоненты, позволяющие быстро разрушать окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений и придающие составу сверхвысокие проникающие способности.. 17; WD-40 Smart Straw; Допуски и спецификации: Аэрозольный препарат для антикоррозионной защиты и смазки трущихся поверхностей..

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не предъявляются

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предъявляются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ Р 1510

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар должен поставляться в "фирменной" таре завода-изготовителя товара соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары (упаковки) и маркировки. Тара должна поставляться с цельной (не нарушенной, исправной, герметичной) пломбой (запорным устройством) завода-изготовителя, исключающей доступ к товару на период транспортировки до момента приемки на складе Покупателя. Тара должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Товар должен быть размещён на евро паллетах, для удобства погрузки-выгрузки механическими устройствами.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Покупатель принимает товар по количеству и наименованию на терминале указанном Продавцом. Приемка товара по качеству производится Покупателем на своем складе в ЗАТО г.Снежинск. 5.1.2 Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.: 1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта, сертификаты соответствия товара; 2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 14 рабочих дней с даты получения товара; 3. Для данного товара допускается выборочная (частичная) проверка качества товара в партии по показателям качества (техническим характеристикам): вязкость при 100˚С, массовая доля мех.примесей, массовая доля воды, температура вспышки в открытом тигле, зольность сульфатная, плотность. Выборочный контроль осуществляется в соответствии с ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб."; 4. Не принятая по качеству партия товара принимается на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом Покупателя. Расходы понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества несет Поставщик. г) По окончании процедур приемки товара Покупателем по количеству и качеству, товар принимается (не принимается), обязательства Поставщика считаются выполнены (не выполнены).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.); 5.2.2 товарную накладную ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); 5.2.3 при необходимости, товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть подготовлен для транспортирования автомобильным видом транспорта до склада заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения смазочных материалов и автохимии до сдачи Заказчику, должны обеспечивать соответствие характеристик, установленных стандартами, в соответствии с данным техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения товара Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с паспортами качества, по видам товара

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведенным в таблице раздела 4.1 и сопровождаться документом о качестве.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется за счет средств Продавца в период с мая по июнь 2014г. на условиях DDP г.Челябинск либо г.Екатеринбург (ИНКОТЕРМС 2010).

Поставка частями не разрешена.

Допускается поставка частями либо всей партии товара до склада Покупателя г.Снежинск.

№ п/п; Наименование; Кол-во, шт.. 1; Масло ВР Vanellus Multi-Fleet 10w40 (20л.); 25. 2; Масло ВР Vanellus Мах Drain 5w30(20л.); 15. 3; Масло Mobil DELVAC 5W40 дизель (20 л.); 15. 4; Масло ВР Visco 3000 (4 л.); 200. 5; Масло ВР Energear НТ 80w90 (1л.); 400. 6; Масло ВР Energear SGX 75w90 (1л.); 400. 7; Масло Castrol 75w140 (l л.); 400. 8; Масло ВР Autran DХ-III (1л.); 200. 9; Масло ВМГЗ (20 л.) заводская тара; 50. 10; Смазка ВР L21M (400 гр.); 200. 11; Смазка ВР L21M (15 кг.); 5. 12; Торсиол 35Э (10кг.); 4. 13; Антифриз концентрат MOBIL синий (5л.); 20. 14; Тосол Felix-40 (10 кг.); 150. 15; Тормозная жидкость ВР ДОТ-4 (0,5 л.); 200. 16; Силиконовая смазка CarPlan (300мл.); 150. 17; Смазка МЕХАНИК «Hi-Gier» (320 гр.); 150. 18; WD-40 Smart Straw (420 мл.); 200.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы о качестве товара должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |