Приложение № 1

к Тому 2. Техническая часть

Основные технические характеристики товара

Смола S560 ZX нетиксотропная, непредускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталиевой кислоты содержит добавки контролирующие усадку.  S 560 ZX специально создана для пултрузии. Обеспечивает легкость процесса, результатом которого является отличная поверхность.  Поставка осуществляется в невозвратных бочках по 220 кг или наливом в автоцистерне. Инструкция по обращению

Химический состав ненасыщенные полиэфиры в растворе стирола

Пожаробезопастность горючая жидкость

| Свойства неотвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 23 oC по Брукфильду RVT sp 2 /10 rpm Кон & Плат | 1300 1300 | мПа мПа | ISO 2555 ISO 2884 |
| Содержание стирола | 43 | % | SFS 4864 |
| Отверждение при 23 oC (1) время гелеобразования | 11 | Мин. | NESTE D006 |
| SPI тест при 80оС, 2%BPO-50 время 65-90оС время 65оС - экзотермические пики экзотермические пики | 10 11 мин. 230 | Мин. Мин. oC | ISO 584 |
| Свойства отвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) | мин. 100 | Град.С | ISO 75/А |
| Прочность на изгиб | 100 | мПа | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3000 | МПа | ISO 178 |
| Удлинение на разрыв | 60 | МПа | ISO 527 |
| Модуль упругости при разрыве | 3300 | МПа | ISO 527 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2.5 | % | ISO 527 |
| Свойства отвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) | мин. 100 | Град.С | ISO 75/А |
| Прочность на изгиб | 100 | мПа | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3000 | МПа | ISO 178 |
| Удлинение на разрыв | 60 | МПа | ISO 527 |
| Модуль упругости при разрыве | 3300 | МПа | ISO 527 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2.5 | % | ISO 527 |