Приложение №5 к извещению

S 560 ZX

Свойства

Смола S560 ZX не тиксотропная, не предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталиевой кислоты содержит добавки контролирующие усадку.

Область применения

S 560 ZX специально создана для пултрузии. Обеспечивает легкость процесса, результатом которого является отличная поверхность.

Поставка

Поставка осуществляется в невозвратных бочках по 220 кг или наливом в автоцистерне.

Инструкция по обращению

Химический состав

ненасыщенные полиэфиры в растворе стирола

Пожаробезопастность

горючая жидкость

Транспортная классификация

IMCO 3.3 стр.3379 UN n 1866

Точка возгорания

32 град.

Противопожарное оборудование

химические огнетушители

Кожа

смыть водой с мылом

Глаза

немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

Отходы производства

жидкая смола должна быть абсорбирована негорючим сорбентом (напр. песком)

Доставка

Автоцистерна или в невозвратной таре (напр. песок)

Складирование

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 20 град. С и вне недосягаемости прямых солнечных лучей. Срок хранения - мах 6 (шесть) месяцев. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.

| Свойства неотвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 23 oC по Брукфильду RVT sp 2 /10 rpm Кон & Плат | 1300 1300 | мПа мПа | ISO 2555 ISO 2884 |
| Содержание стирола | 43 | % | SFS 4864 |
| Отверждение при 23 oC (1) время гелеобразования | 11 | Мин. | NESTE D006 |
| SPI тест при 80оС, 2%BPO-50 время 65-90оС время 65оС - экзотермические пики экзотермические пики | 10 11 мин. 230 | Мин. Мин. oC | ISO 584 |

(1) 100г. смолы + 1,6% Со (1%) + 2.0 % MEK - пероксид

| Свойства отвержденной смолы S 560 ZХ | Номинальное число | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 Мпа) | мин. 100 | Град.С | ISO 75/А |
| Прочность на изгиб | 100 | мПа | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3000 | МПа | ISO 178 |
| Удлинение на разрыв | 60 | МПа | ISO 527 |
| Модуль упругости при разрыве | 3300 | МПа | ISO 527 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2.5 | % | ISO 527 |