Техническое задание

на поставку бетона.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бетон В25F50W6 (особо тяжелый плотность 3350 кг/м3 ), ГОСТ 26633-91 | м3 | 920 |
| Бетон В50F100W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -10°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 6,3 |
| Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 2000 |
| Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 1499 |
| Бетон В25F100W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 250 |
| Бетон В25F100W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 251 |
| Бетон В7,5 F50 W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 20 |
| Бетон В7,5 F50 W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками (до -10°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 20 |
| Бетон В7,5 F50 W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 20 |
| Бетон В30 W8 мелкозернистый с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 10 |
| Бетон В30 W8 мелкозернистый с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 10 |
| Бетон В25 F50 W4 плотность 2350кг/м3) (с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 50 |
| Бетон В25 F50 W4 плотность 2350кг/м3) (с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 55 |
| Раствор РМ-150 с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 28013-98 | м3 | 20 |
| Раствор РМ-150 с противоморозными добавками (до -10°C), ГОСТ 28013-98 | м3 | 20 |
| Раствор РМ-150 с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 28013-98 | м3 | 14 |
| Пусковая смесь | м3 | 100,14 |
| Пусковая смесь с противоморозными добавками (до -5°C) | м3 | 20 |
| Пусковая смесь с противоморозными добавками (до -10°C) | м3 | 20 |
| Пусковая смесь с противоморозными добавками (до -15°C) | м3 | 15 |
| Бетон В15F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 10 |
| Бетон В15F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -10°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 5 |
| Бетон В15F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 5 |
| Бетон В25F150W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 4 |
| Бетон В25 W6 мелкозернистый с противоморозными добавками (до -5°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 2 |
| Бетон В25 W6 мелкозернистый с противоморозными добавками (до -15°C), ГОСТ 26633-91 | м3 | 1 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |
| Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен). |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |
| Не требуются. |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |
| Не требуются. |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |
| ОКП –574500, ОКДП - 2695616 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для бетонирования конструктивов (обстройка НЗО и ВЗО, отделка помещений, зона герметичного объема, шахта реактора, транспортный портал, 21-22 URZ тоннели).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Бетон В25F50W6 (особо тяжелый плотность 3350 кг/м3 ) -Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4кг/см2; -Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95) F50; -Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78) W6; -Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); -Марка цемента 500; - Предел прочности на сжатие 49,0 МПа; -Нефлюсованные железорудные окатыши - насыпная плотность 2270кг/м3, истинная плотность 4,2г/см3; -Окалина прокатная - модуль крупности 2,2, насыпная плотность 2,25кг/м3; -Добавка ГПМ (порошок); -Вода (ГОСТ 23732-79).

Бетон В50F100W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками -Класс бетона (ГОСТ 26633-91) B50; -Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95) F100; -Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78) W6; Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре -Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П5 (>21см); -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); -Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие 49,9 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3; -Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%, -Добавка ГПМ (порошок); - FNa противоморозная добавка - Вода (ГОСТ 23732-79).

Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками -Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4кг/см2; -Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95) F50; -Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78) W6; Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре -Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие 55,8 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,2, истинная плотность-2,63г/см3, содержание ПиГ 0,7%; -Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; -Добавка ГПМ (жид.); - FNa противоморозная добавка; -Вода (ГОСТ 23732-79).

Бетон В25F100W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками -Прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4кг/см2; -Морозостойкость (ГОСТ 10060.0-95) F100; -Водонепроницаемость (ГОСТ 12730-78) W6; Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре -Подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000 П4 (16-20см); -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); -Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие 55,8 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,2, истинная плотность-2,63г/см3, содержание ПиГ 0,7%; -Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 20мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; -Добавка ГПМ (жид.); - FNa противоморозная добавка -Вода (ГОСТ 23732-79).

Бетон В7,5 F50 W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - Класс бетона В7,5 - Подвижность бетона П3 ГОСТ 10181-2000 (10-15см) - Морозостойкость по ГОСТ 10060.0-95 F50 - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W6 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500 - Требуемый предел прочности на сжатие 49,9 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-2,09 - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,7% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности-1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -20мм - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa противоморозная добавка

Бетон В30 W8 мелкозернистый с противоморозными добавками Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 392,9 кг/см3 - подвижность бетона П4 ГОСТ 10181-2000 (16-20см) - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W6 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500. - Требуемый предел прочности на сжатие 50,5 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-1,9 - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,9% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности -1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -10 мм. - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa противоморозная добавка

Бетон В25 F50 W4 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4 кг/см3 - Морозостойкость по ГОСТ 10060.0-95 F50 - подвижность бетона П4 ГОСТ 10181-2000 (16-20см) - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W4 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500 - Требуемый предел прочности на сжатие 50,5 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-1,9 - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,9% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности-1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -10мм - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa противоморозная добавка.

Раствор РМ-150 с противоморозными добавками -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85) -Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие 49,9 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; -Щебень гранитный (ГОСТ 8267-93) – наибольшая крупность 10мм, марка по прочности 1400, марка по морозостойкости 300, истинная плотность зерен щебня 2.67г/см3, содержание ПиГ 0.8%; -Вода (ГОСТ 23732-79); - Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - FNa противоморозная добавка.

Пусковая смесь Содержит фракции: -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); -Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие не менее 49,9 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; -Вода (ГОСТ 23732-79).

Пусковая смесь с противоморозными добавками Содержит фракции: -Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85); -Марка цемента 500; -Предел прочности на сжатие не менее 49,9 МПа; -Песок карьерный (ГОСТ 8736-93) – модуль крупности Мкр-2,34, истинная плотность-2,62г/см3, содержание ПиГ 0,5%; -Вода (ГОСТ 23732-79); - Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре FNa противоморозная добавка.

Бетон В15F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками - Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - Класс бетона В 15 - подвижность бетона П3 ГОСТ 10181-2000 (10-15см) - Морозостойкость по ГОСТ 10060.0-95 F50 - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W6 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500 - Требуемый предел прочности на сжатие 49,9 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-2,09 - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,7% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности-1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -20мм - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa противоморозная добавка

Бетон В25F150W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4 кг/см3 - Морозостойкость по ГОСТ 10060.0-95 F150 - подвижность бетона П4 ГОСТ 10181-2000 (16-20см) - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W6 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500 - Требуемый предел прочности на сжатие 50,5 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-1,9. - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,9% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности-1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -20мм - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa. противоморозная добавка

Бетон В25 W6 мелкозернистый с противоморозными добавками -Проектные свойства бетона и бетонной смеси: - прочность на сжатие (ГОСТ 10180-90) 327,4 кг/см3 - подвижность бетона П4 ГОСТ 10181-2000 (16-20см) - Водонепроницаемость по ГОСТ 12730-78 W6 Условия твердения в конструкции при отрицательной температуре - Цемент ПЦ 500-ДО-Н (ГОСТ 10178-85). - Марка цемента 500 - Требуемый предел прочности на сжатие 50,5 МПа - Песок карьерный (ГОСТ 8736-93). - Модуль крупности Мкр-1,9 - Истинная плотность -2,62 г/см2 - содержание ПиГ-0,9% - Щебень гранитный ГОСТ 8267-93. - Марка по прочности-1400 - Марка по морозостойкости -300 - Наибольшая крупность -10мм - Истинная плотность зерна щебня -2,67 г/см3 - Добавка-ГПМ ПМ (жид.). - FNa противоморозная добавка.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. При поставке Товара должен быть представлен паспорт качества на бетонную смесь. 5.2.2.При поставке Товара должны быть представлены гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с действующими в РФ требованиями стандартов и технических условий. 6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. # 12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. 12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072,Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4 согласно графика, в течение 24 часов после поступления заявки от Заказчика Поставщику; 14.2. Поставщик бетонной смеси должен обеспечивать интенсивность укладки не менее 70 м3/час; 14.3. Поставка осуществляется автобетоносмесителями Поставщика. 14.4. Доставка до объекта должна быть включена в стоимость бетона. 14.5. Время доставки бетонной смеси с момента приготовления должно быть не более 40 минут согласно технологического регламента на бетонирование NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&. 015.KB.0008 14.6. График поставки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | Итого: |
| Бетон В25F50W6 (особо тяжелый плотность 3350 кг/м3 ) | м3 | 392,00 | 263,00 | 265,00 | 920,00 |
| Бетон В50F100W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 6,30 |  |  | 6,30 |
| Бетон В25F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 1158,00 | 1361,00 | 980,00 | 3499,00 |
| Бетон В25F100W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 266,00 | 120,00 | 115,00 | 501,00 |
| Бетон В7,5 F50 W6 (плотность 2350кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| Бетон В30 W8 мелкозернистый с противоморозными добавками | м3 | 20,00 |  |  | 20,00 |
| Бетон В25 F50 W4 плотность 2350кг/м3) (с противоморозными добавками | м3 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |
| Раствор РМ-150 с противоморозными добавками | м3 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 54,00 |
| Пусковая смесь | м3 | 37,22 | 34,87 | 28,05 | 100,14 |
| Пусковая смесь с противоморозными добавками | м3 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
| Бетон В15F50W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 20,00 |  |  | 20,00 |
| Бетон В25F150W6 (плотность 2350 кг/м3) с противоморозными добавками | м3 | 4,00 |  |  | 4,00 |
| Бетон В25 W6 мелкозернистый с противоморозными добавками | м3 |  | 3,00 |  | 3,00 |
| Итого: |  | 1996,52 | 1874,87 | 1476,05 | 5347,44 |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&. 015.KB.0008 Технологический регламент. Бетонирование защитной оболочки здания реактора | 52 |

Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)