«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора

по геологии 

ЗАО «РУСБУРМАШ»
_______________Мартыненко В.Г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Проведение исследований керна контрольных скважин на 5 и/или 6 залежах месторождения Хиагдинское»

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Определение остаточных форм нахождения урана, возможности его доизвлечения, масштаба закисленности и проработки проницаемых и непроницаемых литологических разностей рудоносного горизонта на основе полевых и лабораторных аналитических и минералого-технологических исследований.

1.2. Пространственные границы объекта:

Республика Бурятия, Баунтовский район, месторождение Хиагдинское, входящее в контур лицензии УДЭ № 00160 ТР.
1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с инструкциями, требованиями и рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов условиям Договора.

2. Геотехнологические и аналитические исследования и основные методы их решения.

2.1. Последовательность выполнения исследований*:

- документация керна;

- отбор водных вытяжек с определением в них содержаний U, Fe, кислотности и т.д.;
-отбор проб поровых растворов с определением в них содержаний U, Fe, кислотности и т.д. ;

- отбор керновых проб, в частности опробование рудоносных слабопроницаемых и водоупорных отложений с целью подтверждения наличия  ЗБТ;
- подготовка и отправка проб;

-подготовка проб  к минералого – технологическим  и аналитическим исследованиям;

-технологические исследования проб по доизвлечению урана; 

- минералого – аналитические исследования;
-опробование рабочих растворов для определения содержаний редкоземельных элементов.
2.2. Основные методы решения минералого-технологических задач:

- пунктирно-бороздовое опробование керна в закисленных интервалах контрольных скважин;
- отбор водных вытяжек  и поровых растворов в интервалах опробования керна;
- предварительное составление технологических проб для лабораторных исследований;

- отработка методики технологических исследований;

- проведение стендовых технологических испытаний в фильтрационном и статическом режимах выщелачивания;
-минералогические исследования по определению остаточных или переотложенных форм нахождения урана в отобранных пробах;
-определение содержания U, Ra и др.в технологических пробах.
--определение содержаний в рабочих растворах редкоземельных элементов.
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

В результате проведения работ будут получены:
- интервалы закисленности рудовмещающего горизонта;

- выщелоченные интервалы, зоны обогащения и переотложения урана;

- возможность доизвлечения урана при дальнейшей отработке;

- формы нахождения остаточного урана в выщелоченных и закисленных интервалах руд;

-оценка рудоносных слабопроницаемых и водоупорных отложений
- оценка извлечения урана по стволу скважины;
--содержания в рабочих растворах редкоземельных элементов;
-наличие минералогических новообразований.
3.2. Формы и рассылка отчетной документации:
Согласно календарному плану работ, в ЗАО «РУСБУРМАШ» будут представлены информационный и окончательный отчеты в двух экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде.
3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетный материал рассматривается на техническом совете Заказчика.

3.4. Сроки проведения работ: дата заключения договора  – декабрь 2011 г.

Главный геолог 





        Новгородцев А.А.

Главный технолог 





        Руденко А.А.

PAGE  

