Перечень заказываемых поковок и техническое задание на их изготовление.
	№ п/п
	Размеры поковок, мм.
	Количество, шт.
	Ориентировочный вес позиции, кг.
	Примечание

	1.
	Ø 423х570
	1
	640
	Размеры чистовые

	2.
	Ø423х470
	1
	530
	Размеры чистовые

	3.
	Ø423х740
	1
	830
	Размеры чистовые

	4.
	205х273х630
	10
	2800
	Размеры чистовые

	
	ИТОГО:
	13
	4800
	


1. Исходный материал поковок:
         сталь 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-81. 

2. Требования к поковкам:

Изготовление по ГОСТ 25 054-81, гр. VK, термообработка, предварительная механическая обработка.
3. Испытания и контроль поковок 

· определение химического состава;

· механические свойства (предел прочности, предел текучести при t=20◦C и t=350◦C, твердость)

· ультразвуковой контроль металла;

· стойкость к МКК по ГОСТ 6032-89 (методу АМ с провоцирующим нагревом).

4. К поковкам прилагаются сертификаты на исходный материал, отчеты по результатам испытаний и контроля поковок.

