Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

Техническое задания

на поставку труб металлополимерных (МПТ)

для объекта_ОСП Краснокаменское

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Труба (МПТ) металлополимерная

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, высокого качества, отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение – трубы для крепления стенок скважины при бурении скважин диаметром 278 мм до глубины 600 метров

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предъявляются

| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| МПТ - полимерные трубы, армированные сетчатым проволочным сварным каркасом. Проволока общего назначения по ГОСТ 3282-74, диаметр 3 мм. Металлический каркас должен обеспечивать МПТ высокую механическую прочность и самонесущую способность. Глянцевая внутренняя поверхность и практическое отсутствие адгезии материала и среды, предотвращают налипание отложений, обеспечивают увеличение пропускной способности трубопровода на 20% в сравнении с металлическими аналогами. Коэффициент линейного расширения практически равен показателю стальной трубы. Рабочий режим эксплуатации МПТ: давление рабочее – до 40 атм., температурный диапазон от –45 до +60 °С. Поставка полимерных труб усиленных каркасом сваренным из металлической проволоки. |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Наружный диаметр – 200 мм; Толщина стенки – 12,5мм; Диаметр проволоки – 3мм; Растягивающая осевая нагрузка, тс (кН), не менее – 14,0 (140); Герметичность при постоянном давлении в течение часа, Мпа (кгс/см2), не менее – 5,4 (54); Предельное разрушающее давление, Мпа (кгс/см2), не менее – 9,0(90); Вес, кг/пм – 15,35 |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Длина каждого отрезка, снабженного конусной резьбой на обоих концах - 10 м. Предельная прочность при осевой нагрузке в сборе с муфтовым соединением - 26 тс. Соединительные муфты должны изготавливаться из того же материала, что и тело трубы и иметь защиту каркаса от воздействия окружающей среды. Полиэтилен из которого производится тело трубы должен иметь плотность не более 0,945 г/см3 и светостабилизатор без присутствия сажи. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предъявляются |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| В объем поставки должен быть включен: - не разъемный переход МПТ 200+ труба 245х16,20 согласно ТУ 2290-002-12333095-2010 (или аналог) на металлическую трубу, в количестве одной штуки имеющие характеристики прочности не ниже предъявляемых к телу трубы МПТ-200; - муфты в количестве, необходимом для соединения 260 метров трубы МПТ-200 (соединительные муфты должны изготавливаться из того же материала, что и тело трубы и иметь защиту каркаса от воздействия окружающей среды). |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Не предъявляются |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Не предъявляются |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- сертификат соответствия; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки трубы

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Для ОСП «Краснокаменское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 674674 Забайкальский Край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»). - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальская ж/д , Ст. Краснокаменск, код станции: 946208, код получателя 6624, ОКПО 18554271 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).

Заказчик                                                                         Поставщик

ЗАО «РУСБУРМАШ»

Генеральный директор

_________________/Савельев И.П                             ________________/___________

М.П.                                                                                                                             М.П.