	ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество

	Единица
 Измерения


	1
	Пластикат ПХВ 57-40 толщ. 3 мм
	ТУ2246-424-05761784-2000 или эквивалент
1.Внешний вид и цвет: Листы 1000х1400мм + 50мм,  с обрезанными краями, на поверхности которых допускается наличие следов от формующих поверхностей  и обусловленных методом изготовления. Отдельных раздавленных отдушин .Допускается наличие  невыкрашивающихся единичных включений размером 1х1 мм и внутренних воздушных пузырьков. Цвет натуральный.
2.Прочность при разрыве (кгс/см) не менее – 16,7.
3.Относительное удлинение при разрыве,% не менее – 220
4.Горючесть: метод КИ,% - 23
	6665
	кг



