| ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |  |
| 1 |  | Пластикат ПХВ 57-40 толщ. 3 мм | ТУ2246-424-05761784-2000 или эквивалент 1.Внешний вид и цвет: Листы 1000х1400мм + 50мм, с обрезанными краями, на поверхности которых допускается наличие следов от формующих поверхностей и обусловленных методом изготовления. Отдельных раздавленных отдушин .Допускается наличие невыкрашивающихся единичных включений размером 1х1 мм и внутренних воздушных пузырьков. Цвет натуральный. 2.Прочность при разрыве (кгс/см) не менее – 16,7. 3.Относительное удлинение при разрыве,% не менее – 220 4.Горючесть: метод КИ,% - 23 | 6665 | кг |  |