«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: поставка горюче-смазочных материалов

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

Подраздел 2.4 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Горюче-смазочные материалы: Синтетическое моторное масло CastrolMagnatec 5W-40 A3/B4(бочка 208 л) или эквивалент; Синтетическое моторное масло CastrolMagnatecDiesel5W-40 DPF(бочка 208 л) или эквивалент; Полусинтетическое универсальное всесезонное масло Лукойл Люкс10W-40 или эквивалент (бочка 216,5 л.); Полусинтетическое моторное масло CastrolTection 10W-40(бочка 208 л)или эквивалент; Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное, бочка216,5 л.); Жидкость охлаждающая незамерзающая Тосол А-40 или эквивалент (бочка 216,5 л); Герметик прокладка VictorReinzсиликон (тюбик 200 мл) или эквивалент; Смазка Литол-24(барабан 20 кг) или эквивалент; Автошампунь Mannol или эквивалент (бидон 20 л). Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 2.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

1.Синтетическое моторное масло CastrolMagnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент –2шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (2 шт.) 2.Синтетическое моторное масло CastrolMagnatecDiesel5W-40 DPF или эквивалент –1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) 3.Полусинтетическое универсальное всесезонное масло Лукойл-Люкс 10W-40 или эквивалент– 1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 л.(1 шт.) 4.Полусинтетическое моторное масло CastrolTection 10W-40или эквивалент –1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) 5.Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 1шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 л. (1 шт.) 6.Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол А-40 или эквивалент – . Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 кг. (2 шт.) 7.Герметик прокладка VictorReinzсиликон или эквивалент – 5 шт. Упаковка – тюбик, объемом не менее 200 мл. (5 шт.) 8.Смазка Литол-24 или эквивалент – 5 шт. Упаковка – барабан, объемом не менее 20 кг (5 шт.) 9.Автошампунь Mannol или эквивалент- 18 шт. Упаковка – бидон, объемом не менее 20 л.(18 шт.)

Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Синтетическое моторное масло CastrolMagnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; ASTM D4052; г/см³; 0.85. Кинематическая вязкость при 40 °C; ASTM D445; мм²/c; 75.5. Кинематическая вязкость при 100 °C; ASTM D445; мм²/c; 13.1. Индекс вязкости; ASTM D2270; 173. Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W); ASTM D5293; сП; 5770. Кальций; ASTM D4951; % масс.; 0.189. Фосфор; ASTM D4951; % масс.; 0.078. Цинк; ASTM D4951; % масс.; 0.083. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 7.4. Температура застывания; ASTM D97; °C; -42. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 0.78. Синтетическое моторное масло CastrolMagnatecDiesel 5W-40 DPF или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; ASTM D4052; г/см³; 0.8515. Кинематическая вязкость при 40 °C; ASTM D445; мм²/c; 79. Кинематическая вязкость при 100 °C; ASTM D445; мм²/c; 13.2. Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W); ASTM D5293; сП; 6100. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 7.0. Температура застывания; ASTM D97; °C; -48. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 0.7. Полусинтетическое универсальное всесезонное масло Лукойл-Люкс 10W-40 или эквивалент Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; ASTM D1298; кг/м³; 873. Кинематическая вязкость при 40 °C; ASTM D445; мм²/c; 90,3. Кинематическая вязкость при 100 °C; ASTM D445; мм²/c; 14.0. Индекс вязкости; ASTM D2270; 154. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 7.9. Температура застывания; ГОСТ 20287; °C; -35. Динамическая вязкость CCS при -25 С; ASTM D 5293; мПа с; 5 435. Динамическая вязкость MRVпри – 30 C; ASTM D 4684; мПа с; 27 700. Испаряемость по NOACK; ASTM D 5800; % масс.; 11,1. Температура вспышки в открытом тигле; ГОСТ 4333; С; 226. Сульфатная зольность; ГОСТ 12417; % масс.; 1.0. Полусинтетическое моторное масло CastrolTection 10W-40 или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; СASTM D4052; г/мл; 0.872. Кинематическая вязкость при 100 °C; СASTM D445; мм²/c; 14.5. Кинематическая вязкость при 40 °C; СASTM D445; мм²/c; 91.2. Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C; CASTM D5293; мПа*с (сП); 6400. Индекс вязкости; ASTM D2270; 152. Температура застывания; ASTM D97; °C; -42. Температура вспышки (PMCC); ASTM D93; °C; 230. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 10.7. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 1.4. Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное). Масло ВМГЗ должно соответствовать ГОСТ 17479.3-85. Кинематическая вязкость, при 40 °C, мм²/c, не менее; 11,5-22. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже; 167. Температура застывания, °C; -45. Кислотное число масла без присадок, мг КОН/г на 1 г масла, не более; 0,05. Плотность при 15 °C, кг/см3, не более; 865. Кинематическая вязкость, мм²/c: при -40 °C, не более; 13000. Зольность, %, не более; 0,005. Испытание на коррозию; выдерживает. Массовая доля механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Цвет на колориметре ЦНТ (для определения цвета темных нефтепродуктов), ед. ЦНТ, не более; 2,5. Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол А-40 или эквивалент. Незамерзающая охлаждающая жидкость должна соответствовать ГОСТ 28084-89. Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +108 °C Плотность при температуре 20 °C: 1,074 г/см3 Температура кипения: 109 °C Температура начала кристаллизации: -40 °C Активность водородных ионов pH: 8,5% (при 20 °C) Вязкость при температуре -40 °С – макс. 1600 Герметик прокладка VictorReinz или эквивалент. Высокая устойчивость к температурам от -50°C до +300 °C (кратковременные пиковые температуры) Смазка Литол-24 или эквивалент. Смазка должна соответствовать ГОСТ 21150-87. Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета. Температура каплепадения, °C: 199 Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 0,1 мм: 231 Класс пенетрации 3 по NLGI Автошампунь Mannol или эквивалент Предназначен для мойки автомобилей бесконтактным способом. Рекомендуемое разведение при использовании аппарата высокого давления(АВД) и пенокомплекта(пенной насадки) в соотношении от 1:1 до 1:3, при использовании пеногенератора в соотношении от 1:5 до 1:20

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Товар должен находиться в упаковке производителя. Упаковка должна быть цельная, герметичная, должны отсутствовать внешние дефекты. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств готовой продукции в течение сроков годности и удобство использования.

Подраздел 2.4 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, гарантийные талоны (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1.Синтетическое моторное масло CastrolMagnatec 5W-40 A3/B4или эквивалент –2шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (2 шт.) 2.Синтетическое моторное масло CastrolMagnatecDiesel5W-40 DPFили эквивалент –1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) 3.Полусинтетическое универсальное всесезонное масло Лукойл-Люкс 10W-40 или эквивалент – 1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 л.(1 шт.) 4.Полусинтетическое моторное масло CastrolTection 10W-40или эквивалент –1 шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) 5.Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 1шт. Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 л. (1 шт.) 6.Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол А-40 или эквивалент – . Упаковка – бочка, объемом не менее 216,5 кг. (2 шт.) 7.Герметик прокладка VictorReinzсиликон или эквивалент – 5 шт. Упаковка – тюбик, объемом не менее 200 мл. (5 шт.) 8.Смазка Литол-24 или эквивалент – 5 шт. Упаковка – барабан, объемом не менее 20 кг (5 шт.) 9.Автошампунь Mannol или эквивалент - 18 шт. Упаковка – бидон, объемом не менее 20 л.(18 шт.) Срок поставки-30 апреля 2015год.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.