Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки: поставка полосы из сплава ВР-27

Обнинск

2013

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полоса из сплава ВР-27 | Полоса должна быть изготовлена из сплава вольфрама с рением марки ВР-27, полученного методом вакуумного плавления. Размеры полосы и допускаемые отклонения должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1: Таблица 1 Наименование продукции; Толщина; Ширина, мм; Длина, не менее, мм. Номин., мм; Пред. отклонение, мм. Полоса; 0,10; ± 0,010; 20 - 80; 100. Предельное отклонение ширины полосы принять ± 3 мм, длины полосы ± 10 мм для любых оговоренных размеров полос. Химический состав осваиваемых сплавов: Марка сплава; Массовая доля легирующего компонента, %; Массовая доля примесей не более, %. W; Re; Mo; Fe; Cu; Mg; Al; As; Ti; Mn; Si; Nb; S; P; Ca; Zn. ВР-27; основа; 24-30; 0,5; 0,005; 0,005; 0,002; 0,005; 0,002; 0,005; 0,002; 0,005; 0,01; 0,002; 0,002; 0,01; 0,005. | Не предусмотрено | в каждую пачку с полосами должен быть вложен сопроводительный документ (паспорт-сертификат), в котором должно быть указано: наименование предприятия поставщика наименование продукции; номер партии; толщина полос; масса полос в пачке; номер технических условий, по которым произведена полоса | кг | Не предусмотрено | 8,7 | 18 декабря 2013 года. Возможна досрочная поставка. | Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка: - полосы одной партии и толщины должны быть переложены фильтровальной бумагой, укомплектованы в пачки. Пачки должны быть завёрнуты в обёрточную бумагу, перевязаны шпагатом или льнопеньковым шнуром и упакованы в полиэтиленовый пакет (толщина полиэтилена должна быть не менее 150 мкм). - в каждую пачку с полосами должен быть вложен сопроводительный документ (паспорт-сертификат), в котором должно быть указано: наименование предприятия поставщика наименование продукции; номер партии; толщина полос; масса полос в пачке; номер технических условий, по которым произведена полоса; Второй экземпляр сопроводительного документа (паспорт-сертификат) должен быть наклеен сверху на пачке. Для отправки потребителю пакеты с полосой должны быть упакованы способом, исключающим повреждение продукции при транспортировке и свободное перемещение продукции внутри тары.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции должна быть осуществлена по результатам проведения операций входного контроля Покупателем (не более 10 дней с момента поставки товара). Входному контролю подлежат химический и фазовый состав полос. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поверхность полос должна быть без трещин и расслоений. Допускаются отпечатки валков, рябизна, окисные плёны, вмятины, царапины, сетки – местные дефекты, не выводящие полосу за пределы допускаемых отклонений. Поверхность полос должна быть обезжирена или химически протравлена. Полосы должны поставляться с ровно обрезанными кромками. Заусенцы, образующиеся на кромках полос в результате обрезки, браковочным признаком не являются. Полосы поставляются в неотожжённом состоянии.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо:  Павлова Юлия Викторовна (48439) 9-47-50