
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-98.12 «Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1,2.Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ.  Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Инженерно-геотехнические работы. Испытание грунтов прессиометром в скважинах. Выпуск технического отчета за 2012 год»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 «Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов»;

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012 

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1,2.Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ.  Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС.

Инженерно-геотехнические работы

Испытание грунтов прессиометром в скважинах. Выпуск технического отчета.


	С момента заключения договора

-

30.11.2012
	Технический отчет




2 Цель и задачи работ

2.1 Цель работ – определение деформационных характеристик грунтов в естественном залегании оснований зданий и сооружений энергоблоков №№ 1 и 2 Нижегородской АЭС

2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются:

2.2.1 Полевые испытания грунтов прессиометром в скважинах;

2.2.2 Определение модуля деформации (Е, МПа) грунтов.

3 Состав и методика проведения работ

3.1 Испытанию прессиометром в скважинах на площадке Нижегородской АЭС подлежат песчаные и глинистые грунты четвертичных отложений и отложений уржумского яруса средней перми в интервале глубин 8 ÷ 70 м.

3.2 Предполагается проведение испытаний с применением гидравлического прессиометра радиального типа

3.3 Испытания грунтов прессиометром в скважинах должны выполняться в соответствии с ГОСТ 20276-99

3.4 Испытания грунтов прессиометром проводят для определения модуля деформации Е

3.5 Модуль деформации определяют по результатам нагружения грунта в скважине горизонтальной нагрузкой ступенями согласно таблицам 5.2 – 5.4 ГОСТ 20276-99

3.6 Всего предполагается выполнить 100 опытов в 10-ти скважинах глубиной 70 м – по 10 опытов в каждой скважине:

- в интервале глубин до 15 м – 3 опыта;

- в интервале глубин от 15 до 50 м – 4 опыта;

- в интервале глубин св. 50 м – 3 опыта.

3.7 Бурение опытных скважин

3.7.1 При проходке опытной скважины запрещается применение ударно-канатного, вибрационного и шнекового бурения, начиная с отметки на 1 м выше участка, на котором будет производиться испытание. На этом участке скважину следует проходить вращательным способом с помощью колонковой трубы, обуривающего грунтоноса или буровой ложки, частота вращения которых не должна превышать 60 об/мин, осевая нагрузка на буровой наконечник – не более 0,5 кН

3.7.2 Предполагается проходка 10 скважин глубиной по 70 метров колонковым (роторным) способом:

- до глубины проведения испытания диаметром 108 мм с креплением стенок скважины буровым раствором с последующей обсадкой металлическими трубами;

- добурка забоя на глубину 600-650 мм диаметром 93 мм для проведения опыта прессиометром

3.7.3 Диаметр скважины в месте проведения испытания не должен превышать диаметр зонда прессиометра на 10 мм

3.7.4 При бурении скважин для испытания грунта ниже уровня подземных вод не допускается понижение уровня подземных вод в скважине

3.7.5 Промежуток времени между окончанием бурения опытной скважины и началом испытания грунта выше уровня подземных вод не должен превышать 2 ч, ниже уровня подземных вод - 0,5 ч.

3.7.6 Минимальная толщина однородного слоя испытываемого грунта должна составлять не менее 1,5 высоты рабочего наконечника прессиометра.

3.8 Отбор проб грунта и лабораторные исследования

3.8.1 На каждой отметке испытания грунта в скважинах должны быть отобраны образцы грунта

3.8.2 Образцы грунта для определения его физических характеристик следует отбирать на расстоянии не более 3 м от оси выработки для проведения испытаний

3.8.3 В лабораторных условиях по отобранным образцам грунта определяются физические характеристики: гранулометрический состав по ГОСТ 12536, влажность и плотность грунта, плотность частиц грунта, влажность на границах раскатывания и текучести по ГОСТ 5180, а также вычислены плотность сухого грунта, коэффициент пористости, степень влажности, число пластичности и показатель текучести.

3.9 Оборудование и приборы

3.9.1 В состав установки для испытания грунта радиальным прессиометром должны входить:

- зонд с камерой (длина камеры зонда должна быть не менее четырех ее диаметров);

- устройство для создания и измерения давления в камере зонда;

- устройство для измерения перемещений оболочки зонда

3.9.2 Конструкция установки прессиометрических испытаний грунтов должна обеспечивать:

- возможность создания давления на грунт ступенями по 0,01-0,1 МПа;

- постоянство давления на каждой ступени нагружения;

- возможность тарировки зонда.

3.9.3 Устройство для измерения давления в камере зонда должно обеспечивать измерение давления с погрешностью не более 5% ступени давления

3.9.4 Устройство для измерения перемещений оболочки зонда должно обеспечивать измерение деформаций стенок скважины при применении прессиометров с внешним диаметром камеры зонда от 76 до 127 мм с погрешностью не более 0,1 мм в пределах изменения начального диаметра камеры в 1,5 раза.

3.9.5 Измерение перемещений оболочки зонда осуществляют путем непосредственного определения радиуса камеры зонда в отдельных точках дистанционными датчиками.

3.9.6 Результаты испытаний оформляют в виде графика зависимости горизонтальных перемещений грунта от горизонтального давления

3.10 Полевые испытаний грунтов прессиометром

3.10.1 Зонд в скважину устанавливают таким образом, чтобы середина камеры зонда была расположена на отметке испытания.

3.10.2 После установки зонда на отметке испытания необходимо смонтировать устройства для создания и измерения давления в камере зонда и измерения перемещения оболочки зонда.

3.10.3 В камере зонда создают давление ступенями по 0,025 МПа до момента соприкосновения оболочки зонда со стенками скважины, а далее - ступенями, указанными в таблицах 5.2-5.4 ГОСТ 20276-99.

3.10.4 Каждую ступень давления выдерживают до условной стабилизации деформации грунта. За критерий условной стабилизации деформации принимают скорость увеличения радиуса скважины, не превышающую 0,1 мм за время, указанное в таблице 6.1 ГОСТ 20276-99.

3.10.5 Для зданий и сооружений I уровня ответственности испытания грунтов радиальными прессиометрами следует проводить в медленном режиме. Для зданий и сооружений II и III уровней ответственности испытания следует проводить, как правило, в быстром режиме

3.10.6 Отсчеты по приборам для измерения деформаций на каждой ступени давления производят согласно таблице 6.2 ГОСТ 20276-99.

3.10.7 В процессе испытаний ведут журналы по формам, приведенным в Приложении Б ГОСТ 20276-99

3.10.8 На участке размещения энергоблоков №№ 1 и 2 НИАЭС предполагается выполнить испытания грунтов прессиометром в медленном режиме в 10 скважинах на глубину, в среднем, 60 м. Всего предполагается провести по 10 опытов в каждой скважине: 6 опытов на глинистые грунты ИГЭ 78, 79, 97, 98 и 4 опыта на песчаные грунты ИГЭ 71, 72, 73, 100. Всего 100 опытов: 60 – на глинистые грунты; 40 – на песчаные грунты. Количество опытов и исследуемые ИГЭ будут корректироваться в процессе испытаний в зависимости от геологического разреза исследуемого участка.

3.11 Обработка результатов испытаний

3.11.1 По данным испытаний строят график зависимости перемещения стенки скважины от давления Дельта r = f(p) (приложение Ж ГОСТ 20276-99).

3.11.2 На графике проводят осредняющую прямую методом наименьших квадратов или графическим методом. За начальные значения р0 и Дельта r0 (первая точка, включаемая в осреднение) принимают значения р и Дельта r, соответствующие моменту полного обжатия неровностей стенок скважины - началу линейного участка графика.

3.11.3 За конечные значения рn и Дельта rn (предел пропорциональности) принимают значения р и Дельта r, соответствующие точке, ограничивающей линейный участок графика.

3.11.4 Модуль деформации грунта Е, МПа, вычисляют для линейного участка графика Дельта r = f(p) по формуле:

                                                                       Дельта р

Е = Кr r0 
[image: image1.wmf]-------------- ,

                                                                        Дельта r
где:

Кr – корректирующий коэффициент;

r0 – радиус скважины, равный rрr + Дельта r0;

rрr – радиус прессиометра, см;

Дельта r0 – приращение радиуса прессиометра, соответствующее р0, см;

Дельта р – приращение давления на стенку скважины между двумя точками, взятыми на осредняющей прямой, МПа;

Дельта r – приращение перемещения стенки скважины (по радиусу), соответствующее Дельта р, см.

3.11.5 При вычислении модуля деформации грунта необходимо учитывать определяемые по результатам тарировочных испытаний систематические погрешности измерений Дельта р и Дельта r, вызванные собственными деформациями камеры зонда.

3.11.6 При проведении всех испытаний грунтов радиальными прессиометрами в одном режиме (медленном) коэффициент Кr определяют по результатам сопоставительных испытаний грунта штампом площадью 5000 см2 и радиальным прессиометром, выполняемых не менее чем с двух кратной повторяемостью для данной разновидности грунта в районе проведения изысканий.

3.11.7 Для проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений II и III уровней ответственности коэффициент К_r допускается принимать по приложению К ГОСТ 20276-99.

4 Нормативная база

4.1 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» М. 1985 г.

4.2 СНиП 11-02-96г «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Минтранстрой России. ПНИИС. М. 1997 г.

4.3 СНИП 11-105-97г «Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства» М. 1997 г.

4.4 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83. М. 1986 г.

4.5 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 2001 г.

4.6 СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. М. 2005 г.

4.7 ГОСТ 20276-99 “Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости”

4.8 ГОСТ 12248-2010 “Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости”

4.9 ГОСТ 12536-79 г. «Грунты. Метод лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» М. 1980 г. 

4.10 ГОСТ 5180-84г «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» М. 1985 г.

4.11 ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» М. 1997 г.

4.12 ГОСТ 20522-96 г. «Грунты. Метод статической обработки результатов определений

5 Дополнительные требования

Метрологическое обеспечение испытаний грунтов прессиометром должно соответствовать «Закону о единстве средств измерений» и должно быть подтверждено наличием соответствующих сертификатов.

6 Перечень и состав отчетных материалов

По результатам испытаний грунтов в скважинах прессиометром выпускается Технический отчет, включающий в себя:

6.1 Краткое описание геологических, гидрогеологических, геоморфологических условий размещения участка исследований

6.2 Методику производства полевых работ и карту фактического материала исследований

6.3 Характеристику применяемого оборудования и приборов

6.4 Методику и результаты лабораторных исследований

6.5 Методику камеральной обработки результатов полевых испытаний

6.6 Результаты исследований

6.7 Выводы и рекомендации

Кроме того, Технический отчет должен содержать:

- Техническое задание на производство работ;

- Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям;

- Аттестат аккредитации аналитическая грунтовая лаборатория;

- Свидетельства о метрологическом обеспечении применяемых измерительных приборов.

7 Порядок приема и передачи работ

1 Отчетная документация передается “Заказчику” в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.






















































































































































































































































_1398835820.unknown

