Приложение № 4

к договору №___________

от «__»__________2014г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Футеровка полиуретановая 400х400х50.

г. Краснокаменск

2014  год 
Техническое задание

на поставку футеровки полиуретановой размер 400х400х50 для

Гидрометаллургического завода цеха №1  для защиты металлических коробов, зумпфов, пробок, шахт, от механического истирания.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка футеровки полиуретановой приобретается для проведения капитальных ремонтов, и служит для защиты внутренних поверхностей, коробов, пробок, зумпфов, от истирания механическим путем ( вода с песком). Футеровка полиуретановая размер 400х400х50 без армировки с отверстиями под крепление по периметру; - Футеровка полиуретановая 400х400х50 «или аналог»; - ТУ 63-379-99 «или аналог».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, путем нанесения на рабочую поверхность нового слоя полиуретана не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена, из модифицированного полиуретана Российским Производителем с целью постоянного мониторинга Производителем качества своих поставок и, при необходимости, возможного оперативного внесения изменений в технические характеристики изделий со стороны заказчика. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА характеристики; значения; аналог. Твердость, Шор А; 85; Не менее 86. Твердость, Шор D; 33; Не менее 34. Прочность, МПа; 28.3; Не менее 29. Удлинение,%; 550; Не более 570. 100% модуль, МПа; 5.8; Не более 5.8. 300% модуль, МПа; 12.7; Не более 12.7. Split tear/раздир,Кн/м; 23; Не менее 23. Die C/раздир, КН/м; 84; Не менее 84. Эластичность по отскоку,%; 29; Не менее 29. Остаточная деформация,22 часа,70 оС; 33; Не менее 33. Модуль при сжатии, МПа (3 цикл)5%; 1.3; Не менее 1.3. 10%; 2.1; Не менее 2.1. 15%; 3.0; Не менее 3.0. 20%; 3.5; Не менее 3.5. 25%; 4.6; Не менее 4.6. Температура охрупчивания, оС; Менее -70 о С; Не более -70 о С. Плотность; 1,26; Не менее1.26. Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%); 449*; Не менее 449. Cила адгезии (Lap Shear) psi; 7500; Не менее 7500. Дефлекция компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5%; 89,3; Не менее 89.3.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 63-379-99 или «аналог», (только после согласования аналога с Заказчиком), участник должен предоставить на момент согласования участников процедуры закупки следующие документы: сертификат соответствия, гарантию качества, требуемые технические характеристики согласно ТУ 63-379-99, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя, чертеж на данную футеровку. Вся документация предоставляется на русском языке. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заказчиком данного товара.

Подраздел 1.5 Код ОКП

313211

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Футеровка полиуретановая размер 400х400х50 служит для защиты металлических коробов, лотков, зумпфов, пробок от механического износа вызванного пульпами с нейтральной кислотностью, и размерам крупности частиц песка от +0.5мм до +15 мм. Работает при температуре от +100С до +400С в закрытых отапливаемых помещениях (абразивность высокая)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Футеровка полиуретановая размер 400Х400Х50 эксплуатируется в тяжелых условиях с высокой степенью истирания водными растворами с песками крупность песка от+0.5мм до +15мм, нейтральной кислотностью при температуре от+10 0С до +400С Футеровка полиуретановая должна быть стойкая к механическим истиранием, температурным перепадам от-400С до + 400С, механическим нагрузкам,

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Футеровка полиуретановая 400х400х50 изготавливается из модифицированного полиуретана, размер футеровки 400х400х50 мм под крепление футеровки необходимо предусмотреть четыре отверстия Ø-20мм по четырем углам и изготовить потай под головки крепежных болтов Ø-50 мм на глубину 35 мм. Футеровка полиуретановая 400х400х50 не должна иметь трещин, сколов, раковин, иметь глянцевую поверхность, боковые поверхности также не допускают трещин, сколов, раковин, имеют ровную глянцевую поверхность. Футеровка полиуретановая должна иметь хорошую стойкость к механическому истиранию так-так служит защитной поверхностью металлических коробов от истирания песками. Иметь твердость, Шор А не менее 85, твердость, Шор D не менее 33, прочность, МПа не менее 28.3. Работать при температуре от +100С до +400С, при крупности песков в жидкой фазе от +0,5мм до +15 мм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы футеровки полиуретановой гарантированно поставщиком не менее 19000 маш. /часа. С истиранием поверхности песком на босее 1мм в течении 3000 маш. /час. непрерывной работы

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не определены.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка товара в соответствии и согласно ТУ завода изготовителя.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поставка товара производится в упаковке и с маркировкой данного товара, упаковка согласно ТУ на упаковку производителя, в невскрытой заводской упаковке по пять штук завернутые в плотную бумагу, перетянутые упаковочной лентой с двух сторон, На каждой упаковке должен быть ярлык, где отражено: наименование продукции, количество, вес полной упаковки. При транспортировке гарантировать что упаковка сохранит целостность упоковки , и целостность паковочных лент.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно порядка установленного руководящей документацией ОАО «ППГХО»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Представить следующие документы: сертификат соответствия, гарантию качества, технические характеристики производителя, если товар импортного производителя разрешение на применение на территории РФ, документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Во время транспортировки обеспечить сохранность качества полувкладышей и защиту от механических повреждений и воздействий факторов внешней среды в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем, но не менее 19000 маш/ часа наработки. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого товара в случае выявления внешних и внутренних дефектов согласно договора поставки в срок не более 30 календарных дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков товара или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объёме.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно основных требований данного технического задания и с учетом п.1.3 данного Т.З.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки по срокам изготовления, количество согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ходе проведения торговой процедуры предоставлять для согласования с Заказчиком технические параметры, габаритные размеры места крепления, предоставление сканов сертификационной документации , которые должны быть включены в состав «Технического предложения участника» с предоставлением гарантий предоставления на момент поставки документов, документ производителя товара или заверенный документ что поставщик является официальным дилером производителя.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГМЗ | Гидрометаллургический Завод |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |