Приложение № 1

Параметры определения эквивалентности ТУ 2435-305-05763458-01

Продукция должна отвечать следующим показателям:

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| - Внешний вид | Прозрачная маслянистая жидкость |
| - Цветность по платино-кобальтовой шкале в единицах Хазена, не более | 25 |
| - Плотность, г/см3 при 20ºС не менее | 0,975 |
| - Массовая доля трибутилфосфата, % не менее | 99,0 |
| - Массовая доля бутилового спирта, % не более | 0,2 |
| - Кислотное число мгКОН/г, не более | 0,07 |
| - Массовая доля дибутилфосфорных кислот, % не более | 0,01 |
| - Массовая доля воды, % не более | - |

От ПОСТАВЩИКА:                              		   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С. Святецкий/