PAGE  

[image: image12.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

ФГУП «Атом-охрана»
	 
	Утверждаю                                                                                                 

Генеральный директор

ФГУП «Атом-охрана»

________________В.А.Гаврилов                                       

«___» ___________ 2009 г.                                                                                                                                                                                                                      

	
	


Извещение № 1 об изменении 

ТУ 8572-197-31041642-2008
«УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФГУП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»
                                                        Дата введения

                                                                                   «      »                         2009 г.
	
	

	
	


[image: image13.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Таблицу 1 изложить в новой редакции:
	№ п/п
	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	1
	2
	3
	4

	1
	
	Утепленные изделия для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома». Общие положения
	    Утепленные изделия изготовлены из смесовой ткани, обладающей следующими характеристиками:

- разрывная нагрузка по основе не менее 800 Н, по утку – 400 Н по ГОСТ 3813;
- стойкость к истиранию по плоскости не менее 

5000 циклов по ГОСТ 18796;

- водоупорность не менее 200 мм вод.ст.;

- водоотталкивание не менее 60 усл.ед.;

- изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе не более минус 3,5%, по утку не более ± 2% по ГОСТ 30157.0-30157.1.

      Подкладочная ткань, используемая для утепленных изделий,- синтетическая, обладает следующими характеристиками:
- разрывная нагрузка по основе не менее 600 Н, по утку не менее 350 Н по ГОСТ 3813;

- стойкость к истиранию по плоскости не менее  2000 циклов по ГОСТ 18796;

- изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе не более минус 3,5%, по утку не более ± 2% по ГОСТ 30157.0-30157.1.

      Изделия имеют съемную подстежку и воротник:

из искусственного меха, поверхностная плотность которого не менее 850 г/м2 по ГОСТ 28367 или 

из натурального меха (овчина).

      В качестве утеплителя использовано синтетическое объемное нетканое полотно - синтепон.


	2
	1
	Куртка утепленная зимняя из смесовой ткани для группы быстрого реагирования (ГБР) 

(модель 1)
	      Куртка утепленная из смесовой ткани «Грета» темно-синего цвета, с притачной утепляющей подкладкой с утеплителем синтепон.

      Куртка с притачным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной тесьмой, с центральной бортовой застежкой на разъемную «молнию», закрытую ветрозащитным клапаном, застегиваю-щимся на четыре кнопки.




[image: image14.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	      Полочки с кокетками, объемными накладными карманами со складкой, разделенные отделочной строчкой на две части. Верхняя часть накладного кармана застегивается на «молнию», нижняя часть  образует два кармана с двумя входами: боковой накладной карман и прорезной карман, застегивающийся на «молнию». Под ветрозащитной планкой на левой полочке, расположен прорезной карман для ношения оружия. Мешковина кармана выполнена из искусственной кожи. В шов стачивания мешковины вставлен шнур  с метал-лическим карабином для крепления пистолета.

      Спинка со складкой, имитирующей кокетку.

      В области плечевого шва втачаны шлевки для крепления погон.

      Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой, частично собранной двумя рядами эластичной ленты, и прорезными карманами, застегивающиеся на «молнию». На внешней стороне левого рукава - нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

      Куртка со съемным утепленным капюшоном на подкладке, состоящим из трех частей, с кулиской по лицевому краю, в которую продет шнур с наконечниками и фиксирующийся стопорами. Капюшон крепится к нижнему воротнику куртки с помощью четырех петель и пуговиц.
      Куртка укомплектована съемным воротником и подстежкой в форме жилета из искусственного меха.



	3
	2
	Куртка утепленная из смесовой ткани (съемный воротник 
и подстежка из искусственного меха) 
        (модель 2)


	      Куртка утепленная из смесовой ткани «Грета» темно-синего цвета, прямого силуэта с центральной застежкой на двухзамковую разъемную «молнию», закрытую ветрозащитной планкой, застегивающейся на пять кнопок, с пятью шлевками по линии талии для ремня. В боковых швах куртки расположены шлицы-планки, застегивающиеся с помощью контактной ленты.
      Куртка с притачной утепленной подкладкой с утеплителем синтепон, со съемным утеплителем из искусственного меха в форме жилета.

      Полочки с отрезными кокетками, с верхними и нижними накладными карманами. 

      На правой полочке под кокеткой расположен накладной карман с клапаном, застегивающийся на две кнопки.


[image: image15.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Продолжение таблицы  1
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	      На левой полочке под кокеткой расположены два накладных объемных кармана: со стороны борта  карман с клапаном, застегивающийся на кнопку, далее – объемный карман для рации, фиксирующийся хлястиком, застегивающимся на контактную ленту, вход в карман собран на ленту эластичную. Низ кармана в сложенном состоянии фиксируется контактной лентой.
      Нижние накладные объемные карманы с клапанами, застегивающиеся на две кнопки. Карманы утеплены и имеют два входа.

      На кокетке левой полочки расположена шлевка под жетон.

      Спинка с отрезной кокеткой и средним швом от кокетки до низа.

      Рукава втачные двухшовные с внутренними трикотажными напульсниками. На внешней стороне левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.
      Куртка укомплектована съемным меховым воротником, утепленным капюшоном на подкладке и съемным утеплителем.

      Съемный меховой воротник из искусственного меха, крепится к куртке пятью пуговицами и четырьмя пуговицами к верхнему воротнику.
      Съемный утепленный капюшон состоит из трех частей, имеет кулиску по лицевому краю, в которую продет шнур с наконечниками, фиксирующийся стопорами. Капюшон крепится к нижнему воротнику куртки с помощью четырех петель и пуговиц.
      Съемный утеплитель из искусственного меха крепится к куртке по бортам, горловине и проймам на петли и пуговицы.



	4
	3
	Куртка утепленная из смесовой ткани (съемный воротник из
искусственного меха) 

        (модель 3)


	      Куртка утепленная из смесовой ткани «Грета» темно-синего цвета, прямого силуэта с центральной застежкой на двухзамковую разъемную «молнию», закрытую ветрозащитной планкой, застегивающейся на пять кнопок, с пятью шлевками по линии талии для ремня. В боковых швах куртки расположены шлицы-планки, застегивающиеся с помощью контактной ленты.

      Куртка с притачной утепленной подкладкой с утеплителем синтепон и съемным утеплителем с рукавами.




[image: image16.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	      Полочки с отрезными кокетками, с верхними и нижними накладными карманами.

      На правой полочке под кокеткой расположен накладной карман с клапаном, застегивающийся на две кнопки. 

      На левой полочке под кокеткой расположены два накладных объемных кармана: со стороны борта  карман с клапаном, застегивающийся на кнопку, далее – объемный карман для рации, фиксирующийся хлястиком, застегивающимся на контактную ленту, вход в карман собран на ленту эластичную. Низ кармана в сложенном состоянии фиксируется контактной лентой.

      Нижние накладные объемные карманы с клапанами, застегивающиеся на две кнопки. Карманы утеплены и имеют два входа.

      На кокетке левой полочки расположена шлевка под жетон.

      Спинка с отрезной кокеткой и средним швом от кокетки до низа.

      Рукава втачные двухшовные с внутренними трикотажными напульсниками. На внешней стороне левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

            Куртка укомплектована съемным меховым воротником, утепленным капюшоном на подкладке и съемным утеплителем.

      Съемный меховой воротник из искусственного меха, крепится к куртке пятью пуговицами и четырьмя пуговицами к верхнему воротнику.
      Съемный утепленный капюшон состоит из трех частей, имеет кулиску по лицевому краю, в которую продет шнур с наконечниками, фиксирующийся стопорами. Капюшон крепится к нижнему воротнику куртки с помощью четырех петель и пуговиц.
      Съемный утеплитель состоит из двух слоев подкладки и утепляющей прокладки из синтепона, крепится к куртке по линии борта, горловине и проймам на петли и пуговицы. Низ рукавов утеплителя с готовыми трикотажными напульсниками.
 


[image: image17.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	5
	4
	Куртка утепленная из смесовой ткани  
(съемный воротник 

и подстежка из натурального меха) 

        (модель 4)
	      Куртка утепленная из смесовой ткани «Грета» темно-синего цвета, прямого силуэта с центральной застежкой на двухзамковую разъемную «молнию», закрытую ветрозащитной планкой, застегивающейся на пять кнопок, с пятью шлевками по линии талии для ремня. В боковых швах куртки расположены шлицы-планки, застегивающиеся с помощью контактной ленты.

      Куртка с притачной утепленной подкладкой с утеплителем синтепон и съемным утеплителем из натурального меха.

      Полочки с отрезными кокетками, с верхними и нижними накладными карманами.

      На правой полочке под кокеткой расположен накладной карман с клапаном, застегивающийся на две кнопки. 

      На левой полочке под кокеткой расположены два накладных объемных кармана: со стороны борта  карман с клапаном, застегивающийся на кнопку, далее – объемный карман для рации, фиксирующийся хлястиком, застегивающимся на контактную ленту, вход в карман собран на ленту эластичную. Низ кармана в сложенном состоянии фиксируется контактной лентой.

      Нижние накладные объемные карманы с клапанами, застегивающиеся на две кнопки. Карманы утеплены и имеют два входа.

      На кокетке левой полочки расположена шлевка под жетон.

      Спинка с отрезной кокеткой и средним швом от кокетки до низа.

      Рукава втачные двухшовные с внутренними трикотажными напульсниками. На внешней стороне левого руква – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

      Куртка укомплектована съемным меховым воротником, утепленным капюшоном на подкладке и съемным утеплителем.

      Съемный воротник из натурального меха, крепится к куртке пятью пуговицами и четырьмя пуговицами к верхнему воротнику.

      Съемный утепленный капюшон состоит из трех частей, имеет кулиску по лицевому краю, в которую продет шнур с наконечниками, фиксирующийся стопорами. Капюшон крепится к нижнему воротнику куртки с помощью четырех петель и пуговиц.
      Съемный утеплитель из натурального меха, с рукавами из подкладочной ткани с утепляющей


[image: image18.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	прокладкой из синтепона, низ рукавов обработан трикотажными напульсниками, пристегивается к куртке по бортам, горловине, проймам на петли и пуговицы.



	6
	5
	Полукомбинезон для ГБР и охранников Предприятия
      (модель 5)


	      Полукомбинезон из смесовой ткани «Грета» темно-синего цвета на притачной утепленной подкладке с утеплителем синтепон.

     Полукомбинезон отрезной по линии талии, с застежкой гульфика на «молнию» и две петли и пуговицы на поясе брюк.

      На поясе расположено шесть двойных шлевок под узкий  и широкий ремни. Боковые части пояса стянуты двумя рядами эластичной тесьмы.

      Передние половинки полукомбинезона с боковыми карманами с наклонным входом и двумя мягкими односторонними складками по линии талии.
      Задние половинки полукомбинезона с вытачками.

      Полукомбинезон с притачными бретелями, застегивающимися на фастексы и закрепленными на задней части пояса. Бретели частично регулируются по длине с помощью эластичной тесьмы.

      Полукомбинезон комплектуется съемным утеплителем из подкладочной ткани с утепляющей прокладкой из синтепона. Низ брюк обработан трикотажными напульсниками. Съемный утеплитель крепится к брюкам полукомбинезоне на петли и пуговицы. 
 


Рисунки 1 – 5 изложить в новой редакции
[image: image19.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

п.1.2.12 изложить в редакции:
Форменная одежда должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры первой, второй, третьей и четвертой полнотных групп, по обхвату груди с 80 см. по 132 см., по росту с 158 см. по 188 см. с интервалом в 6 см.

Таблицу 2 изложить в новой редакции

	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	
	Обхват талии

	1
	56
	60
	64
	68
	72
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108

	2
	62
	66
	70
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114

	3
	68
	72
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120

	4
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122
	126


                                                                                         Для мужских костюмов в сантиметрах.

[image: image20.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image1.jpg]——_ _ =
=
-
-
) -
=
===
==
=
==

I





Рисунок 1 – Куртка утепленная из смесовой ткани для группы быстрого реагирования

(съемный воротник и подстежка из искусственного меха)

(модель 1)

[image: image21.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image22.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Рисунок 2 – Куртка утепленная из смесовой ткани 

(съемный воротник и подстежка из искусственного меха)

(модель 2)

[image: image23.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image24.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 




Рисунок 3 – Куртка утепленная из смесовой ткани 

(съемный воротник из искусственного меха)

(модель 3)

[image: image25.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image26.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Рисунок 4 – Куртка утепленная из смесовой ткани

(съемный воротник и подстежка из натурального меха)

(модель 4)

[image: image27.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image2.jpg]~———— e ———1]

i

2

-
N~ ———— e

T~ ———





Рисунок 5 – Полукомбинезон из смесовой ткани

 (модель 5)

[image: image28.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

п.1.2.13 изложить в редакции:
Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным на рисунках 6 – 14 и в таблице 3.
Таблицу 3 изложить в редакции:
	№изм
	Наименование измерения
	Рост
	Полнота
	Обхват груди типовой фигуры
	Доп.откл.

	
	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	

	1
	       2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                                                                    Куртка утепленная –модель 1 (рисунок 6)

	1
	Длина спинки
	158
	1-4
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	72.0
	72.0
	73.0
	73.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	74.0
	74.0
	75.0
	75.0
	

	
	
	170
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	76.0
	76.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	176
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	78.0
	78.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	182
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	80.0
	80.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	188
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	82.0
	82.0
	83.0
	83.0
	

	2
	Ширина спинки
	158-188
	1-4
	54.2
	55.4
	56.6
	57.8
	59
	60.2
	61.4
	62.6
	63.8
	65
	±0.5

	3
	Ширина изделия   на уровне глубины проймы
	158-188
	1-4
	62.0
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	78.0
	80.0
	±1.0

	4
	Длина рукава
	158
	1-4
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	60.0
	60.0
	61.0
	61.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	62.0
	62.0
	63.0
	63.0
	

	
	
	170
	1-4
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	64.0
	64.0
	65.0
	65.0
	

	
	
	176
	1-4
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	66.0
	66.0
	67.0
	67.0
	

	
	
	182
	1-4
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	68.0
	68.0
	69.0
	69.0
	

	
	
	188
	1-4
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	70.0
	70.0
	71.0
	71.0
	

	5
	Длина воротника
	158-188
	1-4
	49.8
	51.0
	52.2
	53.4
	54.6
	55.8
	57.0
	58.2
	59.4
	60.6
	±1.0

	6
	Длина полочки
	158
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	76.0
	76.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	164
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	78.0
	78.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	170
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	80.0
	80.0
	81.0
	81.0
	


	[image: image29.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


	
	Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	176
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	82.0
	82.0
	83.0
	83.0
	

	
	
	182
	1-4
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	84.0
	84.0
	85.0
	85.0
	

	
	
	188
	1-4
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	86.0
	86.0
	87.0
	87.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	       2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	7
	Длина кокетки полочки
	158-188
	1-4
	24.7
	25.0
	25.3
	25.5
	25.8
	26.0
	26.3
	26.5
	26.8
	27.0
	±0.5

	8
	Ширина полочки
	158-188
	1-4
	25.3
	26.0
	26.7
	27.4
	28.1
	28.8
	29.5
	30.2
	30.9
	31.6
	±0.5

	9
	Ширина пояса
	158-188
	1-4
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	11.0
	±0.5

	10
	Ширина рукава вверху
	158-188
	1-4
	33.3
	33.9
	34.5
	35.1
	35.7
	36.3
	36.9
	37.5
	38.1
	38.7
	±0.5

	11
	Длина манжеты

(при растянутой резинке)
	158-188
	1-4
	21.2
	21.5
	21.8
	22.1
	22.4
	22.7
	23.0
	23.3
	23.6
	23.9
	±0.5

	12
	Ширина манжеты
	158-188
	1-4
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	±0.5

	13
	Ширина воротника посередине
	158-188
	1-4
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	±0.5

	14
	Длина планки
	158
	1-4
	62.5
	62.5
	62.5
	62.5
	62.5
	62.5
	63.5
	63.5
	64.5
	64.5
	±0.5

	
	
	164
	1-4
	64.4
	64.4
	64.4
	64.4
	64.4
	64.4
	65.5
	65.5
	66.5
	66.5
	

	
	
	170
	1-4
	66.5
	66.5
	66.5
	66.5
	66.5
	66.5
	67.5
	67.5
	68.5
	68.5
	

	
	
	176
	1-4
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5
	68.5
	69.5
	69.5
	70.5
	70.5
	

	
	
	[image: image30.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	182
	1-4
	70.5
	70.5
	70.5
	70.5
	70.5
	70.5
	71.5
	71.5
	72.5
	72.5
	

	
	
	188
	1-4
	72.5
	72.5
	72.5
	72.5
	72.5
	72.5
	73.5
	73.5
	74.5
	74.5
	

	15
	Ширина планки
	158-188
	1-4
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	±0.5

	16
	Ширина верхнего кармана
	158-188
	1-4
	20.0
	20.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	22.0
	22.0
	±0.5

	17
	Длина входа верхнего кармана
	158-188
	1-4
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	16.5
	16.5
	±0.5

	18
	Длина входов в боковой накладной карман и в карман на «молнии»
	158-188
	1-4
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	±0.5

	19
	Длина входа в карман на рукаве
	158-188
	1-4
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	±0.5

	20
	Расстояние от шва горловины до спецкармана
	158-188
	1-4
	13.7
	14.1
	14.5
	14.9
	15.3
	15.6
	16.0
	16.4
	16.8
	17.1
	±0.5

	21
	Длина входа в спецкарман
	158-188
	1-4
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	±0.5

	22
	Длина капюшона по линии горловины
	158-188
	1-4
	19.5
	20.1
	20.7
	21.3
	21.9
	22.5
	23.1
	23.7
	24.3
	24.9
	±1.0

	                                                                   Куртка утепленная – модель 2, 3, 4 (рисунки 7, 8)

	1
	Длина спинки
	158
	1-4
	78.0
	78.0
	78.0
	78.0
	78.0
	78.0
	80.0
	80.0
	80.0
	80.0
	±1.0



	
	
	164
	1-4
	80.0
	80.0
	80.0
	80.0
	80.0
	80.0
	82.0
	82.0
	82.0
	82.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image31.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 3
	

	
	
	170
	1-4
	82.0
	82.0
	82.0
	82.0
	82.0
	82.0
	84.0
	84.0
	84.0
	84.0
	

	
	
	176
	1-4
	84.0
	84.0
	84.0
	84.0
	84.0
	84.0
	86.0
	86.0
	86.0
	86.0
	

	
	
	182
	1-4
	86.0
	86.0
	86.0
	86.0
	86.0
	86.0
	88.0
	88.0
	88.0
	88.0
	

	
	
	188
	1-4
	88.0
	88.0
	88.0
	88.0
	88.0
	88.0
	90.0
	90.0
	90.0
	90.0
	

	3
	Ширина изделия на уровне глубины проймы
	158-188
	1-4
	62.0
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	78.0
	80.0
	±1.0

	4
	Длина рукава
	158
	1-4
	59.5
	59.5
	59.5
	59.5
	59.5
	59.5
	61.5
	61.5
	61.5
	61.5
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	61.5
	61.5
	61.5
	61.5
	61.5
	61.5
	63.5
	63.5
	63.5
	63.5
	

	
	
	170
	1-4
	63.5
	63.5
	63.5
	63.5
	63.5
	63.5
	65.5
	65.5
	65.5
	65.5
	

	
	
	176
	1-4
	65.5
	65.5
	65.5
	65.5
	65.5
	65.5
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	

	
	
	182
	1-4
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	69.5
	69.5
	69.5
	69.5
	

	
	
	188
	1-4
	69.5
	69.5
	69.5
	69.5
	69.5
	69.5
	71.5
	71.5
	71.5
	71.5
	

	5
	Ширина изделия внизу
	158-188
	1
	58.0
	60.0
	62.0
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	±1.0

	
	
	158-188
	2
	60.0
	62.0
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	78.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image32.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 3
	

	
	
	158-188
	3
	62.0
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	78.0
	80.0
	

	
	
	158-188
	4
	64.0
	66.0
	68.0
	70.0
	72.0
	74.0
	76.0
	78.0
	80.0
	82.0
	

	6
	Длина воротника
	158-188
	1-4
	48.9
	50.1
	51.3
	52.5
	53.7
	54.9
	56.1
	57.3
	58.5
	59.7
	±1.0

	7
	Длина кокетки спинки
	158-188
	1-4
	11.1
	11.3
	11.5
	11.7
	11.9
	12.1
	12.3
	12.5
	12.7
	12.9
	±0.3

	8
	Длина полочки
	158
	1-4
	81.6
	81.9
	82.2
	82.5
	82.8
	83.1
	84.4
	85.7
	86.0
	86.3
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	83.6
	83.9
	84.2
	84.5
	84.8
	85.1
	86.4
	87.7
	88.0
	88.3
	

	
	
	170
	1-4
	85.6
	85.9
	86.2
	86.5
	86.8
	87.1
	89.4
	89.7
	90.0
	90.3
	

	
	
	176
	1-4
	87.6
	87.9
	88.2
	88.5
	88.8
	89.1
	91.4
	91.7
	92.0
	92.3
	

	
	
	182
	1-4
	89.6
	89.9
	90.2
	90.5
	90.8
	91.1
	93.4
	93.7
	94.0
	94.3
	

	
	
	188
	1-4
	91.6
	91.9
	92.2
	92.5
	92.8
	93.1
	95.4
	95.7
	96.0
	96.3
	

	9
	Длина кокетки полочки
	158-188
	1-4
	22.8
	23.2
	23.6
	24.0
	24.4
	24.8
	25.2
	25.6
	26.0
	26.4
	±0.5

	10
	Ширина полочки по линии кокетки
	158-188
	1-4
	50.8
	52.2
	53.6
	55.0
	56.4
	57.8
	59.2
	60.6
	62.0
	63.4
	±1.0

	11
	Ширина рукава вверху
	158-188
	1-4
	27.2
	27.8
	28.4
	29.0
	29.6
	30.2
	30.8
	31.4
	32.0
	32.6
	±1.0

	12
	Ширина рукава внизу
	158-188
	1-4
	17.4
	17.7
	18.0
	18.3
	18.6
	18.9
	19.2
	19.5
	19.8
	20.1
	±1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image33.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Продолжение таблицы 3

	13
	Ширина воротника посередине
	158-188
	1-4
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	±0.5

	14
	Ширина воротника в концах
	158-188
	1-4
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	13.0
	±1.0

	15
	Длина планки
	158
	1-4
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	

	
	
	170
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	176
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	182
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	188
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	

	16
	Ширина планки
	158-188
	1-4
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	±0.5

	17
	Расстояние от края борта до клапана верхнего кармана
	158-188
	1-4
	4.4
	4.8
	5.2
	5.5
	5.9
	6.2
	6.6
	6.9
	7.3
	7.6
	±0.7

	18
	Длина клапана верхнего правого кармана
	158-188
	1-4
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	±0.3

	19
	Ширина клапана верхнего правого кармана
	158-188
	1-4
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	±0.3

	20
	Длина верхнего правогокармана
	158-188
	1-4
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	±0.3

	[image: image34.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3

	21
	Ширина верхнего правого кармана
	158-188
	1-4
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	15.5
	16.5
	16.5
	16.5
	16.5
	±0.3

	22
	Длина клапана верхнего левого кармана
	158-188
	1-4
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	±0.3

	23
	Ширина клапана верхнего левого кармана
	158-188
	1-4
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	±0.3

	24
	Длина верхнего левого кармана
	158-188
	1-4
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	±0.3

	25
	Ширина верхнего левого кармана
	158-188
	1-4
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	±0.3

	26
	Длина кармана для рации
	158-188
	1-4
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	±0.3

	27
	Ширина кармана для рации
	158-188
	1-4
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	±0.3

	28
	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла клапана бокового кармана
	158
	1-4


	40.9
	41.2
	41.5
	41.8
	42.1
	42.4
	42.7
	43.0
	43.3
	43.6
	±1.0

	
	
	164
	1-4


	41.9
	42.2
	42.5
	42.8
	43.1
	43.4
	43.7
	44.0
	44.3
	44.6
	

	
	
	170
	1-4


	42.9
	43.2
	43.5
	43.8
	44.1
	44.4
	44.7
	45.0
	45.3
	45.6
	

	
	
	176
	1-4


	43.9
	44.2
	44.5
	44.8
	45.1
	45.4
	45.7
	46.0
	46.3
	46.6
	

	
	
	182
	1-4


	44.9
	45.2
	45.5
	45.8
	46.1
	46.4
	46.7
	47.0
	47.3
	47.6
	

	
	
	[image: image35.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	188
	1-4
	45.9
	46.2
	46.5
	46.8
	47.1
	47.4
	47.7
	48.0
	48.3
	48.6
	

	29
	Расстояние от края борта до клапана бокового кармана
	158-188
	1-4
	6.0
	6.3
	6.6
	6.9
	7.2
	7.5
	7.8
	8.1
	8.5
	8.9
	±0.5

	30
	Длина клапана бокового кармана
	158-188
	1-4
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	20.5
	20.5
	20.5
	20.5
	±0.5

	31
	Ширина клапана бокового кармана
	158-188
	1-4
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	±0.5

	32
	Длина бокового кармана
	158-188
	1-4
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	22.0
	22.0
	22.0
	22.0
	±0.5

	33
	Ширина бокового кармана
	158-188
	1-4
	19.0
	19.0
	19.0
	19.0
	19.0
	19.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	±0.5

	34
	Длина бокового входа в карман
	158-188
	1-4
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	17.0
	17.0
	17.0
	17.0
	±0.5

	35
	Расстояние от горловины до верхнего края спецкармана
	158-188
	1-4
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	±0.8

	36
	Длина входа в спецкарман
	158-188
	1-4
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	±0.5

	37
	Длина шлевки под ремень
	158-188
	1-4
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	±0.5

	                                                                                                          Капюшон

	38
	Длина капюшона по линии горловины


	158-188
	1-4
	19.2
	19.8
	20.4
	21.0
	21.6
	22.2
	22.8
	23.4
	24.0
	24.6
	±0.5

	[image: image36.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3

	39
	Длина по лицевому вырезу капюшона
	158-188
	1-4
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	41.0
	±1.0

	                                     Съемный воротник (из натурального или искусственного меха) (рисунок 11)

	1
	Длина мехового воротника
	158-188
	1-4
	49.9
	51.1
	52.3
	53.5
	54.7
	55.9
	57.1
	58.3
	59.5
	60.7
	±1.0

	2
	Ширина мехового воротника посередине
	158-188
	1-4
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	±0.5

	3
	Ширина мехового воротника в концах
	158-188
	1-4
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	±0.5

	                                                     Съемный утеплитель из искусственного меха (рисунок 10)

	1
	Длина спинки
	158
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	±2.0

	
	
	164
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	170
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	176
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	182
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	

	
	
	188
	1-4
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	

	2
	Ширина спинки
	158-188
	1-4
	50.8
	52.0
	53.2
	54.4
	55.6
	56.8
	58.0
	59.2
	60.4
	61.6
	±1.0

	3
	Длина полочки
	158
	1-4
	79.1
	79.4
	79.7
	80.0
	80.3
	80.6
	80.9
	83.2
	83.5
	83.8
	±2.0



	
	
	164
	1-4
	81.1
	81.4
	81.7
	82.0
	82.3
	82.6
	82.9
	85.2
	85.5
	85.8
	

	
	
	170
	1-4
	83.1
	83.4
	83.7
	84.0
	84.3
	84.6
	84.9
	87.2
	87.5
	87.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image37.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	176
	1-4
	85.1
	85.4
	85.7
	86.0
	86.3
	86.6
	86.9
	89.2
	89.5
	89.8
	

	
	
	182
	1-4
	87.1
	87.4
	87.7
	88.0
	88.3
	88.6
	88.9
	91.2
	91.5
	91.8
	

	
	
	188
	1-4
	89.1
	89.4
	89.7
	90.0
	90.3
	90.6
	90.9
	93.2
	93.5
	93.8
	

	4
	Ширина полочки
	158-188
	1-4
	16.4
	17.1
	18.5
	19.2
	19.9
	20.6
	21.3
	22.0
	22.7
	23.4
	±0.5

	5
	Длина планки
	158
	1-4
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	59.0
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	±0.5

	
	
	164
	1-4
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	

	
	
	170
	1-4
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	63.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	

	
	
	176
	1-4
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	

	
	
	182
	1-4
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	67.0
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	

	
	
	188
	1-4
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	69.0
	71.0
	71.0
	71.0
	71.0
	

	                                         Съемный утеплитель с утепляющей прокладкой из синтепона (рисунок 12)

	1
	Длина спинки
	158
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	170
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	176
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	182
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	

	
	
	188
	1-4
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image38.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3

	2
	Ширина спинки
	158-188
	1-4
	49.9
	51.1
	52.3
	53.5
	54.7
	55.9
	57.1
	58.3
	59.5
	60.7
	±1.
0

	3
	Длина  полочки
	158
	1-4
	79.1
	79.4
	79.7
	80.0
	80.3
	80.6
	80.9
	83.2
	83.5
	83.8
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	81.1
	81.4
	81.7
	82.0
	82.3
	82.6
	82.9
	85.2
	85.5
	85.8
	

	
	
	170
	1-4
	83.1
	83.4
	83.7
	84.0
	84.3
	84.6
	84.9
	87.2
	87.5
	87.8
	

	
	
	176
	1-4
	85.1
	85.4
	85.7
	86.0
	86.3
	86.6
	86.9
	89.2
	89.5
	89.8
	

	
	
	182
	1-4
	87.1
	87.4
	87.7
	88.0
	88.3
	88.6
	88.9
	91.2
	91.5
	91.8
	

	
	
	188
	1-4
	89.1
	89.4
	89.7
	90.0
	90.3
	90.6
	90.9
	93.2
	93.5
	93.8
	

	4
	Ширина полочки
	158-188
	1-4
	24.7
	25.4
	26.1
	26.8
	27.5
	28.2
	28.9
	29.6
	30.3
	31.0
	±0.5

	5
	Длина рукава
	158
	1-4
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	±1.0



	
	
	164
	1-4
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	

	
	
	170
	1-4
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	

	
	
	176
	1-4
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	

	
	
	182
	1-4
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	

	
	
	188
	1-4
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	72.0
	72.0
	72.0
	72.0
	

	6
	Ширина рукава вверху
	158-188
	1-4
	27.9
	28.5
	29.1
	29.7
	30.3
	30.9
	31.5
	32.1
	32.7
	33.3
	±1.0

	                                                           Съемный утеплитель из натурального меха (рисунок  13)

	[image: image39.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3

	1
	Длина спинки
	158
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	170
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	176
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	182
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	

	
	
	188
	1-4
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	85.0
	85.0
	85.0
	85.0
	

	2
	Ширина спинки
	158-188
	1-4
	49.9
	51.1
	52.3
	53.5
	54.7
	55.9
	57.1
	58.3
	59.5
	60.7
	±1.0

	3
	Длина  полочки
	158
	1-4
	79.1
	79.4
	79.7
	80.0
	80.3
	80.6
	80.9
	83.2
	83.5
	83.8
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	81.1
	81.4
	81.7
	82.0
	82.3
	82.6
	82.9
	85.2
	85.5
	85.8
	

	
	
	170
	1-4
	83.1
	83.4
	83.7
	84.0
	84.3
	84.6
	84.9
	87.2
	87.5
	87.8
	

	
	
	176
	1-4
	85.1
	85.4
	85.7
	86.0
	86.3
	86.6
	86.9
	89.2
	89.5
	89.8
	

	
	
	182
	1-4
	87.1
	87.4
	87.7
	88.0
	88.3
	88.6
	88.9
	91.2
	91.5
	91.8
	

	
	
	188
	1-4
	89.1
	89.4
	89.7
	90.0
	90.3
	90.6
	90.9
	93.2
	93.5
	93.8
	

	4
	Ширина полочки
	158-188
	1-4
	20.0
	20.7
	21.4
	22.1
	22.8
	23.5
	24.2
	24.9
	25.6
	26.3
	±0.5

	5
	Длина рукава
	158
	1-4
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	

	
	
	[image: image40.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	170
	1-4
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	

	
	
	176
	1-4
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	66.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	

	
	
	182
	1-4
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	

	
	
	188
	1-4
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	70.0
	72.0
	72.0
	72.0
	72.0
	

	6
	Ширина рукава вверху
	158-188
	1-4
	27.9
	28.5
	29.1
	29.7
	30.3
	30.9
	31.5
	32.1
	32.7
	33.3
	±1.0

	                                                                     Полукомбинезон – модель 5 (рисунок 9)

	1
	Длина брюк по боковому шву
	158
	1-4
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	

	
	
	170
	1-4
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	

	
	
	176
	1-4
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	

	
	
	182
	1-4
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	

	
	
	188
	1-4
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	

	2
	Длина брюк по шаговому шву
	158
	1-4
	69.2
	68.7
	68.2
	67.7
	67.2
	66.7
	66.2
	65.7
	65.2
	64.7
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	72.7
	72.2
	71.7
	71.2
	70.7
	70.2
	69.7
	69.2
	68.7
	68.2
	

	
	
	170
	1-4
	76.2
	75.7
	5.2
	74.7
	74.2
	73.7
	73.2
	72.7
	72.2
	71.7
	

	
	
	176
	1-4
	79.7
	79.2
	78.7
	78.2
	77.7
	77.2
	76.7
	76.2
	75.7
	75.2
	

	
	
	182
	1-4
	83.2
	82.7
	82.2
	81.7
	81.2
	80.7
	80.2
	79.7
	79.2
	78.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image41.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	188
	1-4
	86.7
	86.2
	85.7
	85.2
	84.7
	84.2
	83.7
	83.2
	82.7
	82.2
	

	3
	Ширина брюк по линии талии
	158-188
	1
	38.0
	40.0
	42.0
	44.0
	46.0
	48.0
	50.0
	52.0
	54.0
	56.0
	±1.0

	
	
	158-188
	2
	41.0
	43.0
	45.0
	47.0
	49.0
	51.0
	53.0
	55.0
	57.0
	59.0
	

	
	
	158-188
	3
	44.0
	46.0
	48.0
	50.0
	52.0
	54.0
	56.0
	58.0
	60.0
	62.0
	

	
	
	158-188
	4
	47.0
	49.0
	51.0
	53.0
	55.0
	57.0
	59.0
	61.0
	63.0
	65.0
	

	4
	Ширина изделия на уровне среднего шва
	158-188
	1
	32.9
	34.1
	35.3
	36.5
	37.7
	38.9
	40.1
	41.3
	42.5
	43.7
	±1.0

	
	
	158-188
	2
	34.6
	35.8
	37.0
	38.2
	39.4
	40.6
	41.8
	43.0
	44.2
	45.4
	

	
	
	158-188
	3
	36.3
	37.5
	38.7
	39.9
	41.1
	42.3
	43.5
	44.7
	45.9
	47.1
	

	
	
	158-188
	4
	38.0
	39.2
	40.4
	41.6
	42.8
	44.0
	45.2
	46.4
	47.6
	48.8
	

	5
	Ширина брюк внизу
	158-188
	1-4
	21.5
	22.0
	22.5
	23.0
	23.5
	24.0
	24.5
	25.0
	25.5
	26.0
	±0.5

	6
	Ширина пояса
	158-188
	1-4
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	±0.5

	7
	Длина задней части пояса
	158-188
	1-4
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	±0.5

	8
	Длина входа в боковой карман
	158-188
	1-4
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0
	±0.5

	[image: image42.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение Таблицы 3

	9
	Длина бретели
	158
	1-4
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	

	
	
	170
	1-4
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	77.0
	

	
	
	176
	1-4
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	79.0
	

	
	
	182
	1-4
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	81.0
	

	
	
	188
	1-4
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	83.0
	

	10
	Длина шлевки
	158-188
	1-4
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	±0.2

	11
	Ширина шлевки
	158-188
	1-4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	0

	                                       Съемный утеплитель полукомбинезона с утепляющей прокладкой из синтепона 

                                                                                            (рисунок 14)

	1
	Длина брюк по боковому шву
	158
	1-4
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	93.0
	±1.0

	
	
	164
	1-4
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0
	

	
	
	170
	1-4
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0
	

	
	
	176
	1-4
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	105.0
	

	
	
	182
	1-4
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	109.0
	

	
	
	188
	1-4
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	113.0
	

	2
	Ширина брюк на уровне [image: image43.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

среднего шва
	158-188
	1
	36.2
	37.4
	38.6
	39.8
	41.0
	42.2
	43.4
	43.6
	44.8
	46.0
	±1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Продолжение Таблицы 3
	

	
	
	158-188
	2
	37.4
	38.6
	39.8
	41.0
	42.2
	43.4
	44.6
	44.8
	46.0
	47.2
	

	
	
	158-188
	3
	38.6
	39.8
	41.0
	42.2
	43.4
	44.6
	45.8
	46.0
	47.2
	48.4
	

	
	
	158-188
	4
	39.8
	41.0
	42.2
	43.4
	44.6
	45.8
	47.0
	47.2
	48.4
	49.6
	

	3
	Ширина брюк на уровне талии
	158-188
	1
	
	41.0
	43.0
	45.0
	47.0
	49.0
	51.0
	53.0
	55.0
	57.0
	±1.0

	
	
	158-188
	2
	
	44.0
	46.0
	48.0
	50.0
	52.0
	54.0
	56.0
	58.0
	60.0
	

	
	
	158-188
	3
	
	47.0
	49.0
	51.0
	53.0
	55.0
	57.0
	59.0
	61.0
	63.0
	

	
	
	158-188
	4
	
	50.0
	52.0
	54.0
	56.0
	58.0
	60.0
	62.0
	64.0
	66.0
	


[image: image44.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Рисунки 6 – 11 заменить рисунками 6 - 14
[image: image3.jpg]6
)/lﬂ\‘ -
— =
-

[}
I
[T

I
/
] /.
T
I
I
I
I
I
I
I
L
AN
Y
VY
\\
J L
\
\
\

(]

L ~
s—
%

I‘
)
"7\\/
NN
3

I
/

AR
HHi
Al
5
/
I
! /,
/





Рисунок 6 – Куртка утепленная – модель 1
[image: image45.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


[image: image4.jpg]I
o i ==0
_ ~
0
I
I
I
i
1
N
i
\ 9
I .
i ! a
_ I 7
i
| i
| i T
\
\ o_,
\
N\
N _—
S
\
\
\
,, p—
, | == Vi
n 23
YE
==
\
AN
i
i
|
3 |i
|
| — 4
0| T &
[ ] o o H o
6l _ 13
T —Fo———
= 1 © “
= 1 -
i e A | n
L 9| :
_— i
0¢ ] -
L] i
N\
A
N ®
\ I
/ . T ===
X I I e I
\





Рисунок 7 – Куртка утепленная – модели 2, 3, 4.

[image: image46.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


[image: image5.jpg]-

[-3
1\\\\\\\\\\d\\\\\\\\\\d\\\\\\\\\\\\c\\\\\\\\\\\5
\ \
= \
O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
j ) P 3 \
i 0\\\\\\\\ \\\\\\\\\ )= [ o= \\\\\\\\\\\\ \
P \
\ \\\\ \\\\\\\\— / \
17 \ \ \
Y/ 4 \ \ \ \
/ \\\\ \\\\\\\\\ \ \ \
\\\ \ \ T
- \ ——— \\
\ \ / e |
\\ /// r\\\\\\\u / \\\\__
- |
= |
I
I
\
== I
= |
S o
| - 2
6 —
0 _ —
8 el
N
|
|
|
|
fi il nll..“
t

‘F’





Рисунок 8 – Куртка утепленная – модели 2, 3, 4.

[image: image47.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


[image: image6.jpg]=

e
~_——— e e

~——— e ———1

o e e e
L — —_

-
—~————————

I~

-





Рисунок 9 – Полукомбинезон – модель 5.
[image: image48.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


[image: image7.jpg]——— Z





Рисунок 10 – Съемный утеплитель из искусственного меха.

[image: image8.jpg]=TT





Рисунок 11 – Воротник из натурального или искусственного меха.

[image: image49.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image9.jpg]



Рисунок 12 – съемный утеплитель с утепляющей прокладкой из синтепона.

[image: image50.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image10.jpg]



Рисунок 13 – Съемный утеплитель из натурального меха.

[image: image51.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

[image: image11.jpg]=







Рисунок 14 – Съемный утеплитель полукомбинезона
с утепляющей прокладкой из синтепона
[image: image52.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Таблицу 4 изложить в новой редакции:

	№ п/п
	Наименование материала
	Обозначение НТД
	Назначение 

	1
	2
	3
	4

	1
	Ткань смесовая «Грета» 

4С5 КВгл., цвет т.синий (261005).
	ГОСТ 28486 - 90 
	Для верха костюма

	2
	Ткань подкладочная Т190, цвет черный.
	ГОСТ 20272
	Для подкладки костюма

	3
	Синтетическое объемное нетканое полотно «Синтепон» плотностью 
100 г/м2 или 200г/м2
	ТУ 8390-001-71242729- 

-2005
	Для утепляющей прокладки костюма

	4
	Мех искусственный воротниковый «мутон»,

цвет черный.
	ГОСТ 28367
	Для съемного воротника курток (модель 1, 2, 3)

	5
	Мех искусственный подкладочный 90302/10-5, цвет черный.
	ГОСТ 28367
	Для съемного утеплителя курток (модель 1, 2).

	6
	Мех натуральный 

(овчина облагороженная), 

цвет черный.
	ГОСТ 7069 


	Для съемного воротника курток (модель 4) 

	7
	Мех натуральный
	ГОСТ 28503
	Для съемного утеплителя курток (модель 4)

	8
	Молния «трактор» тип 8, разъемная, 2-х замковая, 

цвет черный, 

длина 65см, 70см, 75см, 80см.
	ОСТ 17-891
	Центральная застежка курток (модель 2, 3, 4)

	9
	Молния «спираль» тип  20, разъемная, цвет черный, длина 70см, 75см, 80см.
	ОСТ 17-891
	Центральная застежка курток (модель 1)

	10
	Молния «спираль» тип 5, неразъемная, цвет черный,

длина 18см.
	ОСТ 17-891
	Для карманов курток (модель 1)

	11
	Молния «спираль» тип 5, неразъемная, цвет черный, длина 22см.
	ОСТ 17-891
	Для застегивания гульфика полукомбинезона

	12
	Винилискожа Т маслостойкая, цвет черный.
	ТУ 17-21-201
	Для подкладки спецкармана курток


[image: image53.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4

	13
	Кнопки Ø15мм, оксид «Альфа»
	ОСТ 17-624
	Для застежки планки и клапанов карманов курток 

	14
	Пуговицы Ø17мм, на 4-ре прокола, цвет черный
	ОСТ 17-699
	Для крепления съемного воротника и утеплителя курток, съемного утеплителя  полукомбинезона.

	15
	Пуговицы Ø17мм, на 4-ре прокола, цвет т.синий
	ОСТ 17-699
	Для застегивания пояса полукомбинезона.

	16
	Карабин 36х15мм, никель б/к
	ОСТ 17-769
	Для крепления пистолета

	17
	Лента окантовочная, 

арт.1с22, ширина 22мм, цвет черный
	ОСТ 17-883
	Окантовка срезов съемного утеплителя курток, откоска и гульфика полукомбинезона.

	18
	Ластики двойные шерстяные или полушерстяные, цвет черный
	ГОСТ 28544
	Для напульсников низа рукавов курток и съемного утеплителя полукомбинезона (модель 3, 4, 5)

	19
	Лента эластичная, 

шириной 10мм, цвет белый
	ОСТ 17-10-033
	Для муфты рукава, кармана для рации (модели 2, 3, 4)

	20
	Лента эластичная, 

шириной 20мм, цвет белый
	ОСТ 17-10-033
	Для манжет курток, для пояса и бретелей полукомбинезона

	21
	Лента эластичная, 

шириной 30мм, цвет белый
	ОСТ 17-10-033
	Для пояса куртки

	22
	Лента контактная, 

шириной 25мм, цвет черный
	ГОСТ 30019.1
	Для застегивания кармана под рацию

	23
	Лента для вешалок, арт. 1с24, арт.8с684,
цвет черный
	ТУ РБ 700002794-154-2001
	Для вешалок, навесных петель съемного утеплителя. 

	24
	Шнур капроновый, арт. 1С39Г-50, Ø 4мм
	ТУ 17-09-302
	Для спецкармана, в капюшон, кулиску.

	25
	Наконечник, Ø 4мм, 

цвет черный
	ОСТ 17-336 

ТУ 17-15-24-91


	Для шнура

	26
	Стопор, Ø 4мм, цвет черный
	ОСТ 17-336

ТУ 17-15-24-91
	Для шнура



Продолжение таблицы 4

[image: image54.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


	1
	2
	3
	4

	27
	Люверсы, Ø 5мм, оксид
	ОСТ 17-803

ТУ 17-15-22-91
	Для шнура капюшона

	28
	Пряжка трезубец, 30мм, 

цвет черный
	ТУ 17-15-24-91
	Для бретелей полукомбинезона

	29
	Нитки армированные швейные 45 ЛЛ, 

цвет синий №160
	ГОСТ 6309

ОСТ 17-921
	Для изготовления костюма

	30
	Нитки армированные швейные 35 ЛЛ, цвет черный
	ГОСТ 6309

ОСТ 17-921
	Для подкладки


Пункт. 1.5 изложить в редакции:

1.5 Комплектность

1.5.1 В комплект поставки должно входить:

а) Утепленные изделия для группы быстрого реагирования (ГБР): 

- куртка утепленная (модель 1)                                                                                                              - 1 шт.;
- съемный утеплитель (подстежка) в форме жилета из искусственного меха              - 1 шт.;
- съемный воротник из искусственного меха                                                                   - 1 шт.;
- съемный утепленный капюшон 






  - 1 шт.;

- полукомбинезон (модель 5)                                                                                              - 1 шт.;
- упаковочный лист                                                                                                             - 1 шт.;
- упаковка                                                                                                                             - 1 шт.

б) Утепленные изделия для обеспечения охранников в районах с умеренным климатом:

- куртка утепленная (модель 2)







  - 1 шт.;

- съемный утеплитель (подстежка) в форме жилета из искусственного меха              - 1 шт.;

- съемный воротник из искусственного меха                                                                   - 1 шт.;

- съемный утепленный капюшон 






  - 1 шт.;

- полукомбинезон (модель 5)                                                                                              - 1 шт.;

- упаковочный лист                                                                                                             - 1 шт.;

- упаковка                                                                                                                              - 1 шт.

в) Утепленные изделия для обеспечения охранников в районах с холодным и особо холодным климатом:

- куртка утепленная (модель 3)







  - 1 шт.;

- съемный утеплитель (подстежка) с рукавами (в качестве утеплителя 

два слоя синтепона) 




                         - 1 шт.;

- съемный воротник из искусственного меха                                                                   - 1 шт.;

- съемный утепленный капюшон 






  - 1 шт.;
- полукомбинезон (модель 5)                                                                                              - 1 шт.;

- упаковочный лист                                                                                                             - 1 шт.;

- упаковка                                                                                                                              - 1 шт.

г) Утепленные изделия для генерального директора Предприятия, заместителя генерального директора, директора филилала:
- куртка утепленная (модель 4)






             - 1 шт.;

- съемный утеплитель (подстежка) из натурального меха с рукавами с утепляющей прокладкой из синтепона) 




                         - 1 шт.;

[image: image55.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 

- съемный воротник из натурального меха                                                                       - 1 шт.;

- съемный утепленный капюшон 






  - 1 шт.;

- полукомбинезон (модель 5)                                                                                              - 1 шт.;

- упаковочный лист                                                                                                             - 1 шт.;

- упаковка                                                                                                                              - 1 шт.

      Пункт 1.6 «Маркировка». Изложить в новой редакции:

      1.6.1 Маркировка по ГОСТ 19159.

      1.6.2 Маркировка с обозначением наименования предприятия – изготовителя, размера изделия, символов по уходу наносится офсетной печатью на тканевые этикетки.

      1.6.2.1 Место маркировки.

      Куртка. 

      Лоскут ткани с проставленным штампом втачивают в левый подборт куртки на расстоянии 5-12 см от низа.  


      Полукомбинезон.

      Лоскут ткани с проставленным штампом втачивают в шов подкладки левой передней части пояса.
      Контрольную ленту с полными величинами размерных признаков: размера, роста и полноты изделия втачивают в шов притачивания пояса задней половинки брюк с внутренней стороны.  

      Съемный утеплитель.

      Маркировку осуществляют с помощью контрольной ленты.

      Контрольную ленту с полными величинами размерных признаков: размера, роста и полноты изделия втачивают в боковой шов подкладки на расстоянии 5-12 см от проймы.

      1.6.3 Маркировка изделий должна содержать:

- наименование и товарный знак предприятия – изготовителя;

- адрес предприятия – изготовителя;

- НТД;

- артикул верхней ткани;

- размер изделия;

- дату выпуска (месяц и две последние цифры года выпуска);

- символы по уходу;

- штамп ОТК. 

      1.6.4 Транспортная маркировка наносится по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка расположена верхней части у шва. 

      Основные надписи наносятся штампом или трафаретом, предварительно нанесенным на ткань, и заполняется вручную маркером. 

Дополнительно наносятся реквизиты:

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии;

- наименование грузополучателя;

- количество изделий по размерам и ростам;

- номер упаковщика;

- масса брутто и нетто
 и манипуляционный знак «Боится сырости». 

Пункт 1.7 «Упаковка». Изложить в новой редакции:

1.7.1 Упаковка в соответствии с ГОСТ 19159.

1.7.2 Транспортная тара – мешки ПП 
1.7.3 Правила подготовки костюмов к упаковыванию.

Костюмы предварительно связывают по пять штук, и упаковывают в мешки, сверху кладут упаковочный лист.

1.7.4     Масса брутто транспортной тары должна быть не более 20кг. 
[image: image56.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Приложение Б изложить в редакции:
Спецификация деталей утепленных изделий для работников

ФГУП «Ведомственная охрана Росатома»

Таблица Б1

	№ лекал
	Наименование детали
	Количество лекал
	Количество деталей кроя

	1
	2
	3
	4

	Куртка утепленная (рисунок 1)

	
	** Ткань верха **
	
	

	1
	Спинка 
	1
	1

	2
	Полочка 
	1
	2

	3
	Кокетка полочки
	1
	2

	4
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	5
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	6
	Воротник 
	1
	1

	7
	Планка 
	1
	2

	8
	Подборт 
	1
	2

	9
	Манжета 
	1
	2

	10
	Вставка манжеты
	1
	2

	11
	Задняя часть пояса 
	1
	1

	12
	Передняя часть пояса 
	1
	2

	13
	Боковая часть пояса 
	1
	2

	14
	Карман 
	1
	2

	15
	Подкладка кармана 
	1
	2

	16
	Обтачка верхнего кармана 
	1
	2

	17
	Обтачка бокового кармана
	1
	2

	18
	Подкладка кармана на рукаве 
	1
	2

	19
	Листочка спецкармана 
	1
	1

	20
	Подзор спецкармана 
	1
	1

	21
	Боковая часть капюшона 
	1
	2

	22
	Средняя часть капюшона 
	1
	1

	23
	Шлевка под погон 
	1
	1

	24
	Шлевка под жетон 
	1
	1

	25
	Вешалка 
	1
	1

	
	ИТОГО:
	25
	41

	
	** Ветрозащитная ткань **
	
	

	1
	Спинка 
	1
	1

	2
	Полочка 
	1
	2

	3
	Рукав 
	1
	2

	
	ИТОГО:
	3
	5

	
	** Подкладка **
	
	

	1
	Спинка 
	1
	1

	2
	Полочка
	1
	2

	3
	Рукав
	1
	2

	4
	Накладной карман
	1
	2

	5
	Держатель подкладки спецкармана
	1
	1

	6
	Держатель подкладки
	1
	1


[image: image57.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Продолжение таблицы Б1

	№ лекал
	Наименование детали
	Количество лекал
	Количество деталей кроя

	1
	2
	3
	4

	7
	Держатель кармана рукава 
	1
	2

	8
	Усилитель под петли 
	1
	2

	9
	Боковая часть капюшона 
	1
	2

	10
	Средняя часть капюшона
	1
	1

	
	ИТОГО:
	10
	16

	
	** Винилкожа **
	
	

	1
	Подкладка спецкармана
	1
	2

	
	ИТОГО:
	1
	2

	
	** Утеплитель (синтепон 200 г/м2) **
	
	

	1
	Спинка (1-й слой)
	1
	1

	2
	Спинка (2-й слой)
	1
	1

	3
	Полочка (1-й слой)
	1
	2

	4
	Полочка (2-й слой)
	1
	2

	5
	Рукав (1-й слой)
	1
	2

	6
	Рукав (2-й слой)
	1
	2

	7
	Воротник
	1
	1

	8
	Планка
	1
	1

	9
	Вставка манжеты
	1
	2

	10
	Задняя часть пояса
	1
	1

	11
	Передняя часть пояса 
	1
	2

	12
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	
	ИТОГО:
	12
	19

	Куртка утепленная (рисунки 2, 3, 4)

	
	** Ткань верха **
	
	

	1
	Правая полочка
	1
	1

	2
	Левая полочка
	1
	1

	3
	Кокетка полочки
	1
	2

	4
	Спинка
	1
	1

	5
	Кокетка спинки
	1
	1

	6
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	7
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	8
	Верхний воротник
	1
	1

	9
	Нижний воротник
	1
	1

	10
	Подборт  
	1
	2

	11
	Планка 
	1
	1

	12
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	13
	Средняя часть капюшона
	1
	1

	14
	Боковой накладной карман
	1
	2

	15
	Клапан бокового кармана
	1
	4

	16
	Верхний карман правой полочки
	1
	1

	17
	Клапан верхнего кармана правой полочки
	1
	2

	18
	Верхний карман левой полочки
	1
	1

	19
	Клапан верхнего кармана левой полочки
	1
	2

	20
	Карман для рации 
	1
	1

	21
	Пата кармана для рации
	1
	1


[image: image58.emf]Изм.    Лист    № докум    Подп.      Дата  

Л и

ТУ 858 - 53 00 - 2005    

 

Инв. №  подл .  

Подп. и дата  

Взам. инв. №  

Инв. №  дубл .  

Подп. и дата  

 


Продолжение таблицы Б1

	№ лекал
	Наименование детали
	Количество лекал
	Количество деталей кроя

	1
	2
	3
	4

	22
	Листочка спецкармана
	1
	1

	23
	Подзор спецкармана
	1
	1

	24
	Шлевка под ремень
	1
	5

	25
	Шлевка под жетон
	1
	1

	26
	Планка шлицы
	1
	2

	
	ИТОГО:
	26
	42

	
	** Подкладка **
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка
	1
	1

	3
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	4
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	5
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	6
	Средняя часть капюшона
	1
	1

	7
	Муфта рукава
	1
	2

	8
	Внутренний накладной карман
	1
	2

	9
	Долевик спецкармана
	1
	1

	10
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	11
	Кулиска 
	1
	2

	12
	Усилитель под шлевки спинки
	1
	2

	13
	Усилитель под люверсы капюшона
	1
	1

	14
	Держатель подкладки
	1
	1

	
	ИТОГО:
	14
	23

	
	** Винилкожа **  
	
	

	1
	Подкладка спецкармана
	1
	2

	
	ИТОГО:
	1
	2

	
	** Утеплитель (синтепон 100 г/м2) **
	
	

	1
	Воротник 
	1
	1

	2
	Боковой карман 
	1
	2

	3
	Клапан бокового кармана
	1
	2

	4
	Клапан верхнего правого кармана 
	1
	1

	5
	Клапан верхнего левого кармана
	1
	1

	6
	Планка 
	1
	1

	7
	Шлица
	1
	2

	
	ИТОГО:
	7
	10

	
	** Утеплитель (синтепон 200 г/м2) **
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	3
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	4
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	5
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	6
	Средняя часть капюшона
	1
	1

	
	ИТОГО:
	6
	10


[image: image59.jpg]e ———

-

|
o

i

|
TE—

=

—_—





Продолжение таблицы Б1

	№ лекал
	Наименование детали
	Количество лекал
	Количество деталей кроя

	1
	2
	3
	4

	
	Полукомбинезон (рисунок 5)
	
	

	
	** Ткань верха **
	
	

	1
	Передняя половинка
	1
	2

	2
	Задняя половинка
	1
	2

	3
	Задняя часть пояса
	1
	2

	4
	Подзор бокового кармана
	1
	2

	5
	Обтачка бокового кармана
	1
	2

	6
	Гульфик 
	1
	1

	7
	Откосок 
	1
	1

	8
	Шлевка 
	1
	2

	9
	Бретель 
	1
	2

	10
	Держатель пряжки
	1
	2

	11
	Клин задней половинки
	1
	2

	12
	Правая часть пояса
	1
	2

	13
	Левая часть пояса
	1
	2

	
	ИТОГО:
	13
	24

	
	** Утеплитель (синтепон 100 г/м2) **
	
	

	1
	Передняя половинка съемного утеплителя
	
	2

	2
	Задняя половинка съемного утеплителя
	
	2

	
	ИТОГО:
	
	

	
	** Утеплитель (синтепон 200 г/м2) **
	
	

	1
	Передняя половинка
	1
	2

	2
	Задняя половинка 
	1
	2

	3
	Верхняя часть полукомбинезона
	1
	1

	4
	Правая часть пояса
	1
	1

	5
	Левая часть пояса
	1
	1

	
	ИТОГО:
	5
	7

	
	Съемный воротник 
(искусственный или натуральный мех)
(рисунок 11)
	
	

	
	** Ткань верха **
	
	

	1
	Отлетная часть воротника
	1
	1

	2
	Обтачка воротника
	1
	1

	3
	Стойка воротника
	1
	2

	
	ИТОГО:
	3
	4

	
	** Подкладка **
	
	

	1
	Нижний воротник 
	1
	1

	
	ИТОГО:
	1
	1

	
	** Мех (искусственный или натуральный) **
	
	

	1
	Воротник
	1
	1

	
	ИТОГО:
	1
	1

	
	** Утеплитель (синтепон 100 г/м2) **
	
	

	1
	Воротник
	1
	1

	
	ИТОГО:
	1
	1


[image: image60.jpg]—_ f
lllll / / ||||L
0 tamett N\
I
I
l
Q
q
l
/
;P
L
i -
_, |
\ i
\
N \
N
\
\
\
\
|
\ N\m_
\ | i

 Top—
i
: | I
: o, — B
(1l .I ..Al'/l. | [} | |
; : n i 9__. ..\\\4 ) T T ]
.
T






Продолжение таблицы Б1

	№ лекал
	Наименование детали
	Количество лекал
	Количество деталей кроя

	1
	2
	3
	4

	
	Съемный утеплитель (искусственный мех) (рисунки 1, 2)
	
	

	
	** Подкладка ** 
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	3
	Планка 
	1
	2

	
	ИТОГО:
	3
	5

	
	** Мех искусственный **
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	Съемный утеплитель (рисунок 3)
	
	

	
	** Подкладка ** 
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	3
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	4
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	
	ИТОГО:
	4
	7

	
	** Утеплитель (синтепон 100 г/м2) **
	
	

	1
	Верхняя часть рукава 
	1
	2

	2
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	4

	
	** Утеплитель (синтепон 200 г/м2) **
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	Съемный утеплитель (натуральный мех) 

(рисунок 4)
	
	

	
	** Мех натуральный **
	
	

	1
	Спинка 
	1
	1

	2
	Полочка 
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	** Подкладка ** 
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка 
	1
	1

	3
	Верхняя часть рукава 
	1
	4

	4
	Нижняя часть рукава
	1
	4

	5
	Планка 
	1
	2

	
	ИТОГО:
	5
	13

	
	** Утеплитель (100 г/м2) **
	
	

	1
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	2
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	4

	
	
	
	

	[image: image61.jpg]! | !
I
i
I
0
I
I
i/
1 i
I
| |
u 3
\
\ I
//
N\
\
\
\
\
\
|
| | == y _
T——
19
]| [ N I |
| s —
= . 1 |
i | “
| ——— = “
I
) L ___ I ___1_
Yy ry L_i R e —
A —
T A
h—— I
I
I
I
i
I _ |
T T





	
	
	


Приложение В. Изложить в новой редакции

Особенности обработки изделий

1. Куртка и полукомбинезон

1.1 Частота машинной строчки при пошиве должна быть 3-4 стежка в 1,0см. Концы внутренних и наружных строчек соединительных швов должны быть закреплены тройной обратной строчкой, длина закрепки 1,0см. При обрыве нитки строчки должны быть закреплены заходом на ранее простроченный участок на длину 30-40мм.

1.2 Детали куртки и брюк стачивают швом шириной 1,0см, обтачивают – 0,7см.

1.3 Отделочные строчки прокладывают по:

- вставкам манжет, вставке пояса куртки и ветрозащитной планке куртки ГБР, входу в боковые карманы полукомбинезона, по боковым сторонам и верхнему краю пояса полукомбинезона, кокеткам полочек и спинки – на расстоянии 0,7см от края.

- проймам полочек и спинки (куртка ГБР), швам капюшона, горловине капюшона, шлевкам куртки и полукомбинезона, хлястику кармана под рацию и  хлястику для жетона, погонам, воротнику, среднему шву спинки, планке мехового воротника, плечевым швам, локтевым швам рукавов, боковым сторонам накладных карманов куртки, рамке кармана под пистолет, рамкам прорезных карманов полочек и рукавов, бортам, отлетной складке спинки, гульфику полукомбинезона – на расстоянии 0,2см от края.

- ветрозащитной планке, клапанам карманов, шлицам бокового шва куртки – на расстоянии 0,2см от края и 0,7см от первой строчки.

1.4 На левой полочке под ветрозащитной планкой обрабатывают прорезной карман под пистолет. Мешковина кармана из искусственной кожи. В шов стачивания частей мешковины вставлен шнур (или лента ременная) с металлическим карабином для крепления пистолета. Длина шнура 1,0м. Карабин закрепляется тремя машинными строчками с обратным ходом с расстоянием между ними 0,5-0,7см. Мешковина спецкармана стачивается двумя строчками ш/ш 1,0см, вторая строчка прокладывается на 0,1см от первой.

1.5 Клапаны накладных карманов полочек, ветрозащитный клапан, нижний накладной карман полочки, деталь под шлицу боковых швов, пояс и листочки куртки (мод. 1) обрабатывают с прокладкой из одного слоя синтепона. 

1.6 По входу в карманы устанавливают машинные закрепки (рекомендовано использование закрепочной спецмашины).

1.7 Накладные карманы настрачивают по намелке ш/ш 0,2см.

1.8 Прорезные карманы на полочках и рукавах куртки обрабатывают по «Основам технологии поузловой обработки верхней одежды». По периметру входа в карман прокладывают две параллельные отделочные строчки с расстоянием между ними 0,7см и 0,1см от края детали, закрепляя строчками тесьму-молнию.
1.9 В нижней части детали накладного кармана (мод. 1) параллельно входу в карман на молнии обрабатывают вход во внутренний карман. 

1.10 Средние срезы спинки стачивают ш/ш 1,0см. Шов настрачивают на левую сторону спинки ш/ш 0,2см.

1.11 На спинке куртки (мод. 1) по сгибу складки прокладывают отделочную строчку ш/ш 0,2см и 3,5см.

1.12 На полочки и спинку по линии талии настрачивают шлевки двумя параллельными строчками с расстоянием между ними 0,7см.

1.13 Манжеты (мод.1) обрабатывают с двумя рядами резинки.

1.14 Боковые части пояса куртки (мод.1) обрабатывают с двумя рядами резинки.

1.15 Карман для рации обрабатывают по верхнему краю с резинкой швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки  верхнего края кармана 2,0см.

1.16 Воротник обрабатывают с одним слоем утеплителя.

1.17 На нижнем воротнике по намелке пришивают 4 пуговицы ø 14мм.

1.18 Погоны (мод.1) закрепляют по проймам на уровне плечевых швов.
1.19 Рукава втачивают в открытые проймы. В модели №1 шов втачивания рукавов настрачивают на полочки и спинку ш/ш 0,2см.

1.20 По низу спинки настрачивают контактную ленту (мягкую часть).

1.21 Ветрозащитную планку обрабатывают с одним слоем утеплителя и  притачивают по намелке ш/ш 0,5см. Планку отгибают и настрачивают ш/ш 0,7см.

1.22 Деталь гульфика, детали нижнего пояса соединяют по срезам с утеплителем.

1.23 Швы стачивания вытачек настрачивают к середине детали ш/ш 0,2см.

1.24 На полукомбинезон настрачивают 6 шлевок длиной 17,0см (две шлевки, сложенные пополам – у первой складки передних половинок брюк, две шлевки  - в конце участка эластичной ленты, две шлевки – на расстоянии 6,0см от среднего шва задних половинок брюк). Длина шлевок в готовом виде 7,см, ширина  - 1,5см.

1.25 Бретель полукомбинезона частично обрабатывают с эластичной лентой. Длина эластичной ленты – 17,0см (15,0см в готовом виде).

1.26 Грудку и спинку полукомбинезона обтачивают ш/ш 1,0см. По верхнему краю грудки и спинки полукомбинезона прокладывают отделочную строчку ш/ш 0,7см.

1.27 Низ брюк полукомбинезона подшивают швом вподгибку с закрытым срезом с отделочной строчкой 2,0см.

1.28 Готовые изделия должны быть очищены от производственного мусора, меловых линий, концы нитей должны быть обрезаны.

2.Съемный воротник

 2.1 Стойку воротника притачивают к меховому воротнику по надсечкам со стороны меха. Стойку воротника усиливают прокладкой под петли.

2.2 На планке воротника и на обтачке отлета воротника обметывают петли для пристегивания воротника к изделию.

2.3 Допускается раскрой детали воротника из искусственного меха из двух частей со 120 размера.

3. Съемный капюшон

3.1 Подкладку капюшона обрабатывают с утеплителем.

3.2 Детали верха капюшона стачивают швом шириной 1,0см с последующим прокладыванием отделочной строчки вдоль шва стачивания (ширина шва 0,2см). Под швы подкладывают держатели из выпадов верха или подкладки  для скрепления деталей капюшона.

3.3 На боковых частях верха капюшона устанавливают люверсы. 

3.4 На концы шнура навешивают стопоры и наконечники.

3.5 По горловине капюшона обметывают 4 петли.

4. Подкладка с утеплителем куртки и полукомбинезона

4.1 Детали подкладки куртки или полукомбинезона простегивают по рассечкам или по намелке с утеплителем. 

Вертикальные строчки прокладывают: на полочке – посередине детали, на спинке – посередине детали и две на расстоянии 12-18см от средней, на рукаве – посередине детали, на деталях подкладки полукомбинезона по намелке с расстоянием между строчками 10,0-12,0см.

4.2. На полочке подкладки настрачивают накладные карманы ш/ш 0,2см. По верхнему краю карманов обметывают петлю, располагая петлю по центру кармана на 1,0см от верхнего края.

4.3 По линии талии куртки (мод. 2,3,4) на подкладке настрачивают кулиску из подкладочной ткани. Через кулиску продевают шнур со стопорами и наконечниками.

5.Съемный утеплитель

Модель №1, 2

 Утеплитель съемный из искусственного меха, без рукавов.

Пройма утеплителя окантована тесьмой. Навесные петли втачивают: по горловине 3 петли, на уровне плечевых швов – 2. На планках борта обрабатывают 8 прорезных петель (по 4 на каждой стороне). Планка выполнена из подкладочной ткани с прокладкой. 

Куртка комплектуется съемным воротником из искусственного меха.

Модель №3

Утеплитель съемный с рукавами, обработанный с утепляющей прокладкой из синтепона. Низ рукавов обработан трикотажными напульсниками. Полочки, спинка, рукава выстеганы параллельными вертикальными строчками. 

Утеплитель пристегивается на 3 навесные петли по горловине и на 10 прорезных петель по краю борта утеплителя (по 5 на каждой стороне). 

На уровне боковых и плечевых швов утеплитель пристегивается с помощью навесных петель в подкладке куртки и пуговиц на утеплителе. 

Куртка комплектуется съемным воротником из искусственного меха.

Модель №4

Съемный утеплитель из натурального меха овчина с рукавами на одном слое синтепона.  Утеплитель рукавов выстеган параллельными вертикальными строчками. Низ рукавов обработан трикотажными напульсниками. 

Утеплитель пристегивается на 3 навесные петли по горловине и на 10 прорезных петель по краю борта утеплителя (по 5 на каждой стороне).

На уровне боковых и плечевых швов утеплитель пристегивается с помощью навесных петель в подкладке куртки и пуговиц на утеплителе. 

Куртка комплектуется съемным воротником из натурального меха.

Модель №5 Полукомбинезон

Утеплитель съемный с утепляющей прокладкой из синтепона. Низ брюк обработан трикотажными напульсниками. Передние и задние половинки брюк выстеганы параллельными вертикальными строчками. 

Утеплитель крепится к верху полукомбинезона с помощью 6 прорезных петель по линии талии и 2 навесных петель по низу брюк. 

5.1 Внутренние срезы подкладки (боковые, плечевые) должны быть скреплены между собой изнутри с помощью держателей (отрезков ткани).

5.2 Стежку деталей подкладки съемного утеплителя производят по рассечкам или по намелке аналогично стежке подкладки куртки и полукомбинезона.

5.3 Навесные петли притачивают по надсечкам тройной обратной строчкой.   Длина петли в готовом виде от 4,5см до 5,0см. Навесная петля изготавливается из вешалочной тесьмы.

ФГУП «Атом-охрана» 

	                                                                                                                                                                                       
	Утверждаю

Генеральный директор

ФГУП «Атом-охрана»

________________В.А.Гаврилов

«___» ___________ 2009г.

	
	


Извещение № 1 об изменении 

ТУ 8572-197-31041642-2008

«УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФГУП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»
                                                        Дата введения

                                                                                   «      »                         2009 г.
	
	

	
	


Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Инв. № подл.





       2009 г




















ист





































































































Лист


�Лист    Лист    истист





24





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





23





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Подп. и дата








Инв. № дубл.








Взам. инв. №








Подп. и дата








Инв. № подл.




















Утв.





Н.контр





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





22





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





21





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





17





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





19





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





18





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





16





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





15





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





25





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





13





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008
















































































Лист


�Лист    Лист    истист





41





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








ЗАО ПКФ «ФОРМЕКС»











49





2








Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ


ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФГУП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»





Листов





Лист





Лит.





Пров.





Дата





Подп.





    № докум докум





Лист





Изм.     





Лист


�Лист    Лист    истист





11





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Лист


�Лист    Лист    истист





4





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





3





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





40





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Лист


�Лист    Лист    истист





5





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





20





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





39





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





48





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Лист


�Лист    Лист    истист





6





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





7





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





10





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





9





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





12





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





8





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





38





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





28





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





26





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





30





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





27





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





14





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





37





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008














Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Инв. № подл.





       2009 г




















ист
































Лист


�Лист    Лист    истист





47





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008















































































































































Лист


�Лист    Лист    истист





42





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





33





Лист


�Лист    Лист    истист





32





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





31





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





46





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





45





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





44





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





43





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





34





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





35





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





36





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





29





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008








Лист


�Лист    Лист    истист





49





  Изм.    Лист       № докум       Подп.     Дата





Инв. № подл.





Подп. и дата





Инв. № дубл.





Взам. инв. №





Подп. и дата





Извещение №1 об изменении


ТУ 8572-197-31041642-2008











