Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ 130327/0459/059 от 27.03.2013г.
 

12.04.2013г. в адрес ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» поступил запрос на разъяснение положений документации открытого конкурса в электронной форме №130327/0459/059 от 27.03.2013г. с запросом на подробные технические характеристики плит Фортерм-М. Ниже приведены разъяснения:

	ФОРТЕРМ-М

	Наименование показателя
	Ед. Изм.
	Значения

	
	
	Обладает высокими электроизоляцион-

ными свойствами за счет отсутствия 

водопоглощения, высокими 

механическими свойствами и 

дугостойкостью 



	Ассортимент и типоразмеры:
	
	Размеры листов: 508x381х3-45 мм, 

Толщина 3-25 ±0.25 мм, 25-45 ±0.4 мм

	Удельный вес
	г/см3
	2,65

	Прочность на растяжение
	Мпа
	30

	Прочность на сдвиг   при    23ºС 
	Мпа
	50

	Прочность на изгиб   при   23ºС
	Мпа
	110

	Прочность на сжатие  при  23ºС 
	Мпа
	250

	Деформация при сжатии  при  23ºС
	%
	1

	Электрическая прочность ┴ при 90°C
	кВ/мм 
	40

	Электрическая прочность вдоль поверхности листа при 90°C
	кВ
	14

	Теплопроводность
	Вт/(мхК)
	0,75

	Увеличение в объеме
	x10-6°C
	10 

	Максимальная продолжительная t
	°C
	500 

	Максимальная кратковременная t 
	°C
	500

	Водопоглощение 24ч, 23ºС
	%
	0


Технический эксперт
НТЦ «Синтез»   








В.П. Муратов
