Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Проводник полый медный размером 10,5ммх 10,5мм отверстие Д6, размером 6ммх6мм отверстие Д3, размером 8,5ммх8,5мм отверстие Д5,3
Санкт-Петербург
 2014

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Проводник полый медный
1. 10,5мм х 10,5мм отверстие диаметром 6мм,
2. 6мм х 6мм отверстие диаметром 3мм
3. 8,5мм х 8,5мм отверстие диаметром 5,3мм



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее июля 2014 года, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	184460 – прокат медный,  трубки


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Прокат полый медный предназначен для изготовления катушек  электромагнитов циклотронов серии СС (СС-12, СС-18, МСС-30\15) и циклотронного комплекса МСС-30/15, который  является составной частью высокотехнологичного центра ядерной медицины ГК «Росатом» в Дальневосточном федеральном университете.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Проводник полый медный 10,5мм х 10,5мм  отверстие диаметром 6 мм -7896кг /11120 м   допуски: OD +/- 0.15 мм,  ID +/- 0,1 мм, по длине +3/ -0%, кратность намотки - 8 барабанов по 654кг/920 м , 2 барабана по 597 кг/840 м ,   4 барабана по 370 кг/520 м ,  OF-OK EN 13600, ЕN CW008A. 
2. Проводник полый медный  6мм х6мм   отверстие диаметром 3 мм - 400 кг/1600м допуски: OD +/- 0.1 мм,  ID +/- 0,05 мм, по длине +2/ -0 m,  10 бухт  по 40кг/160м , 
   OF-OK EN 13600, ЕN CW008A
3. Проводник полый медный  8,5мм х 8,5 мм   отверстие диаметром 5,3  мм - 
1060 кг/2400м допуски: OD +/- 0.15 мм,  ID +/- 0,1 мм, по длине +5/ -0% m,  8 барабанов по 132,5кг/300м , OF-OK EN 13600, ЕN CW008A
 
К полым проводникам предъявляются следующие технические и технологические требования:

-проводники необходимо производить  из бескислородной меди высокой чистоты, обладающей высокой электропроводностью и теплопроводностью;

-материал проводников должен обладать высокой способностью холодной деформации (состояние мягкое);

-проводники должны иметь высокую однородность сечения по длине, недопустимы изломы, трещины и каверны;

-проводник должен изготовляться в отрезках, длина которых кратна необходимой длине проводника в секции катушки, так как любое соединение (сварка, пайка)   повышает потенциальный риск течи в месте соединения. Применение аналога  допустимо.
      

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предъявляются

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.

Каждая упаковка продукции должна быть снабжена надежно закрепленным     ярлыком и вложенной в упаковку этикеткой, которые указывают:

· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· условное обозначение продукции по EN;

-  EN по которому изготовлена продукция.

· количество кг в барабане;

· номер партии и дата изготовления (месяц, год);

-
отметку (штамп) технического контроля о соответствии материала

требованиям  EN.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	 Упаковка продукции должна соответствовать требованиям EN CW008A и обеспечить полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	 Сдача и приемка продукции производится одной партией  на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3, ОАО «НИИЭФА».

      В течение 7  рабочих дней с даты получения материалов проводится:
- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей количество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.
 Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям, является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик вместе с продукцией должен представить:

 Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (поставщиком),  в  котором должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес предприятия- изготовителя и его товарный знак;

· условное обозначение продукции по EN;

· размеры и отклонения;

· номер ;

· количество кг в барабанах;

· номер партии и (или) смены изготовления;

· дату изготовления (месяц, год);

       Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.
 Выгрузка  продукции на складе Покупателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Продукцию  следует хранить в крытых складских помещениях на    прокладках.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	    При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 
4-х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты  Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	   Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Организация службы качества изготовителя должна соответствовать требованиям стандартов ISO серии 9000.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции  в количестве  
- проводник полый медный размером 10,5ммх 10,5мм отверстие Д6,  11120м (+3%/-0%)
- проводник полый медный размером  6ммх6мм отверстие Д3,  1600м (+20/0 м)
- проводник полый медный размером 8,5ммх8,5мм отверстие Д5,  2400м (+5%/-0%),
в срок не более 6 недель после подписания договора. 
Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с заказчиком.  


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов  с обязательным переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% стоимости в течение 10 дней с даты поставки и подписания ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


