Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку футеровки из полиуретана
(www.zakupki.gov.ru 31502712062; www.zakupki.rosatom.ru 150831/4645/288; www.a-k-d.ru Z040248)
«02» сентября 2015 года

	Раздел документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация
	Предлагаем рассмотреть замену полиуретановой футеровки на резино-керамическую, которая будет работать в Ваших условиях гораздо дольше. Так же просим Вас выслать отсутствующие чертежи на заявленные Вами лоты.


	1. Необходимые чертежи приложены к техническим заданиям, на остальные лоты чертежи согласно ТЗ предоставляет поставщик.

2. Для решения вопроса замены футеровки необходимо представить соответствие техническим характеристикам, указанным в ТЗ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИУРЕТАНА

Характеристики

значения

       аналог

Твердость, Шор А

85

Не менее   85

Твердость, Шор D

33
Не менее   33
Прочность, МПа

28.3

Не менее   28,3

Удлинение,%

550

Не более   570

100% модуль, МПа

5.8

Не более   5.8

300% модуль, МПа

12.7

Не более  12.7

Split tear/раздир, Кн/м

23

Не менее   23

Die C/раздир, КН/м

84

Не менее  84

Эластичность по отскоку,%

29

Не менее  29

Остаточная деформация,22 часа,70 ºС

33

Не менее  33

Модуль при сжатии, МПа (3 цикл)5%

1.3

Не менее  1.3

10%

2.1

Не менее   2.1

15%

3.0

Не менее   3.0

20%

3.5

Не менее   3.5

25%

4.6

Не менее   4.6

Температура  охрупчивания, оС

Менее -70 

Не более -70  

Плотность

1,26

Не менее 1.26

Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%)

449

Не менее   449

Cила адгезии (Lap Shear) psi

7500

Не менее 7500

Дефлекция  компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5%

89,3

Не менее  89.3




