|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расширяющего тампонажного материала

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Расширяющийся тампонажный материал марки РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен обеспечивать: - заданное расширение тампонажного раствора в процессе формирования цементного камня (ЦК) за счет специальных добавок оксидов кальция и магния; - иметьтребуемую прочность контакта ЦК со стенками скважины и обсадной колонны из полиэтиленанизкого давления, достигаемую добавлением специального компонента (реагент SV-10); - обеспечиватьполную водонепроницаемостьЦК приразобщении горизонтов, предотвращая их загрязнение. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен изготавливаться на основе тампонажногосульфатостойкого портландцемента ПЦТ-I-G-СС-I по ГОСТ 1581-96. РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен исключать вероятность возникновения заколонныхперетоков в скважине в условиях низких температур. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Плотность тампонажного раствора -1,75г/см3 Растекаемостьтампонажного раствора – 245мм Сроки схватывания тампонажного раствора при температуре +5+2ºС, час–мин: – начало 6-00; – конец 7-10. Прочность контакта цементного камня с полиэтиленом низкого давления через 2 суток – не менее 2,3МПа Линейное расширение цементного камня–не менее1% (безусадочный). Полная водонепроницаемость цементного камня. Прочность цементного камня: - при изгибе - 2,5÷3,0МПа; - при сжатии – не менее 8,0МПа. Испытания физико-механическихсвойств РТМ-1Н (или эквивалента) должны быть проведены согласно требованиям: - ГОСТ 26798.2-96. Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний. - ГОСТ 26798.1-96. Цементы тампонажные. Методы испытаний. |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Количество 20 тонн Мешок биг-бэг, масса 1000 кг. Требования п.5.7 ГОСТ 30515-97 ип. 5.4ГОСТ 1581-96. |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Указанные в технической характеристики свойства РТМ-1(Н) (или эквивалента) должны быть подтверждены сертификатами и паспортами испытания аккредитованной лабораторией по тампонажным и цементным растворам. Изготовитель гарантирует соответствие РТМ-1(Н) (или эквивалента) всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортированияи хранения в упакованном виде в течение 60 суток после отгрузки. |
| 6. | Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. | К поставляемой партии товара согласно ГОСТ 30515-97 обязательно должны прилагаться: - Документ о качестве товара; - Акт о проведении испытаний каждой партии поставляемого товара в аккредитованной лаборатории. |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |