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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расширяющего тампонажного материала


	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	Расширяющийся тампонажный материал марки РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен обеспечивать:
· заданное расширение тампонажного раствора в процессе  формирования цементного камня (ЦК) за счет специальных добавок оксидов кальция и магния;
· иметьтребуемую прочность контакта ЦК  со стенками скважины и обсадной колонны из полиэтиленанизкого давления, достигаемую добавлением специального компонента (реагент SV-10);
· обеспечиватьполную водонепроницаемостьЦК приразобщении горизонтов, предотвращая их загрязнение.

	2.
	Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен изготавливаться на основе тампонажногосульфатостойкого портландцемента ПЦТ-I-G-СС-I по  ГОСТ 1581-96.
РТМ-1(Н) (или эквивалент) должен исключать вероятность возникновения заколонныхперетоков в скважине в условиях низких температур.

	3.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	Плотность тампонажного раствора -1,75г/см3
Растекаемостьтампонажного раствора – 245мм
Сроки  схватывания тампонажного раствора при температуре +5+2ºС, час–мин:
– начало 6-00;
– конец 7-10.
Прочность контакта цементного камня с полиэтиленом низкого давления через 2 суток – не менее 2,3МПа
Линейное расширение цементного камня–не менее1% (безусадочный).
Полная водонепроницаемость цементного камня.
Прочность цементного камня:
- при изгибе - 2,5÷3,0МПа;
- при сжатии – не менее 8,0МПа.
Испытания физико-механическихсвойств РТМ-1Н (или эквивалента) должны быть проведены согласно требованиям:
· ГОСТ 26798.2-96. Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний.
· ГОСТ 26798.1-96. Цементы тампонажные. Методы испытаний.

	4.
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика
	Количество 20 тонн
Мешок биг-бэг, масса 1000 кг. 
Требования п.5.7 ГОСТ 30515-97 ип. 5.4ГОСТ 1581-96.

	5.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).
	Указанные в технической характеристики свойства РТМ-1(Н) (или эквивалента) должны быть подтверждены сертификатами и паспортами испытания аккредитованной лабораторией по тампонажным и цементным растворам. 
Изготовитель гарантирует соответствие РТМ-1(Н) (или эквивалента) всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортированияи хранения в упакованном виде в течение 60 суток после отгрузки.

	6.
	Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
	[bookmark: _GoBack]К поставляемой партии товара согласно ГОСТ 30515-97 обязательно должны прилагаться:
-   Документ о качестве товара;
- Акт о проведении испытаний каждой партии поставляемого товара в аккредитованной лаборатории. 
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