Приложение № 1

к спецификации № ___ от _______

к договору № ____ от «___»_______201_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку фильтров каркасно –дисковых для ОСП «Хиагда» на 2013г.

- Общие требования

Фильтры каркасно – дисковые изготовлены из полимерных материалов для использования:

- в технологических скважинах для фильтрации растворов при их заборе или нагнетании в продуктивных горизонтах, представленных песками от тонкозернистых и пылеватых до средне -, крупнозернистых;

- в системах водоосушения и мелиорации;

- в водозаборных скважинах, применяемых с применением обсадных труб для питьевого и хозяйственного водоснабжения;

- при предварительной очистке природных и сточных вод;

- при устройстве дренажа песчаных фильтров.

Применение фильтров позволяет использовать их в нейтральных, кислых и щелочных средах и обеспечивает:

- достаточную механическую прочность;

- высокую устойчивость в агрессивных средах.

Применение фильтров внутренним фильтрующим слоем дает возможность использовать их в разнообразных грунтовых условиях без дополнительной защиты от заиления и кольматации и обеспечивает устойчивую работу в водоносных горизонтах, представленных тонко- и мелкозернистыми песками без суффозионного выноса из них твердых фракций.

Материалы, применяемые для изготовления фильтров должны  соответствовать нормам и стандартам (СанПин, ГОСТ) установленным законодательством РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (качества).

- Технические характеристики

| п/п | Наименование показателей | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Фильтры каркасно – дисковые | ТУ 95.1496-92, ТУ 95-2375-90 (или эквивалент) |
|  | Наружный диаметр, мм | 120 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 70÷74 |
|  | Наружный диаметр каркаса, мм | 90 |
|  | Длина секции, мм (L) | 1000; 2000 |
|  | Ширина щели, мм | 0,8 |
|  | Скважность, % | до 21,8 |
|  | Задерживающая способность, мкм | 0,01-0,1 |
|  | Осевая растягивающая нагрузка, т. | Не менее 3,5 |
|  | Осевая сжимающая нагрузка, т. | Не менее 6,0 |
|  | Наружное сминающее давление, кг/см2 | до 12 |
|  | Материал: | Полиэтилен, полипропилен, полистирол |
|  | Пример условного обозначения: | КДФ-120-Х ТУ 95.1496-92 КДФ-120-ХВН ТУ 95-2375-90 . (где: К- каркас; Д-диск; Ф-фильтр; 120-наружный диаметр фильтра; Х-размер щели; ВН- внутреннее напыление |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |