Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку алюминиевых труб из сплава АД0
Предмет закупки: Алюминиевые трубы из сплава марки АД0
Санкт-Петербург 
2013

Технического задания 

на поставку алюминиевых труб из сплава АДО
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

Подраздел 1.4 Документы для изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Алюминиевые трубы из сплава АД0

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые трубы должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	Изготовление изделий может проводиться только в соответствии с утвержденным заказчиком Планом качества в ИТЭР. 

	Подраздел 1.4 Документы для изготовления

	1 Нормативно-справочные документы

Применяются следующие стандарты Российской Федерации: 

ГОСТ 7727 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа,

ГОСТ 1497 Металлы. Методы испытаний на растяжение,

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые.

2 До начала изготовления продукции, поставщик должен представить План качества. 
План качества составляется на английском языке, единицы измерения указываются в метрической системе СИ. 

Документ должен быть представлен в электронном виде в формате PDF.
Изготовление изделий может начаться только после утверждения заказчиком Плана качества в ИТЭР.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	181150


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Алюминиевые трубы из сплава марки АД0  предназначены для изготовления высоковольтных сильноточных водоохлаждаемых токопроводов системы электропитания магнитной системы установки ИТЭР, работающих в условиях температур 20-80⁰С при электрическом напряжении до 10 КВ.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделия из алюминиевых труб эксплуатируются  в качестве встроенных элементов внутри зданий в климатическом исполнении У. Радиационная нагрузка в месте размещения изделий отсутствует или находится в пределах естественного фона.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1 Трубы поставляются без термической обработки.

Трубы подвергаются правке растяжением. Величина остаточной деформации должна быть в пределах от 1,0 до 2,5%.

2 Требования к химическому составу

Химический состав сплава алюминия АД0 (Al99.5) должен соответствовать требованиям ГОСТ 4784. Метод испытания должен соответствовать стандарту ГОСТ 7727. Химический анализ проводится для каждой плавки материала.

3 Электрические свойства

Удельное электрическое сопротивление труб постоянному току при температуре 20°С, должно быть не более 2,95х10 -8 Ом*м.

Используется метод испытания, принятый на заводе-изготовителе. Испытывается один образец конца каждой трубы.

4 Механические свойства

Испытание на растяжение проводится в соответствии со стандартом ГОСТ 1497. 

Регистрируются следующие значения механических свойств:

1. Предел прочности Rm, в МПа

2. Относительное удлинение A5, в %

В таблице 2 приведены требуемые значения механических свойств. 

Таблица 2. Требования к механическим свойствам. 

Температура испытания, °C

(20-10+15)°C
Предел прочности Rm, в МПа, не менее

60

Относительное удлинение A5, % не менее

15

Определение механических свойств проводится на двух образцах от каждой трубы, вырезанных в продольном направлении с конца.

5 Размеры и предельные отклонения

Алюминиевые трубы из сплава АД0 с сечением в соответствии с рисунком 1 и длиной 10 +0,1м – 100 шт. (65,230 т) и  длиной 12 +0,1м – 223 шт. (172,030 т)                                                   
[image: image1.png]5ol

RI005




Рисунок 1
В допуск на длину входит внутренняя резьба или следы наконечников с двух сторон трубы. Обрезка резьбы или следов наконечников на предприятии-изготовителе не проводится.

6 На трубах не должно быть коррозионных пятен, трещин и сквозных прострелов. На наружной поверхности труб допускаются риски, царапины, заусенцы, пузыри и забоины, если контрольная зачистка их не выводит размер трубы  за пределы минусового предельного отклонения. Допускаются раковины от воздушных пузырей, если глубина их залегания не вызывает течи при гидроиспытаниях.

Допускается поперечная выпуклость или вогнутость труб высотой и глубиной не более 0,75 мм.

7 Неразрушающий контроль 

7.1 Визуальный контроль

Все внешние поверхности труб необходимо подвергнуть визуальному контролю в соответствии с методикой изготовителя. Поверхности должны быть плоскими, однородными, чистыми и свободными от загрязнений, затрудняющих визуальный контроль.

7.2 Контроль прочности и плотности

Необходимо обеспечить 100% контроль прочности и плотности труб давлением воды 3 МПа в течение 10 минут по методике предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок службы в составе комплектного изделия установка ИТЭР не менее 25 лет

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировка выполняется штамповкой или другим методом, определенным  поставщиком.

Маркировка наносится с выходного конца трубы на расстоянии от 70 до 100мм от торца трубы на ее меньшей стороне.

Маркировка каждой трубы должна быть нанесена четко и содержать следующую информацию: 

- Идентификация поставщика (название или символ поставщика)

- Индивидуальный номер трубы

- Марка сплава

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Трубы поставляются без консервации.

Трубы поставляются упакованными в деревянную тару.

Поставщик должен обеспечить соответствие упаковки груза нормативным требованиям по транспортировке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик вместе с партией изделий должен представить Сертификат соответствия, в котором должна быть указана следующая информация: 

1. Идентификация Поставщика.

2. Номер плавки.

3. Марка материала и химический состав.

4. Индивидуальный номер изделия.

5. Результаты испытаний механических свойств.

6. Результаты измерения электрического сопротивления..

7. Результаты визуального контроля.
8. Результаты контроля прочности и плотности.

9. Номинальные размеры изделий.

10. Данные по упаковке.
11. Масса нетто

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке изделия необходимо предоставить сертификаты соответствия.

Изделия и сертификаты соответствия должны соответствовать данному техническому заданию. Изделие не может быть принято, если оно не соответствует данному техническому заданию.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Алюминиевые трубы поставляются в деревянной таре, которая должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Деревянная тара  должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, температура воздуха должна быть от плюс 15 °С до плюс 35 °С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к гарантийным срокам использования алюминиевых труб не менее 5 лет при соблюдении установленных правил хранения


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования по обслуживанию не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования по экологии не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Изготовление изделий может проводиться только в соответствии с утвержденным заказчиком Планом качества в ИТЭР. 

Заказчик имеет право за свой счет направить своих полномочных представителей для проведения инспекции процесса изготовления продукции у Поставщика. Поставщик обязан оказывать содействие полномочным представителям Покупателя в выполнении ими своих функций, в том числе, но, не ограничиваясь этим, обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Поставщика, предоставлять по требованию Заказчика документы и процедуры, связанные с процессом изготовления продукции, оказывать Заказчику активное содействие в предоставлении удобных условий для осмотра продукции, документации и записей по качеству.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие у поставщика опыта изготовления таких алюминиевых труб не менее 5 лет. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Алюминиевые трубы из сплава АД0 с сечением в соответствии с рисунком 1 и 
     - длиной 10 +0,1м – 100 шт. (65,23 т)

- длиной 12 +0,1м – 223 шт. (172,03 т)

Срок поставки не позднее 28 ноября 2014 г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Отлагательное условие: заключение с Частным учреждением “ИТЭР-Центр” договора № 202-Синтез/14 в 2014 г.
50% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления договора в силу и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем документов о сертификации Металлопроката, счета, счета-фактуры и подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 82 327 037 рублей


