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1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК

1.1 Наименование работы: «Разработка методик и приборного парка экспресс-контроля качества цементного компаунда с согласованием в надзорных органах»
1.2 Разработке подлежит методика выполнения измерений характеристик цементных компаундов:

– «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие».

1.3 Разрабатываемая методика предназначена для контроля качества цементированных радиоактивных отходов опытно-демонстрационного центра по отработке инновационных технологий переработки ОЯТ на ФГУП «ГХК» (ОДЦ) на стадии получения конечного продукта (цементного компаунда после 28 суток твердения).

1.4 Разработчик будет выбран в соответствии с ЕОСЗ.
1.5 Заинтересованные предприятия: ФГУП «ГХК», ФГУП «ФЦЯРБ».

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Основанием для разработки методики выполнения измерений является договор от 14.10.2011 № 220–ВР/108 от 14.10.2011, заключенный между ФГУП «ГХК» и ФГУП «ФЦЯРБ» на выполнение работ по теме «Совершенствование технологических режимов и оборудования переработки ОЯТ на ОДЦ. Разработка и адаптация методик контроля процессов ОДЦ».
2.2 Аналоги разрабатываемой методики измерений
2.2.1 Аналогичные методики измерений используются на некоторых предприятиях Госкорпорации «Росатом». Разрабатываемая методика измерений, в отличие от аналогов, должна быть ориентирована на технологию цементирования САО ОДЦ, базироваться на современных средствах измерений и соответствовать требованиям современной нормативно-технической документации, требованиям ядерной и радиационной безопасности.

3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1 Методика выполнения измерений должна использоваться для контроля регламентированных свойств цементного компаунда, содержащего РАО ОДЦ.

3.1.1 Методика выполнения измерений Цементные компаунды с жидкими САО ОДЦ ФГУП «ГХК». Определение предела прочности на сжатие» предназначена для определения способности цементного компаунда (цементного камня) выдерживать механические нагрузки.
3.1.2 В состав цементного компаунда будут включены РАО

	Наименование продукта
	Расход м3/т
	Расход,

кг/т ОЯТ
	ρ,

кг/м3
	Удельная активность, ТБк/ т

	
	
	
	
	Σα
	Σβ

	Тритий содержащий раствор
	1,4
	1407
	1019
	3,3E-06
	1,7E-06

	Ацетат содержащий раствор
	0,4
	421
	1186
	0
	0


4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Методика измерений предела прочности цементных компаундов должна быть реализована на современной испытательной машине типа TESTING.

4.2 Диапазон измерений предела прочности цементных компаундов с использованием данного оборудования составляет 1–50 МПа.

4.3 При доверительной вероятности 0,95 относительная суммарная погрешность измерения предела прочности цементных компаундов в аттестованном диапазоне не более 20 %.
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК 

5.1 Метрологическая аттестация методики измерений должна быть выполнена согласно программе экспериментального оценивания метрологических характеристик методики.

5.2 В программе должны быть определены объем и содержание работ, методы, средства и алгоритмы измерений, способы обработки и представления результатов измерений и расчетов, обеспечивающие установление метрологических характеристик методики измерения с требуемой точностью.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Условия разработки и применения методик измерений должны соответствовать требованиям норм радиационной безопасности НРБ-99/2009, основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 и инструкций по охране труда.
6.2 Измерения образцов нерадиоактивных и радиоактивных цементных компаундов проводят с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, респиратор, пластикатовые халат и нарукавники).

6.3 Радиоактивные отходы (разрушенные образцы, затвердевший цементный раствор) собирают в специальные емкости с последующей сдачей по паспорту на хранение/переработку. Все жидкие отходы (растворы после дезактивации химической посуды и оборудования) сливают только в специальную канализацию.

7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1 В результате разработки методики должна быть подготовлена документация в виде отраслевой инструкции:

– «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие».

7.2 Условия разработки и применения методики измерений должны соответствовать требованиям следующей документации по охране труда, радиационной и ядерной безопасности:
- ИН 01-14.044-2009 «Инструкция по охране труда при работе в химической лаборатории»;

- ИН 24-13.114-2011 «Инструкция по специальной технике безопасности для персонала ЦЗЛ»;

- НП-063-05 «Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла»;

- ИН 01-14.022-05 «Инструкция по охране труда при работе с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания»;

- ИН 01-14.042-05 «Инструкция по общей электробезопасности в объеме 1 группы для лиц неэлектротехнического персонала»;

- ИН 24-24.392-2009 «Организация работы и требования по обеспечению пожарной безопасности в Центральной заводской лаборатории».

7.3 По результатам аттестации на отраслевую инструкцию должно быть получено свидетельство о метрологической аттестации.

7.4 Разработанная методика должна обеспечивать контроль регламентированных показателей качества цементных компаундов.

8 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИК 

	Этап
	Содержание работы
	Срок выполнения работ
	Отчетная документация

	1
	2
	3
	4

	
	Разработка проекта методики выполнения измерений «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие» 
Проведение экспериментов с целью установления показателей точности методики: «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие»
Обработка результатов экспериментального оценивания характеристик погрешности измерений при определении предела прочности цементного компаунда при сжатии. 

Метрологическая экспертиза материалов по разработке методики выполнения измерений 

Получение свидетельства о метрологической аттестации отраслевой инструкции «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие»
	С даты подписания договора

20.11.2013 г
	Свидетельство о метрологической аттестации отраслевой инструкции.

Отраслевая инструкция. 

Методика 


9 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1 ФГУП «ФЦЯРБ» должна быть представлена следующая документация:

- Отраслевая инструкция. «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие»; 

- Свидетельство о метрологической аттестации отраслевой инструкции «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие»;

- Разработанная методика выполнения измерений «Цементные компаунды с включёнными РАО ОДЦ. Определение предела прочности на сжатие».
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