Протокол испытаний.

    Лаборатория входного контроля химикатов и новых технологий ОАО «Волга» 

10.06.13г . провела испытания  лигносульфоната технического из емкости хим.разводки  

  

 по следующим показателям
	Наименование показателей
	Фактическое значение

	Массовая доля сухих веществ, %
	53,00

	Массовая доля золы к массе сухих веществ, %
	13,8

	pH
	4,28

	Плотность, г/см3
	1,261

	Вязкость условная на вискозиметре ВЗ-4, сек
	32


                                       зав.лабораторией                                                             Матвеева Г.В.
