Приложение №1

Технические характеристики поставляемого товара

[image: image1.jpg]



Наименование:  Магнит 

материал: N33EH
	Br,
Остаточная индукция
	Hcb,

Коэрцитивная сила по индукции
	Hci,

Коэрцитивная сила по намагниченности
	(BH)max,

Максимальное энергетическое произведение
	Рабочий диапазон  температуры магнита

	кГс
	Т
	кЭ
	кА/м
	кЭ
	кА/м
	МГсЭ
	кДж/м2
	оС

	11,4-11,7
	1,14-1,17
	10,3-11
	820-876
	>30
	>2388
	31-33
	247-263
	-60 - +200


