УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального 

Директора – главный инженер

______ М.М.Кашка

«____» ________ 20__г.

Техническое задание

на поставку продукции

I. Предмет поставки: 

«Поставка железобетонных невозвратных контейнеров типа НЗК-II и НЗК-III»

II. Срок поставки продукции:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Срок поставки

	1
	Контейнер типа НЗК-II
	16
	30.10.2012 г.

	2
	Контейнер типа НЗК-III
	1
	05.11.2012 г.

	3
	Контейнер типа НЗК-II
	8
	20.12.2012 г.

	4
	Контейнер типа НЗК-II
	11
	15.03.2013 г.

	5
	Контейнер типа НЗК-II
	20
	15.08.2013 г.

	6
	Контейнер типа НЗК-II
	3
	15.09.2013 г.

	
	Контейнер типа НЗК-III
	1
	

	7
	Контейнер типа НЗК-II
	20
	15.11.2013 г.


III. Поставщик:

IV. Цель поставки продукции:

- Улучшение экологической обстановки в Мурманской области, снижение риска радиационного загрязнения Кольского залива вследствие перевода в безопасное длительное хранение накопленных твердых низко, средне и высокоактивных отходов и обеспечение безопасности при обращении с ними;

- Обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды при проведении работ по изменению условий хранения и подготовке  к захоронению твердых радиоактивных отходов.

Для обеспечения вышеуказанных целей производится закупка железобетонных невозвратных контейнеров типа НЗК-II и НЗК-III для кондиционирования накопленных РАО.

V. Технические данные:

1. Контейнер НЗК-II.

НЗК-II является элементом системы обращения только с твердыми или отвержденными радиоактивными отходами (РАО) и должен соответствовать требованиям действующих норм радиационной безопасности НРБ -99, санитарных правил ОСПОРБ-99, правил безопасности при обращении с радиоактивными отходами ПН АЭТ-14-41-97, а также требованиям ГОСТ 16327-88, ГОСТ Р 51824-2001. Класс безопасности по ОПБ-88/97-4Н. 

К твердым и отвержденным отходам, предназначенным для загрузки в НЗК-II, относятся цементированные, битумированные и остеклованные РАО, содержащие соли, отработанные сорбенты, перлит, золу; брикеты прессованных ТРО различной формы; фрагментированные твердые материалы; отработавшие изделия. 

Требования надежности:

Срок службы НЗК-II для условий временного хранения –50 лет – в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред. 

Срок службы НЗК–II для захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях могильника в течении 250 лет, в условиях исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред.

Хранение НЗК-II – штабельное в 5-6 ярусов, плотное.

Конструктивные требования:

НЗК-II состоит из корпуса и съемной крышки. В конструкции корпуса НЗК-II предусмотрены грузозахватные элементы для перемещения корпуса и НЗК. В конструкции крышки НЗК-II предусмотрены грузозахватные элементы, обеспечивающие возможность механизированного дистанционного подъема и установки крышки на корпус НЗК-II.

Конструкция крышки обеспечивает возможность заполнения герметизирующим составом стыка корпус-крышка.

Грузозахватные элементы НЗК-II выдерживают нагрузку, равную двойной массе контейнера в загруженном состоянии.

Конструкция НЗК-II, его форма и качество наружной поверхности обеспечивают возможность его дезактивации.

Основные параметры и размеры НЗК- II: 

1. Масса контейнера, т.: 7,2 

2. Масса корпуса, т / Масса крышки, т.: 6,2 / 0,93 

3. Масса замкового соединения, т.: 0,12 

4. Масса загруженного контейнера, т. (не более): 9,2 

5. Габаритные размеры, мм, (длина х ширина х высота): 1750 х 1750 х 1340 

6. Внутренние размеры контейнера, мм (длина х ширина х высота): 1430 х 1430 х 900 

7. Внутренний объем, м3:1,5 

8. Толщина днища корпуса, мм: 220 

9. Толщина стен корпуса, мм: 200-220 

10. Толщина крышки, мм: 220 

11. Объем полости под замковое соединение, м3 
 0,05 

12. Величина горизонтальной проекции зазора между крышкой и корпусом, мм (не менее): 0,05 

Требования к конструкционным материалам:

Бетоны, применяемые для изготовления НЗК-II, имеют следующие показатели качества: 

класс бетона по прочности на сжатие - не ниже В 40 (М 550);

марка бетона по водонепроницаемости - не ниже W 10;

марка бетона по морозостойкости - не ниже F 200. 

Дифузионная проницаемость конструкционных материалов НЗК-II не превышает для цезия 1 х 10-13 м2 с-1. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов устанавливают в нормативных документах на конкретное изделие в соответствие с ГОСТ 23170.

Крепление НЗК-II в транспортном средстве и собственно процесс транспортирования должны обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида НЗК-II. Потребитель должен хранить НЗК-II под навесом или в помещениях, защищающих поверхность контейнеров от воздействия атмосферных выпадающих осадков.
2. Контейнер НЗК-III.

Железобетонные невозвратные защитные контейнеры НЗК-III, предназначены для долговременного хранения, захоронения и транспортирования твердых и отвержденных радиоактивных отходов высокой активности, не содержащих делящиеся материалы.

Контейнеры НЗК-III могут использоваться в системе обращения с РАО на стадиях: 

- упаковки РАО;

- транспортирования по территории АС; НЗК-III могут использоваться в составе транспортных радиационно-защитных упаковочных комплектов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 16327-88 «Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ», и в их составе транспортироваться за пределами АС

- временного хранения в условиях, исключающих прямое воздействие на НЗК-III атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред;

- хранения (захоронения) в условиях, исключающих воздействие на НЗК-III атмосферных осадков, грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред.

Технические требования:

В невозвратном защитном контейнере размещают только твердые или отвержденные радиоактивные отходы. Длинномерные отходы перед загрузкой подлежат фрагментации.

НЗК-III относится:

- по обеспечению безопасности с радиоактивными отходами в соответствии с классификацией ОПБ 88/97 к классу 3 Н;

- по сейсмостойкости в соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких АС» (НП-031-01)-к подкатегории II б;

- в части воздействия климатических факторов внешней в соответствии с ГОСТ 15150-69: 

- по исполнению к виду УХЛ;

- по условиям предварительного хранения – к категории 1;

- по эксплуатации (хранения) – к категории 3.

Требования надежности:

Срок службы НЗК– III в соответствии с ГОСТ Р 51824-2001, для захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях могильника должен составлять не менее 300 лет, в условиях исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред.

Конструктивные требования:

В конструкции корпуса НЗК- III предусмотрены грузозахватные элементы для перемещения корпуса и НЗК- III.

В конструкции крышки НЗК- III предусмотрены грузозахватные элементы, обеспечивающие возможность механизированного дистанционного подъема и установки крышки на корпус НЗК- III.

Конструкция крышки обеспечивает возможность заполнения герметизирующим составом стыка корпус-крышка. Грузозахватные элементы НЗК- III выдерживают нагрузку, равную двойной массе контейнера в загруженном состоянии.

Конструкция НЗК-III, его форма и качество наружной поверхности обеспечивают возможность его дезактивации.

Качество и точность изготовления конструкции контейнера соответствуют ГОСТ 130150: 

- А 6 – для внутренних и наружных поверхностей корпуса, крышки, узлов герметизации корпуса и крышки;

- толщина защитного слоя бетона – расстояние от наружной поверхности бетона до арматуры – должна составлять 30 мм;

- в бетоне НЗК- III трещины не допускаются за исключением отдельных усадочных и других поверхностных трещин шириной раскрытия не более 0,1 мм.

Основные параметры и размеры НЗК- III:

1. Масса контейнера, т.: 13,6 

2. Масса корпуса, т. / Масса крышки, т.: 11,9 / 1,5 

3. Масса замкового соединения, т.: 0,18 

4. Масса загруженного контейнера, т. (не более): 19,0 

5. Габаритные размеры, мм. (длина х ширина х высота): 1650 х 1650 х 1340 

6. Внутренние размеры контейнера, мм. (длина х ширина х высота): 1050 х 1050 х 630 

7. Внутренний объем, м3: 0,6 

8. Толщина днища корпуса, мм: 300 

9. Толщина стен корпуса, мм: 300 

10. Толщина крышки, мм: 300 

11. Объем полости под замковое соединение, м3: 0,04 

12. Величина горизонтальной проекции зазора между крышкой и корпусом, мм. (не менее): 0,05 

Требования безопасности:

НЗК- III должен обеспечивать защиту от гамма-излучения, чтобы мощность эквивалентной дозы в любой точке на его поверхности не превышала 2,0 мзв/ч, а на расстоянии 1 метра от поверхности не превышала 0,1 мзв/ч.

Допускается отступление от регламентированного значения мощности дозы на наружной поверхности НЗК- III при условии не превышения основного предела доз для персонала группы А. Толщину биологической защиты определяют расчетным методом с учетом радионуклидного состава, уровня активности и вида отходов, принятой мощности эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности НЗК- III и на расстоянии 1 метра то него.

Нефиксированное (снимаемое) загрязнение наружной поверхности НЗК- III с радиоактивными отходами после проведения дезактивации не должно превышать 5 част/(мин • см2) для отдельных альфа-нуклидов, 20 частиц/(мин • см2) для прочих альфа-нуклидов и 200 частиц/(мин • см2) для бета-нуклидов.

Фиксированное (неснимаемое) загрязнение для наружной поверхности НЗК- III с радиоактивными отходами не нормируется.

Требования безопасности при обслуживании НЗК- III:

При обслуживании НЗК-III должны выполняться общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Лица, осуществляющие изготовление, испытания и погрузочно- разгрузочные работы при перевозках и в процессе эксплуатации НЗК-III, должны быть обучены правилам безопасности при проведении такелажных и стропольных работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и аттестованы на право проведения работ данного вида.

Требования пожаровзрывобезопасности:

При эксплуатации НЗК- III необходимо соблюдать общие правила пожаровзрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 1.010.

При заполнении НЗК горючими отходами исключить возможность загрузки самовозгорающихся веществ.

Требования стойкости к внешним воздействиям:

- НЗК-III выдерживает температурное воздействие окружающей среды от минус 50oС до плюс 70oС.

- НЗК- III должен сохранять свои свойства после прохождения землетрясения.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при испытании НЗК- III (нормальные климатические условия испытаний): 

- температура – плюс 25±10 oС;

- относительная влажность 45-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.). 

Расположение и количество грузозахватных элементов и выемок для осуществления погрузочно-разгрузочных работ обеспечивает возможность осуществления грузоподъемных операций погрузчиком и краном.

Транспортирование НЗК-III осуществляют всеми видами транспорта при условиях, исключающих воздействие на НЗК-III атмосферных выпадающих осадков.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов устанавливают в нормативных документах на конкретное изделие в соответствие с НП-053-04 и ГОСТ 23170.

Крепление НЗК-III в транспортном средстве и собственно процесс транспортирования должны обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида НЗК-III.

Потребитель должен хранить порожний НЗК-III под навесом или в помещениях, защищающих поверхность контейнеров от воздействия атмосферных выпадающих осадков.

НЗК-III, загруженный РАО, при временном хранении (50 лет) должен размещаться в специально возводимых сооружениях; для условий захоронения используются, приповерхностные или подземные могильники.

Срок службы НЗК- III в соответствии с ГОСТ Р 51824-2001, для условий временного хранения должен составлять не менее – 50 лет – в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких – либо агрессивных сред.

Начальник Управления спецпроизводства                                                Абрамов А.Н.

