Приложение № 4 к извещению на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме                                                               

Техническая спецификация

Модификатор ударопрочности 
Химический состав: основное вещество полиметилметакрилат 
  без содержания карбоната кальция.

Агрегатное состояние: порошок белого цвета.

Показатели:

1. Насыпная плотность, г/см³                           0,56 +/- 0,06 (по ГОСТ 11035.1-93).

2. Массовая доля влаги и

летучих веществ,%, не более                            1,0  (по ГОСТ 14043-78).

3. Распределение частиц на сите 16,%     1,0 (метод испытания – просеивание сухого вещества).

Область применения: для экструзионного производства оконного профиля. 

Стандартная упаковка: полиэтиленовые мешки по 25 кг каждый; на деревянных паллетах, обернутых в защитную пленку. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность, как при транспортировке, так и при проведении погрузочных работ.

