                                                                                                  Приложение № 1 к спецификации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку ионообменной смолы  PUROLITE марки А500Y  или эквивалент
          Настоящие технические требования распространяются на поставку сильноосновного анионита, макропористого сополимера стирола и дивинилбензола предназначенного для извлечения уранилсодержащих комплексов из сернокислых, карбонатных пульп и растворов в гидрометаллургических процессах уранодобывающих производств.
Технические характеристики
· Ионообменная смола – сильноосновной анионит макропористой структуры

· Внешний вид – непрозрачные сферические зёрна

· Цвет – от светло-жёлтого до коричневого
· Массовая доля влаги, %   - 30 – 58

· Удельный объем  набухшего ионита в хлор –форме, см3/г   - 2,5-3,0
· Функциональная ионообменная группа – четвертичный аммоний (-CH2-N+ ((СН3)3 )

Гранулометрический состав
	Размер зёрен в набухшем воде состоянии в поставляемых партиях смолы, мм

	0,6 -1,3

	Содержание фракции менее 0,8 мм
	не более 1,0%

	Содержание фракции более 1,3 мм
	не более 9,0%


Требования по качеству и эксплуатационным характеристикам
	Механическая прочность, %
	не менее 95

	Интервал рН стабильной работы анионита
	0 - 14

	Максимальная рабочая температура, 0С

в гидроксильной форме

в солевой форме
	не более 60

не более 100

	Статистическая обменная ёмкость по урану, мг/г

из сернокислых сред

из карбонатных сред

из бинарных сернокислых сред (уран + молибден)
по урану

по молибдену


	не менее 70

не менее 90

не менее 35

не менее 30

	Полная обменная ёмкость по хлор-иону, мг-экв/г
	не менее 3,5

	Объёмная обменная ёмкость по хлор – иону, мг-экв/мл
	не менее 1,15


	Насыщение смолы по двуокиси кремния за 30 циклов «сорбция-десорбция» в условиях производственных пульп и растворов, %
	не более 25


Требования к упаковке и сопроводительным документам

· Смола упаковывается в двойные полиэтиленовые/пластиковые мешки или бочки/биг-бэги;
· В сопроводительных документах указывается «брутто», «нетто» и «сухой» вес смолы;
· Анионит поставляется во влажном состоянии и герметичной упаковке. Наличие в упаковке воды или растворов не допускается;
· Транспортировка производится в крытых транспортных средствах;
· В сопроводительных документах должен быть указан гарантийный срок хранения;

· Каждая поставленная партия сопровождается сертификатом качества;

· Должна быть соблюдена идентичность марки на сертификате и упаковке поставляемого анионита

· В зимний период (с 01 октября по 30 мая) анионит поставляется в специальной форме с пропиткой рассолом.
· Поставщик к сопроводительным документам прилагает инструкцию по размораживанию поставленной продукции

При несоблюдении данных требований может быть принято решение о замене партий анионита.

Требования к взаиморасчётам за поставленную продукцию
              Количество поставляемого анионита пересчитывается  и  взаиморасчёты  осуществляются на абсолютно «сухой» продукт.

Специальное требование к поставщикам анионита, участвующим в аукционе

К участию в аукционе допускаются поставщики ионообменной смолы, представившие образцы марок, которые прошли тестирование в реальных производственных условиях с получением результатов, утвержденных директором по производству предприятия.
    Покупатель:                                                                      Поставщик:

   ОАО «ППГХО»

   Генеральный директор

    ________________ /В.С. Святецкий/                             _______________ /_______________/
    М.П. «___»_______________ 2012 г.                             М.П. «___»_______________ 2012 г.                        
















