                                                                                          Приложение №1

                                                                                                                К техническому заданию 
                                      Требования к качеству товара  

                                         по Техническому заданию 

По п.1 Технического задания

Кладочная смесь М100

	
	· Фасовка: 25 кг 

Конец формы


Состав применяется для кладки и монтажа надземных конструкций и фундаментов, в грунтах с нормальной влажностью из кирпича, блоков и стеновых камней из бетона, шлакобетона, а также из природного камня.

Свойства

Кладочная смесь состоит из цемента, кварцевого песка определенного фракционного состава и специальных добавок ведущих европейских производителей. Смесь отличается хорошей удобоукладываемостъю, пластичностью и высоким сцеплением с кирпичом, бетоном и другими стеновыми материалами.

Технические характеристики

· Цвет - Серый 

· Вяжущее - Цемент 

· Наибольший размер частиц, мм 1,2 

· Эксплуатационные свойства 

· Марка по прочности М100 

· Средняя плотность, кг/м3, не более 1800 

· Технологические свойства 

· Насыпная плотность, кг/м3, не более 1600 

· Водопотребность л/кг сухой смеси 0,16-0,18 

· Водоудерживающая способность, %, не менее 85 

· Выход готового раствора, л/кг сухой смеси 0,58 

· Расход на 1 куб. м кирпичной кладки, кг 350-450 

· Жизнеспособность,ч, не менее 3 

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°С и нормальной влажности воздуха.

[image: image1.png]


[image: image2.png]


Приготовление
Перемешивание ручное или механизированное.
Требования безопасности

Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон. Экологически безопасна.

Хранение

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
 По п.2

 Технического задания

Штукатурка фасадная М100

	[image: image3.jpg]@ M

o r——E




	· Фасовка: 25 кг 

Конец формы


Сухая фасадная штукатурная смесь применяется для оштукатуривании фасадов зданий (в т.ч. и цокольной части), стен внутри помещений с повышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные помещения и т.п.). Наносится вручную и механизированным способом (с помощью растворосмесительных насосов непрерывного действия, например, M-Tec, PFT).

Свойства

Фасадная штукатурка «Геркулес» представляет собой смесь цемента, извести, фракционированного кварцевого песка и специальных добавок ведущих европейских производителей. Штукатурка усилена полимерным волокном и имеет повышенную прочность и эластичность.

Технические характеристики

· Марка по прочности: М100 

· Максимальная крупность заполнителя, мм: 1,2 

· Насыпная плотность, кг/м3, не более: 1550 

· Водопотребность, л/кг: 0,18-0,2 

· Средний расход сухой смеси, кг/м2: 16-17 

· Жизнеспособность после смешивания с водой, час: 2-3 

· Средняя плотность, кг/м2: 1700 

· Выход готового раствора, л/кг сухой смеси: 0,6 

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20С и нормальной влажности воздуха.

Приготовление

Перемешивание производится в ручную или механизировано (смеситель или эл.дрель со специальной насадкой).

Требования безопасности

Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон. 

Хранение

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

 По п.3 Технического задания

Грубый ровнитель для пола 

	[image: image4.jpg]



	· Фасовка: 25 кг 

Конец формы


Для создания и выравнивания бесшовных полов на бетонных, кирпичных, каменных и других прочных основаниях при однократном нанесении слоем от 10 до 50 мм, а также для укладки полов с уклоном или на наклонных основаниях.

Технические характеристики

· Связующее: цемент с полимерным добавками 

· Размер частиц в порошке не более: 1,25 мм 

· Расход: около 15 кг/м2 при толщине слоя 10мм 

· Готовность для пешеходного движения: 24+/-3 часа в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении 

· Готовность для дальнейших работ: 72+/-12часов в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении 

· Предел прочности на сжатие (через 28 суток): не менее 20 МПа 
· Жизнеспособность приготовленного раствора -  30-40 мин. после затворения водой
.

Приготовление
Перемешивание производится в ручную или механизировано (смеситель или эл.дрель со специальной насадкой. 
Условия для проведения работ

Температура окружающей среды при укладке ровнителя и в последующие три дня должна быть от +10С до +25С. Минимально допустимая для проведения работ температура составляет +5С. 
