[image: image1.png]


      ITER     –     The Way to Fusion Energy

Спецификация на материалы 
Поставка системы изоляции для катушки PF1 реактора ИТЭР
	
	IDM Number:
	
	Date 

	
	Name
	Affiliation

	Авторы
	А. Медников
	

	Reviewers
	Н. Смородина
П. Чайка
Г. Кирнев
И.Родин
	

	Подтверждение
	А. Устинов
	


Содержание

31. Область применения


42. Перечень ссылочных документов


53. Порядок оформления заказов


54. Физические свойства


55. Механические и электрические свойства


55.1 Технические требования к полиимидной ленте


75.2 Технические требования к стеклоленте


85.3 Технические требования к компонентам компаунда


85.3.1 Технические требования к компаунду


85.3.2 Технические требования к смоле


95.3.3 Технические требования к отвердителю


95.3.4 Технические требования к ускорителю


106. Требования к поставляемой документации


107. Требования к обеспечению качества


108. Маркировка и упаковка




1. Область применения
Предметом данной спецификации является система электрической изоляции, которая используется для изготовления сверхпроводящей катушки полоидального поля PF1 реактора ITER. Система изоляции представляет собой многослойную структуру типа «сэндвич», выполненную в виде переплетения полиимидной и стеклоленты, пропитанных эпоксидным компаундом.
В объем поставки входят следующие пункты: 

a) Изготовление системы электрической изоляции в полном объёме
b) Организация проверок качества на рабочем месте. Разработка всех процедур, необходимых для изготовления, проведения проверок (включая анализ), упаковки, хранения и поставки. График работ и документация.

c) Выполнение всех предусмотренных в данной спецификации проверок и испытаний во время изготовления и после него;
d) Хранение, упаковка и поставка.
2. Перечень ссылочных документов

В тексте спецификации используются ссылки на следующие документы и стандарты:

ANNEX A to Procurement Arrangement for PF Coils - приложение А к соисполнительскому соглашению на поставку катушки полоидального поля PF1 реактора ITER 
ANNEX B to Procurement Arrangement for PF Coils - приложение Б к соисполнительскому соглашению на поставку катушки полоидального поля PF1 реактора ITER
ASTM D-882-91, Method A - Стандарт на метод испытаний материала на разрыв
ASTM D-1505-90 - Стандарт на метод определения плотности и относительной плотности материала при помощи цифрового анализатора плотности
ASTM D-2176-89 - Стандарт на метод определения износостойкости материала
ASTM D-882-91 - Стандарт на метод испытаний материала на разрыв
ASTM D-1894-90 - Стандарт на метод испытания статического и динамического коэффициента трения материала
IPC-TM-650 Method 2.2.4A - Стандарт на метод испытания термомеханических свойств материала
ASTM D-5214-91 - Стандарт на метод испытания термомеханических свойств материала
ASTM D-2863-87 - Стандарт на метод определения предельного кислородного индекса
ASTM D-149-91 - Стандарт на метод определения диэлектрической прочности
ASTM D-150-92 - Стандарт на метод определения диэлектрической постоянной
ASTM D-257-91 - Стандарт на метод определения удельного объёмного сопротивления
ISO 527 - Стандарт на метод определения механических свойств материалов при растяжении
ISO 178 - Стандарт на метод определения свойств материалов при изгибе
ISO 11357-2 - Стандарт на метод определения температуры стеклования материалов
ISO 62 - Стандарт на метод определения характеристик водопоглощения материалов
IEC 60243-1 - Стандарт на метод определения электрической прочности материалов
IEC 60112 - Стандарт на метод определения дугостойкости материалов
IEC 60426 - Стандарт на метод определения характеристик электрической коррозии
3. Порядок оформления заказов
Требования к заказу на поставку материалов определяются Национальным агентством. 
4. Физические свойства 
Все компоненты системы электрической  изоляции должны быть радиационностойкими и способными выдерживать циклические механические нагрузки, без деградации их электромеханических характеристик ниже требуемых значений. Система электрической изоляции должна выдерживать суммарный нейтронный поток 1x1017 n/m² и суммарную дозу гамма-радиации 1x105 Gy в местах, наиболее подверженных облучению (для катушки PF1 это поверхность, со стороны центрального соленоида)[1]. 
Все материалы, используемые для изоляции должны выдерживать термоциклическую нагрузку в интервалах температур от 300К до 6К в области их применения.

5. Механические и электрические свойства 
5.1 Технические требования к полиимидной ленте

Наименование: полиимидная пленка

Толщина: 50,8 микрон (мин.: 44,5 микрон; макс.: 57,2 микрон)

Ширина: 32 мм (плюс/минус 0,2 мм)

Длина в рулоне: 400 м (плюс/минус 2%)
Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от -10 до +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87). 

Свойства (при 23 °С):
	Свойство
	Ед. изм
	Значение
	Стандарт измерения

	Предел прочности на разрыв при 23 гр. С
	МПа
	231
	ASTM D-882-91, Method A

	Предел прочности на разрыв при 200 гр. С
	МПа
	139
	ASTM D-882-91, Method A

	Предельное удлинение при 23 гр.С
	%
	82
	ASTM D-882-91, Method A

	Предельное удлинение при 200 гр.С
	%
	83
	ASTM D-882-91, Method A

	Коэффициент растяжения при 23 гр. С
	ГПа
	2,5
	ASTM D-882-91, Method A

	Коэффициент растяжения при 200 гр. С
	ГПа
	2,0
	ASTM D-882-91, Method A

	Плотность
	гр/см3
	1,42
	ASTM D-1505-90

	Сопротивление излому

(на M.I.T.-тестере)
	циклов
	55 000
	ASTM D-2176-89

	Предел текучести на 3%

при 23 гр. С
	МПа
	69
	ASTM D-882-91

	Предел текучести на 3%

при 200 гр. С
	МПа
	41
	ASTM D-882-91

	Коэффициент трения (пленка-пленка), кинетич.
	
	0,48
	ASTM D-1894-90

	Коэффициент трения (пленка-пленка), статич.
	
	0,63
	ASTM D-1894-90

	Усадка, % (30 мин. при 150 гр. Ц)
	
	0,17
	IPC-TM-650

Method 2.2.4A

	Усадка, % (120 мин. при 400 гр. Ц)
	
	1,25
	ASTM D-5214-91

	Предельный кислородный индекс
	
	37-45
	ASTM D-2863-87

	Диэлектрическая прочность
	в/м
	240
	ASTM D-149-91

	Диэлектрическая постоянная
	
	3,4
	ASTM D-150-92

	Коэффициент затухания
	
	0,0020
	ASTM D-150-92

	Объемное удельное сопротивление
	
	1,5 х 1017
	ASTM D-257-91


5.2 Технические требования к стеклоленте

Наименование: радиационно-стойкая стеклолента

Толщина: 0,25 мм (мин.: 0,23 мм; макс.: 0,27 мм)

Ширина: 40 мм (плюс/минус 1 мм)

Длина в рулоне: 50 м (плюс/минус 2%)

Плотность плетения: 66 текс. (66 tex)

Поверхность стекловолокна не должна содержать крахмалов, жира или масла; наличие силанов допускается
Тип плетеной ленты: 

· Миткалевое плетение или диагональное плетение ленты;

· Количество вплетенных нитей: не менее 8-10/см

· При наличии кромок, кромки следует заделывать из того же волокна.

Условия хранения: хранение в закрытом сухом помещении при температуре от -10 до +35 °С и относительной влажности не более 75% (по ГОСТ 27386-87). 

Свойства(при 23 °С):
	Свойство 
	Ед. изм
	Значение
	Стандарт

	Плотность
	g/cm3
	2,48
	Ждем ответа

	Диэлектрическая постоянная
	MHz
	5,3
	

	Модуль упругости
	GPa
	87
	

	Температура разрушения
	°C
	760
	

	Предел прочности на разрыв
	MPa
	4900
	


5.3 Технические требования к компонентам компаунда

5.3.1 Технические требования к компаунду

Наименование: компоненты компаунда

Компоненты компаунда состоят из следующих частей: смола, отвердитель и ускоритель
При смешивании компонентов компаунда по требуемой технологии, он должен обладать свойствами, указанными ниже.

Требуемые характеристики компаунда (при 23 °С):

	Предел прочности на разрыв.
	MPa
	95 - 105
	ISO 527

	Удлинение при разрыве
	%
	7 - 8
	ISO 527

	Прочность на изгиб про 23°C
	MPa
	145 - 155
	ISO 178

	Поверхностное натяжение при 23°C
	%
	5 - 6
	ISO 178

	Температурное стеклование
	°C
	105 - 115
	ISO 11357-2

	Водопоглощение 
	
	
	

	
10 дней при 23°C
	% веса
	0.20 - 0.30
	ISO 62

	
60 минут при 100°C
	% веса
	0.15 - 0.25
	ISO 62

	Электрическая прочность 
	kV/mm
	20 - 25
	IEC 60243-1

	Дугостойкость
	CTI
	> 600 - <1
	IEC 60112

	Электрическая коррозия
	grade
	A1
	IEC 60426


5.3.2 Технические требования к смоле
Требуемые характеристики смолы (при 23 °С):
	Вязкость при 25°C *
	ISO 12058
	mPa.s
	3300 - 4100

	Плотность при 25°C
	ISO 1675
	g/cm³
	1.18 - 1.20

	Точка вспышки
	ISO 1523
	°C
	> 200

	Давление пара при 20°C
	Knudsen
	Pa
	< 0.01.


5.3.3 Технические требования к отвердителю
Требуемые характеристики отвердителя (при 23 °С):
	Вязкость при 25°C *
	ISO 12058
	mPa.s
	50 - 80

	Плотность при 25°C
	ISO 1675
	g/cm³
	1.18 - 1.24

	Точка вспышки
	ISO 1523
	°C
	159

	Давление пара при 25°C
	Knudsen
	Pa
	appr. 1

	Давление пара при 60°C
	Knudsen
	Pa
	appr. 10


5.3.4 Технические требования к ускорителю
Требуемые характеристики ускорителя (при 23 °С):
	Вязкость при 25°C
	ISO 12058
	mPa.s
	5 - 15

	Плотность при 20°C
	ISO 1675
	g/cm³
	0.95 - 1.00

	Точка вспышки
	ISO 1523
	°C
	82

	Давление пара при 20°C
	Knudsen
	Pa
	< 6


6. Требования к поставляемой документации

Поставщик должен предоставить Сертификат типа 3.1 в соответствии с EN 10204,
который включают в себя по крайней мере, следующую информацию:

- Описание обозначения и маркировки материала
- Номер лота
- Идентификационные данные поставщиков
- Результаты механического, электрического и химического анализа
- Данные по упаковке.

Условия поставки документации
· План качества производителя

· Свидетельство о проверке

· В случае доставки к брокеру, брокер должен представить титульный лист
План качества производителя, где указаны компания брокера и
подпись представителя брокера.

7. Требования к обеспечению качества
До начала производства материала, Поставщик должен обеспечить План качества, утвержденный в Национальном агентстве и Международной Организации ИТЭР.

8. Маркировка и упаковка 

Упаковка системы изоляции должна содержать следующую информацию:

- Наименование и обозначение;
- Номер сертификата;
- Дата изготовления;

Маркировка должна быть выполнена методом штамповки или другим приемлемым методом, согласованным между поставщиком и покупателем.
Поставщик должен обеспечить, чтобы параметры груза соблюдали нормативные требования, предъявляемые к транспорту и в стране назначения.
PAGE  
2

