ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

С1.ТЗ.3083
на поставку материалов согласно годовой программе закупок 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» 2014 года 
(номер позиции закупки 5452/96)
Предмет закупки:  Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005
         Снежинск
          2013 год
СОДЕРЖАНИЕ














Стр.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 






  3
Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





  3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ





  4
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ




  4
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные 
характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2 Требования к маркировке 

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
  6
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 
и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


  6
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ





  6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 


  6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ



  6
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ




  7
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


  7
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ


  7 (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

  8  ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ






  8
2
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Партия сополимера марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005 должна быть вновь изготовленной, то есть, не бывшей в употреблении, в том числе  не с восстановленными  потребительскими свойства.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005 получают методом эмульсионной сополимеризации при одностадийной загрузке компонентов и являющийся сополимером метилметакрилата и метакриловой кислоты, обработанным гидроокисью кальция  

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Сополимер марки Витан-ОС должен изготовляться в соответствии с требованиями технический условий ТУ 2216-436-00208947-2005  

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Классификация по ОКДП: 2519114
Классификация по ОКВЭД: 51.55.32


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Использование для разработки новых полимерных материалов, в качестве связующего которых выступает гелеобразная структура. За образование гелеобразной структуры отвечает сополимер «Витан-ОС».



 3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Сополимер марки «Витан-ОС» ТУ 2216-436-00208947-2005 при применении и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека. В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76 продукт относиться к малоопасным веществам(4 классу опасности).
Работы с сополимером должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования при соблюдении требований пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Пожароопасные характеристики сополимера приведены в таблице 1.

Таблица 1

№

Наименование показателя

Норма

1.

Группа горючести

Горючее вещество

2.

Температура воспламенения, 0 С, не менее

252

3.

Температура самовоспламенения, 0 С, не менее

464

4.

Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3

45

 Сополимер марки Витан-ОС ТУ 2216-436-00208947-2005, транспортирующийся при температуре ниже 00 С, должен быть выдержан перед применением при комнатной температуре в течение суток.

Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005 необходимо хранить в закрытых, сухих складских помещениях в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


	.

	Массовая доля метакриловой кислоты после обработки гидроокисью кальция,%, в пределах
	7,7-8,4

	4.

	Массовая доля влаги и летучих веществ,%, не более
	1,5


	

	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	Маркировка упакованной продукции должна содержать следующие данные:

- наименование продукта, марку;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и (или) продавца и их юридический адрес;

- основное назначение продукта;

- основные правила пользования;

- условия хранения;

- массу нетто партии, номер партии и номер места;

- дату изготовления;

- гарантийный срок хранения;

- обозначение  ТУ 2216-436-00208947-2005;

- сведения о сертификации;

- фамилию упаковщика.

Маркировку наносят на упаковку или ярлык, выполненный из бумаги, картона или других материалов, обеспечивающих сохранность маркировки до потребителя. Размер маркировочного ярлыка определяется в зависимости от размеров знаков и данных по маркировке. Место, способы нанесения маркировки, способы крепления ярлыка и краска для нанесения маркировки - по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка продукта производится по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Груз не опасен и по ГОСТ 19433-88 не классифицируется.

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	Сополимер марки Витан-ОС ТУ 2216-436-00208947-2005 упаковывают:

 - в трех-, пятислойные бумажные мешки марки ПМ, ВМ и ВМП по 
 ГОСТ 2226-88;

 - в трех-, пятислойные открытые бумажные мешки марок НМ по ГОСТ 2226-88
 с полиэтиленовым или поливинилхлоридным вкладышем по ТУ 6-52-18-90.

Масса нетто продукта в мешке должна быть не более 20 кг.

Укупоривание открытых бумажных мешков производится зашиванием машинным способом, полиэтиленовых и поливинилхлоридных вкладышей – привариванием. Допускается вкладыш мешка прошивать совместно с бумажным мешком и также вкладыш проваривать, а бумажный мешок завязывать шпагатом по ГОСТ 17308-88 или другими материалами.
                                                                                              5


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005 поставляют партиями. За партию принимают количество сополимера, изготовленное на одной технологической линии по одному технологическому регламенту, полученное из одной марки сырья, сопровождаемое одним документом о качестве. Масса одной партии должна быть не менее 10 кг. Партии меньшей массы оговариваются при заказе. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К каждой партии  сополимера «Витан-ОС» ТУ 2216-436-00208947-2005 должна прилагаться следующая документация на русском языке:

· паспорт с указанием гарантийного срока хранения партии сополимера;

· сертификат качества завода-изготовителя;
· документ о качестве.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Сополимер марки Витан-ОС ТУ 2216-436-00208947-2005 транспортируют мелкими отправками железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Сополимер необходимо хранить в закрытых, сухих складских помещениях, в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.
Мешки с сополимером должны храниться на поддонах высотой не более 1,5 м с проходами между ними 0,5 м для циркуляции воздуха.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Изготовитель гарантирует соответствие сополимера марки Витан-ОС требованиям ТУ 2216-436-00208947-2005 при условии соблюдения правил применения, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения Сополимер марки Витан-ОС  ТУ 2216-436-00208947-2005 – 1 год со дня изготовления.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	По истечении гарантийного срока хранения  сополимер марки Витан-ОС может быть использован по назначению после предварительной проверки его качества на соответствие требованиям ТУ 2216-436-00208947-2005.


6
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Сополимер марки Витан-ОС, не пригодный к применению, подвергают утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1386-03.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Производственные помещения для применения и хранения сополимера марки Витан-ОС должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Все работающие при применении сополимера марки Витан-ОС должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Работы с сополимером должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования при соблюдении требований пожарной безопасности.

Сополимер необходимо хранить в закрытых, сухих складских помещениях, в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76 продукт относится к малоопасным веществам (4 классу опасности).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Сополимер марки Витан-ОС должен изготовляться в соответствии с требованиями технический условий ТУ 2216-436-00208947-2005. 

Каждая партия сополимера должна сопровождаться документом о качестве. 
Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукта;

- массу нетто и номер партии;

- количество мест в партии;

- дату изготовления;

- условия хранения;

- гарантийный срок хранения;

- результаты проведенных испытаний и (или) подтверждение о

 соответствии качества продукта требованиям настоящих технических

 условий;

- сведения о сертификации.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Упаковка должна обеспечивать сохранность сополимера «Витан-ОС» 
ТУ 2216-436-00208947-2005 при транспортировке и хранении.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно Годовой программе закупок ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» 2014 года (номер позиции закупки 5452/96):
 - объем закупки сополимера «Витан-ОС» ТУ 2216-436-00208947-2005 – 165 кг.

 -  месяц поставки продукции – июнь 2014г.


          7
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на каждую партию сополимера «Витан-ОС» ТУ 2216-436-00208947-2005 должна быть выполнена на русском языке на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 
14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).


Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами  Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.


Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором 
РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.


Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


          8
