ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


15.07.2015








РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АУКЦИОНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку труб из коррозионностойкого сплава 46ХНМ (ЭП-630)
В адрес Заказчика поступили запросы на разъяснение положений аукционной документации:
	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Указано, что «Химический состав сплава в соответствии с ГОСТ 10994». В ГОСТ 10994 данный сплав не описан. Прошу разъяснить.
	ГОСТ 10994 состоит из 2-х частей: ГОСТ 10994-74 и ГОСТ ВД 10994-75. Необходимо рассматривать обе части в комплексе, химический состав указан во второй части.

	2
	Указано (п.4, п.36), что «Трубы поставляют в термообработанном и травленом состоянии», но не указан требуемый режим термической обработки труб. Прошу указать данный режим для холоднодеформированных и для горячедеформированных труб.
	Для холоднодеформированных и горячедеформированных труб режим термообработки: Температура нагрева 1150-1200°С, выдержка 2-3 минуты на 1 мм толщины стенки на прогрев металла, охлаждение в воде.

	3
	Не указано, по какой методике производить контроль загрязненности металла неметаллическими включениями по видам (ОС, ОТ, СХ, СП, СН, С, НТ) согласно п.3 и п.35. Прошу уточнить.
	Методика контроля загрязненности металла неметаллическими включениями – в ГОСТ 1778-70.

	4
	Указано (п.17, п.49), что " Химический состав металла труб и содержание неметаллических включений принимают по документу о качестве трубной заготовки и переносят в документ о качестве труб ", но не указана нормативно-техническая документация (номер ТУ), по которым должна быть изготовлена данная трубная заготовка для каждого вида труб (холоднодеформированных и горячедеформированных). Прошу уточнить.
	Нормативно-техническая документация на трубную заготовку в рамках ТЗ не регламентируется.


