Приложение № 1 к спецификации №__ от ______

Техническое задание
на поставку смолы  марки АМп или эквивалент.

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Смола марки АМп.

1.2. Данный вид ТМЦ приобретается для цеха №2 ГМЗ. Смола АМп применяется для извлечения растворимых комплексов, получаемых в кислотных процессах выщелачивания урановых руд.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Смола АМп представляет собой сильноосновной  макропористый анионит тип I, сополимер стирола и дивинилбензола. Анионит в виде непрозрачных сферических зерен, обладает высокой обменной емкостью. Имеет оптимальный для процесса сорбции из пульп гранулометрический состав и высокую механическую прочность.

2.2. Технические  характеристики смолы АМп:

Таблица №1.

| Наименование показателя | АМп |
| --- | --- |
| Структура полимерной матрицы | Полистирол, сшитый дивинилбензолом |
| Функциональные группы | Четвертичный аммоний (-CH2-N+ (СН3)3 ) |
| Внешний вид | Непрозрачные сферические частицы от белого до светло-желтого цвета |
| Количество целых частиц, % не менее | 95 |
| Ионная форма (в товарном продукте) | Cl- |
| Размер частиц, микрон | 800-1200 |
| Содержание влаги, форма Cl-, % | 53-58 |
| Обратимое набухание при переходе Cl-, ОН+, % не более | 15 |
| Удельный вес, влажная Cl- форма, г/мл | 1,08 |
| Диапазон рН (стабильность), ОН-форма | 0-14 |
| Максимальная рабочая температура,˚С, не более: |  |
| в ОН+ форме | 60 |
| В Cl- форме | 100 |
| Насыпной вес, г/л | 670-700 |
| Размер зёрен в набухшем в воде состоянии в поставляемых партиях смолы, мм | 0,8 -1,3 |
| Содержание фракции менее 0,8 мм | не более 1,0% |
| Содержание фракции более 1,3 мм | не более 9,0% |

Таблица №2

| Наименование показателя | АМп |
| --- | --- |
| Механическая прочность, за 6 час измельчения, % | не менее 95 |
| Статистическая обменная ёмкость по урану, мг/г из сернокислых сред из карбонатных сред из бинарных сернокислых сред (уран + молибден) по урану по молибдену | не менее 70 не менее 90 не менее 35 не менее 30 |
| Полная обменная ёмкость по хлор-иону, мг-экв/г | не менее 3,5 |
| Объёмная обменная ёмкость по хлор – иону, мг-экв/мл | не менее 1,15 |
| Насыщение смолы по двуокиси кремния за 30 циклов «сорбция-десорбция» из производственных пульп переработки руд Стрельцовской группы месторождений, % | не более 25 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

| 3.1.Смола должна соответствовать характеристикам, указанным в таблица №1 и №2 п.2.2. |  |
| --- | --- |
| Каждая партия должна сопровождаться документом качества, который должен содержать следующие данные: - товарный знак и (или) наименование предприятия –изготовителя, его адрес; - наименование и сорт продукта; - номер партии и дату изготовления; - гарантийный срок хранения смолы; - номера железнодорожных вагонов или других транспортных средств (при прямых поставках); - нормы показателей качества и результаты проведенных испытаний; - массу нетто; - обозначение стандарта; - инструкцию по размораживанию смолы (в зимний период); - подпись и штамп отдела технического контроля. |  |

3.2. Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2012г. Не бывшим в употреблении, не находящимся под залогом или арестом, не принадлежащим третьим лицам, не быть выставочным образцом.

3.3. Смола подвергается приемо-сдаточным испытаниям.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Смола  АМп поставляется и принимается партиями. Партией считается количество смолы, отгружаемое в адрес Заказчика, сопровождаемое одним документом о качестве.

4.2.   В товарно-сопроводительных документах указывается вес брутто, вес нетто и «сухой» вес (то есть вес органической составляющей смолы без влаги, солей и т.п.).

4.3 Количество поставляемого анионита пересчитывается  и  взаиморасчёты  осуществляются на абсолютно «сухой» продукт.

5. Требования к сроку поставки товара:

5.1. Количество и сроки поставки смолы АМп должны соответствовать количеству и срокам, указанным в спецификации к договору на поставку данной продукции.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Смола  АМп должна поставляться в крытых транспортных средствах, упакованная в  двойные полиэтиленовые/пластиковые мешки или бочки/биг-бэги, во влажном состоянии. Упаковка должна быть герметичной (контакт с окружающей средой должен быть исключен). Наличие в упаковке воды или других растворов не допускается. В зимний период (с 01 октября по 30 мая) смола поставляется в специальной форме с пропиткой рассолом.  Мешки или любая другая упаковка должна быть промаркирована. Маркировку наносят топографическим способом (с помощью трафарета) или наклеиванием этикетки. Маркировочные данные на упаковке должны содержать:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукции;

- номер партии и дату изготовления;

- знак опасности по ГОСТ 19433 (рисунок 4а);

- классификационный шифр опасности-4133-по ГОСТ 19433;

- серийный номер ООН-1350;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-«Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей»;

- массу нетто и брутто.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1.Исполнитель обязан поставить смолу по следующему адресу: ОАО «Приаргунское горнохимическое объединение», 674674, г.Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Особых требований безопасности при транспортировке смолы нет.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок: один год со дня изготовления.

10. Специальные требования к поставщикам анионита, участвующим в редукционе.

10.К участию в редукционе допускаются поставщики ионообменной смолы, представившие образцы марок сорбента, которые прошли промышленные и/или полупромышленные испытания по извлечению урана после сернокислотного выщелачивания руд Стрельцовской группы месторождений с получением результатов, утвержденных директором по производству предприятия.

____________________________ подписи сторон ___________________________