ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку вольфрамового проката

# для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические характеристики

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

| 1 | Лист вольфрамовый 1,0х325х425 мм | кг | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проволока вольфрамовая ВА-Г ф 0,5 мм | кг | 5 |
| 3 | Проволока вольфрамовая ВА-Б ф 0,5 мм | кг | 5 |
| 4 | Проволока нитевая из вольфрама ВА гр. А ф 0,08 | тыс. м | 1 |
| 5 | Пруток вольфрамовый лантанированный ВЛ ф 1,2 мм | кг | 6 |
| 6 | Пруток вольфрамовый ВРН ф 4,0 мм | кг | 370 |

# Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении

- Поставляемый вольфрамовый прокат должен быть новой, не бывший в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП

# 2724360

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вольфрамовый прокат применяется в производстве основного технологического оборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 3.1 Технические характеристики

№ п/п; Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак; НД Особые условия поставки. 1; Лист вольфрамовый 1,0х325х425 мм; ТУ 48-19-106-91 Химический состав должен соответствовать: - вольфрам не менее 99,931% Определяемые примеси, не более: - никель 0,004% - алюминий 0,002% - железо 0,009% - кремний 0,004% - кальций 0,010 % - молибден 0,040% Кромки должны быть обрезаны. Заусенцы, образующиеся на кромках в результате обрезки, браковочным признаком не считается. Поверхность должна быть травленной и не должна иметь трещин и расслоений.; Наличие сертификатов качества завода изготовителя заверенных подлинной печатью поставщика. 2; Проволока вольфрамовая ВА-Г ф 0,5 мм; ГОСТ 18903-73. 3; Проволока вольфрамовая ВА-Б ф 0,5 мм; ГОСТ 18903-73. 4; Проволока нитиевая из вольфрама ВА гр. А ф 0,08; ГОСТ 19671-91. 5; Пруток вольфрамовый лантанированный ВЛ ф 1,2 мм; ТУ 48-19-27-88 Химический состав должен соответствовать: - сумма примесей : железа, алюминия, молибдена, кремния, не более 0,04 % - окись лантана 0,85-1,1 - вольфрам остальное. Цвет тянутых прутков должен быть от черного до темно – серого. Поверхность прутков должна быть без трещин. Наличие на поверхности цветов побежалости, налета, пленки, окислов, заусенцев и следов ковки, не выводящих диаметр прутка за пределы допускаемых отклонений браковочным признаком не являются. .. 6; Пруток вольфрамовый ВРН ф 4,0 мм; ЯЕО.021.056 ТУ Химический состав должен соответствовать: - вольфрам не менее 99,90% Сумма примесей и присадок не более 0,10%. В сумму примесей входят: железо, кальций, молибден, калий, кремний, алюминий. Прутки должны быть прямыми. Стрела прогиба не должна превышать 1% от измеряемой длины прутка..

Обращаем внимание на возможность предложения к поставке продукции, изготовленной в соответствии с техническими условиями,  отличными от приведенных в Техническом задании, однако в полной мере соответствующей требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам закупаемой продукции.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Поз. 1 Листы одной партии комплектуют в пачки. Каждую пачку упаковывают в парафинированную бумагу. На каждую пачку наклеивают паспорт с наименованием предприятия – изготовителя, наименование продукции, номер настоящих технических условий, номер партии, размеры, масса полос, массовая доля вольфрама, дата выпуска, штамп ОТК. Пачки упаковывают в дощатые или фанерные ящики, которые внутри выстилают парафинированной бумагой.

Поз. 2-4 согласно ГОСТ 18903-73, ГОСТ 19671-91.

Поз. 5 Материал должен иметь маркировку на бирке или этикетке вложенной или приложенной к упаковке.

Поз. 6 Прутки одной партии должны быть связаны шпагатом по ГОСТ 17308-88 в пачки массой не более 10 кг, завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 и упакованы в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-89 или кабельную бумагу по ГОСТ 645-89, ГОСТ 10396-84, ГОСТ 23136-83 или пергамент по ГОСТ 1341-97.

Каждая пачка прутков должна сопровождаться этикеткой с указанием: товарного знака предприятия – изготовителя, условного обозначения прутков, номера производственной партии, массы прутков в пачке, даты выпуска, штампа ОТК.

Связанные пачки прутков упаковываются в деревянные ящики нестандартных размеров. Упаковка должна исключать свободное перемещение прутков внутри ящика.

На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и другие необходимые надписи в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка должна исключать свободное перемещение продукции. Маркирование транспортной тары производят по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков № 1,3.

Упаковка должна обеспечить сохранность качества и прямолинейности прутков при транспортировке. Упаковка или вложенная бирка или документация должны иметь доступную для прочтения информацию о материале: наименование и техническая характеристика.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование прутков следует производить  в крытых транспортных средствах по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта и в соответствии с ГОСТ 23088-80 в условиях воздействия факторов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# Хранение производят в сухом закрытом помещении, не содержащем паров кислот, щелочей и других активных реагентов.

# РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

По факту поставки в течении 15 календарных путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 50 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.

Способ поставки: Доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка 37.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# Техническая и иная информация относительно поставляемой проволоки должна быть представлена на русском языке.

# Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

# Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |