ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	.______.______.2015 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку листов из прецизионного коррозионностойкого сплава
от .05.06.2015 года №193-21.2/5340
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502369404;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150519/0491/571;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№АС20716.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку листов из прецизионного коррозионностойкого сплава
Внести изменение в Том 2 «Техническая часть»:

	
№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	НД

Особые условия поставки

	1
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 199-74, с УЗК 6,0х1200х2500/2600

НО с обрезью торцевых кромок
	Листы из сплава марки 46ХНМ-ВИ (ЭП 630-ВИ) по ТУ 14-1-5123-92:

1. Метод выплавки: вакуумно-индукционный;
2. В сертификате завода-изготовителя должен быть отражён развёрнутый химический состав;
3. Форма и предельные отклонения по размерам в соответствии с ГОСТ 19903;

4. Неплоскостность листов не должна превышать 25мм на 1метр длины.

5. Листы поставляются в термически обработанном состоянии, травленными, выправленными, с обрезной кромкой. Рекомендуемый режим термообработки: температура нагрева 1150-1180 0С, выдержка на прогрев металла, охлаждение в воде.

6. Механические свойства листов в состоянии поставки должны соответствовать нормам: временное сопротивление σв в Н/мм2 (кгс/мм2)-690-980 (70-100), Относительное удлинение, δ5 %- 30, Ударная вязкость КС γ дж/м2 (кгс м /см2)-980 (10), угол изгиба на 1800-d=2a; 
7. Качество поверхности листов должно соответствовать группе М2б по ГОСТ7350.
8. Испытания на ударную вязкость листов толщиной 3,0÷5,0 мм проводить по ГОСТ 6996 на образцах УШ типа, а листов толщиной свыше 6мм на образцах Ш типа по ГОСТ 9454 на двух образцах, отобранных от одного листа от партии. Положительные результаты испытаний занести в паспорт;
9. Испытания на изгиб проводить по ГОСТ 14019 на одном листе от партии.

	2
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 199-74, с УЗК 10,0х1200х2000/2100

НО с обрезью торцевых кромок
	

	3
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 199-74, с УЗК, 12,0х1200х1750/1850

НО
	

	4
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 19903-74, М2б, с УЗК, 25,0х1200х700/900

НО
	


Читать в следующей редакции

	
№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	НД

Особые условия поставки

	1
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 19903-74, с УЗК 6,0х1200х2500/2600

НО с обрезью торцевых кромок
	Листы из сплава марки 46ХНМ-ВИ (ЭП 630-ВИ) по ТУ 14-1-5123-92:

1. Метод выплавки: вакуумно-индукционный;
2. В сертификате завода-изготовителя должен быть отражён развёрнутый химический состав;
3. Форма и предельные отклонения по размерам в соответствии с ГОСТ 19903;

4. Неплоскостность листов не должна превышать 25мм на 1метр длины.

5. Листы поставляются в термически обработанном состоянии, травленными, выправленными, с обрезной кромкой. Рекомендуемый режим термообработки: температура нагрева 1150-1180 0С, выдержка на прогрев металла, охлаждение в воде.

6. Механические свойства листов в состоянии поставки должны соответствовать нормам: временное сопротивление σв в Н/мм2 (кгс/мм2)-690-980 (70-100), Относительное удлинение, δ5 %- 30, Ударная вязкость КС γ дж/м2 (кгс м /см2)-980 (10), угол изгиба на 1800-d=2a; 
7. Качество поверхности листов должно соответствовать группе М2б по ГОСТ7350.
8. Испытания на ударную вязкость листов толщиной 3,0÷5,0 мм проводить по ГОСТ 6996 на образцах УШ типа, а листов толщиной свыше 6мм на образцах Ш типа по ГОСТ 9454 на двух образцах, отобранных от одного листа от партии. Положительные результаты испытаний занести в паспорт;
9. Испытания на изгиб проводить по ГОСТ 14019 на одном листе от партии.

	2
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 19903-74, с УЗК 10,0х1200х2000/2100

НО с обрезью торцевых кромок
	

	3
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 19903-74, с УЗК, 12,0х1200х1750/1850

НО
	

	4
	Сталь листовая марки ЭП-630 ТУ 14-1-5123-92 ГОСТ 19903-74, М2б, с УЗК, 25,0х1200х700/900

НО
	


Остальные положения читать без изменений.
