Приложение №6

к договору №

от «__» ________2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ГСМ для АО «Далур»

(с.Уксянское, г.Далматово)

с. Уксянское

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование Поставка ГСМ для АО «Далур» (с.Уксянское, г.Далматово)

Бензин АИ-92; Неэтилированный бензин Регуляр 92 (АИ-92-3); ГОСТ Р51107-97 с изм. 1-6. Бензин АИ-95; Неэтилированный бензин Премиум 95 (АИ-95-3); ГОСТ Р 51866-2002 с изм. 1-4. Дизельное топливо(летнее); Дизельное топливо летнее Л 0,05-62, вид II (ДТ-2); ГОСТР 305-82 с изм. 1-8, не ниже евро 3. Дизельное топливо(зимнее); Дизельное топливо зимнее ЕВРО сорт С (ДТ-3) вид 1;ЕВРО класс 2 вид I (ДТ-3); ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1, не ниже евро 3. Автол; Масло моторное универсальноеи для автомобильных карбюраторных двигателей М 8-В; ГОСТ 10541-78. ВМГЗ; Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: 50°С, не менее 10 -40°С, не более 1500 Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже 135 застывания, не выше -60 Стабильность против окисления, показатели после окисления: кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: 50 °С, не менее - -50 °С, не более - кислотное число, мг КОН/г, не более - изменение кислотного числа, мг КОН/г, не более - массовая доля осадка, %, не более 0,05 Индекс вязкости, не менее 160 Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 865 содержание механических примесей и воды - отсутствие.; ТУ 38.101479-86 или эквивалент. Масло камазовское; Масло М-10Г2К, М-8Г2К; ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11. Масло дизельное; Масло М-10Г2, М-8Г2; ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11. Тосол; Тосол ОЖ-40; ГОСТ 28084-89. Литол; Смазка Литол-24 (люкс); ГОСТ 21150-87. Солидол; Смазка Солидол-Ж; ГОСТ 1033-79-СК2/6-2. Тормозная жидкость; Тормозная жидкость ДОТ4 (Т кипения не ниже 230 ° С; Т увл. Не ниже 155 ° С; рН 7,0…11,5; Вязкость (– 40 ° С) не выше 1800); ТУ2451-026-04001396-01 или эквивалент. Масло трансмиссионное; Масло трансмисионное ТАД-17; ГОСТ 10541-78.

Смазка ЦИАТИМ-221; 1. Внешний вид Однородная мазь, гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета; 2. Эффективная вязкость при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па•с, не более 800; 3. Предел прочности при 50 °С, не менее 120; 4. Температура каплепадения. °С, не ниже 200; 5. Пенетрация при 25 °С, 0.1 мм 280-360; 6. Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает; 7. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 7,0; 8. Массовая доля щелочи» в пересчете на NaOH, %, не более 0,08; 9. Содержание воды Отсутствие; 10. Содержание механических примесей; 11. Испаряемость при 150 °С в течение 1 ч, %, не более 2,0; ГОСТ 9433-80. Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Качество нефтепродуктов должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим документами и подтверждается паспортом качества Поставщика.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Нет особых требований.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие наличие у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово. При отсутствии у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово, необходимо предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей АЗС в пределах с.Уксянское и г.Далматово.

Подраздел 1.5 Код ОКП

232011220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заправки автотранспортного парка предприятия

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нет особых требований

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им ГСМ отвечает ГОСТ и ТУ На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие наличие у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово. При отсутствии у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово, необходимо предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей АЗС в пределах с.Уксянское и г.Далматово.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Нет особых требований

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Согласно Приложению №4 к Договору поставки

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Согласно Приложению №4 к Договору поставки

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Нет особых требований

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Покупатель обязан осуществить предварительную оплату 100% в течение 5 дней с момента получения счета от Поставщика. Поставщик организует поставку нефтепродуктов путем заправки автотранспорта Покупателя на АЗС г. Далматово и на территории, удаленностью не более 5 км от с. Уксянское (по письменной заявке и доверенности Покупателя, в соответствие с предварительно согласованным списком автотранспорта Покупателя). При поставке ГСМ Поставщик предоставляет актуальные паспорта качества на каждую партию ГСМ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие наличие у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово. При отсутствии у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово, необходимо предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей АЗС в пределах с.Уксянское и г.Далматово. Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение ТМЦ до сдачи Покупателю, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную и в полном объёме поставку горюче-смазочных материалов согласно срокам и объемам, указанным в Приложении №4 (спецификация) к договору поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет особых требований.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к сырью, материалам и комплектующим по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие наличие у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово. При отсутствии у участника АЗС на территории с.Уксянское и г.Далматово, необходимо предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей АЗС в пределах с.Уксянское и г.Далматово.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Участник должен иметь справку об опыте поставок горюче-смазочных материалов за последние 3 (три) года с обязательным приложением копий указанных договоров с приложениями, подтверждающими поставку

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации (Приложение №4 к договору)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС | Автозаправочная станция. |
|  | ГСМ | Горюче - смазочные материалы |
|  | ТМЦ | Товаро-материальные ценности. |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Поставщик                                                              Покупатель

АО «Далур»

____________/                     /                                  ____________/Н.А. Попонин/

М.П.                                                                         М.П.