Приложение № 1

Параметры определения эквивалентности ТУ 2164-001-49785509-2003

Продукция должна отвечать следующим показателям:

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| - Массовая доля золы, %, не более | 5 |
| - Массовая доля общей серы, %, не более | 1 |
| - Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
| - Насыпная плотность, г/см3 | 0,7-0,9 |
| - Механическая прочность: |  |
| 5.1 Измельчаемость, %, не более | 4 |
| 5.2 Истираемость, %, не более | 0,5 |
| - Химическая стойкость в модельных р-рах: |  |
| 6.1 Прирост окисляемости, мг/дм3, не более | 10 |
| 6.2 Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более | 10 |
| 6.3 Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более | 20 |
| 6.4 Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (III), мг/дм3, не более | 2 |
| 7. Суммарная удельная эффективная активность естественный радионуклидов, БК/кг, не более | По СП 2.6.1.758 |
| 8.Гигиеническая и радиационная безопасность водной вытяжки | По СанПиН 2.1.4.1074 |
| 9. Гранулометрический состав, мм | от 0,5-1,8 |

От ПОСТАВЩИКА:                              		   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий/