Технические условия

1.Требования к материалу:

Для изготовления 1-го поддона используются:

- доска обрезная 30*90*1500мм                                - 10 шт.;

- доска обрезная 30*90*800мм                                  -   4 шт.;

- брус 60*80*1500мм                                                     -   4 шт.;

- брус 60*80*1500мм                                                     -   2 шт.;

Деревянные детали должны изготавливаться из пиломатериалов не ниже 2- го сорта хвойных пород по ГОСТ 8486-89 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83.

Каждая доска должна быть цельной. Сучки на наружных рёбрах не допускаются.

Деревянные детали должны быть изготовлены из окоренной древесины, и не должны иметь пороков древесины, таких как:

- тупой обзол;

- острый обзол;

- механические повреждения;

- прорости;

- инородные включения;

- рак;

- плесень;

-гниль;

- бахрома;

- пластевые трещины, расположенные от торцов досок более чем на 50мм.

Деревянные детали должны быть нормальной влажности.

2.Требования к поставке:

Поставка должна осуществляться ритмично еженедельно до покупателя (завод г.Великий Новгород)в количестве 200 м3 в месяц.

Поставка осуществляется по заготовкам в размер расчетным путем, исходя из требований на один поддон.