ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку печей шахтных для термообработки

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

| Печи типа | Тмакс, С | Предпочтительное рабочее пространство диаметрвысота, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Печь шахтная (ПН34, ПШО, СШЗ и др. ) | не менее 700 | не менее 11001500 | 2 |
| Печь шахтная (ПН34, ПШЗ, Ц105, ПШО, СШЗ и др. ) | не менее 1200 | не менее 15002000 | 1 |
| Печь шахтная (ПН34, ПШЗ, Ц105, ПШО, СШЗ и др. ) | не менее 1200 | не менее 10001500 | 1 |

- Электропечи должны быть оборудованы центробежными вентиляторами или специальными схемами зонного регулирования кругового нагрева деталей для обеспечения высокой равномерности температуры по всему объёму печи во всем температурном интервале и быстрому нагреву под закалку.

- Электропечи должны иметь микропроцессорную систему управления (термоконтроллер) процессом нагрева, выдержки, охлаждения с заданной скоростью и поддержания температуры с точностью ± 3оС в рабочем пространстве.

- Электропечи должны иметь запись процесса нагрева, выдержки и охлаждения на бумажный носитель (прибор типа «Альфалог- 100», «Технограф» или  др.).

- Электропечи должны иметь защиту от аварийных и блокировку от недопустимых ситуаций:

- защита от превышения допустимой температуры;

- защита от обрыва термоэлектрического преобразователя (термопары);

- контроль и защита от обрыва нагревательных элементов в зонах печи.

5. Крышка печи должна быть снабжена электроприводом или ручным механизмом, обеспечивающим легкий подъём и опускание при загрузке и выгрузке заготовок.

6. Оборудование по технике безопасности должно соответствовать ГОСТ 12.2.007.9-93 и ГОСТ Р 50014.2-94.

7. Печи должны иметь реле времени на 24 часа для вкл. в заданное время (по расписанию).

8. Печи должны быть оснащены блокировкой нагревателей при открытии крышки.

9. Приборы должны иметь отметку о прохождении метрологического контроля.