Приложение 1

ТУ 14-1-3581-83

Выписка

Настоящие технические условия распространяются на горячекатаную,  кованную калиброванную сталь и сталь со специальной отделкой поверхности марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД, выплавленную методом вакуумно-дугового переплава.

- СОРТАМЕНТ

  - Прутки горячекатанные и кованные поставляются диаметром или стороной квадрата до 200 мм, …

  - Сортамент,  форма и размеры прутков должны соответствовать требованиям:

- горячекатаные круглые – ГОСТ 2590-2006.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Химический состав стали марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД должен соответствовать нормам  ГОСТ5632-72.

2.2 Механические свойства прутков из стали марок 12Х18Н9Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД, определенные на термически обработанных образцах, должны соответствовать нормам

ГОСТ 5949-75 , а для стали марки 12Х18Н10Т-ВД табл. 1.

Таблица 1

| Марка стали | Рекомендуемый режим термообработки образцов | Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление, σв Н/мм2 (кгс/мм2) |  | Предел текучести, σ0,2 н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное |  |  |
|  |  |  |  |  | удлинение, δ5, % | сужение, ψ, % |  |
| 12Х18Н10Т-ВД | Закалка с температурой (1050 – 1100)°С Охлаждение на воздухе, в масле или воде | 539 (55) | 196 (20) |  | 40 |  | 55 |

2.4 Прутки поставляются в грячекатанном, кованном состоянии без термической обработки … По согласованию сторон прутки поставляются в термообработанном состоянии в соответствии с п. 2.2.

2.5 Загрязненность стали волосовинами, выявленными потребителем на поверхности готовых деталей невооруженным глазом, должна соответствовать нормам ТУ 14-1-336-72.

2.6 Макроструктура стали не должна иметь: усадочной раковины, подусадочной рыхлости, расслоений, трещин, подкорковых пузырей, шлаковых включений, корочки, подусадочной ликвации и ликвационного квадрата, видимых без применения увеличительных приборов.

Допускается наличие дефектов в виде центральной пористости и точечной неоднородности, если их величина не превышает норм, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| №№ пп | Наименование дефекта | № шкалы | Балл дефекта, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Центральная пористость Точечная неоднородность | 1 2 | 1 2 |
| Примечание: 1. Послойная кристаллизация и светлый контур не являются браковочным признаком. - Повышенная или пониженная травимость осевой зоны не являются браковочным признаком. |  |  |  |

2.7 Загрязненность стали неметаллическими включениями должна соответствавать нормам, установленным табл. 4.

Таблица 4

| Вид неметаллических включений |  | Балл неметаллических включений |
| --- | --- | --- |
| Оксиды строчечные Оксиды точечные Силикаты хрупкие Силикаты пластичные Силикаты недеформирующиеся Сульфиды Нитриды и карбонитриды строчечные Нитриды и карбонитриды точечные | - ОС - ОТ - СХ - СП - СН - С - НС - НТ | 1 1 2 1 3 1 4 3 |

2.8 Сталь марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД должна обладать стойкостью к межкристаллитной коррозии.

2.9 Качество поверхности  прутков в соответствии с ГОСТ 5949-75.

- УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение – по  ГОСТ 7566-81.