PAGE  
3

[image: image10.jpg]/

e —.
}

Ll Jas _aa o o o

A
Q

POSEOR e : o S S SPO SP Rl T BT PP o




ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ОКП 857210








Группа М38
	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Генеральный директор ФГУП
	Генеральный директор

	«Атом - охрана»
	ЗАО «НПО Специальных материалов»

	_______________В. А.Гаврилов 
	_____________М. В. Сильников

	«________»___________2008 г.
	«_______»___________2008 г.


УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ФГУП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 8572-197-31041642-2008






Дата введения «____»________2008 г.
	Перв. Примен.
	
	С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вводная часть
3
1

Технические требования
16
1.1

Общие требования

16
1.2

Основные параметры и характеристики

16
1.3

Требования к материалам и комплектующим

29
1.4

Основные требования к изготовлению

32
1.5

Комплектность

32
1.6

Маркировка

32
1.7

Упаковка

33
2

Требования безопасности
34
3

Требования охраны окружающей среды
34
4

Правила приемки
34
4.1

Общие положения
34
4.2

Приемосдаточные испытания
36
4.3

Периодические испытания
37
4.4
Типовые испытания
38
4.5

Сертификационные испытания
38
5
Методы контроля
39
6
Транспортирование и хранение
39
7
Гарантии изготовителя
40
Приложение А – Перечень нормативно-технических
документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях
41
Приложение Б – Спецификация деталей утепленных
изделий для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома»
43
Приложение В – Особенности обработки изделий
48


	Справ. №
	
	

	
	

	Подпись и дата
	
	

	Инв.№ дубл.
	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подпись и дата
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ТУ 8572-197-31041642-2008

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Инв.№ подл
	
	Разраб.
	Ковальчук
	
	
	Утепленные изделия для
работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома»
	Лит.
	Лист
	Листов

	
	
	Проверил
	Арутюнова
	
	
	
	0
	
	
	2
	51

	
	
	
	
	
	
	
	НПО СМ

	
	
	Н. контр.
	Титов
	
	
	
	

	
	
	Утвердил
	Дмитриев
	
	
	
	



                                                                
Копировал


Формат А4
Настоящие технические условия распространяются на  утепленные изделия для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (далее – изделия).
Все изделия должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками, подтвержденными лабораторными испытаниями.
Перечень, внешний вид и технические характеристики изделий при-ведены в таблице 1 и на рисунках 1-5.

Таблица 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	
	Утепленные изде-лия для работни-ков ФГУП «Ведомственная охрана Росатома».
Общие положения
	Утепленные изделия изготовлены из смесовой ткани обладающей следующими характеристиками: разрывная нагрузка по основе не менее 800 Н, по утку – 400 Н  ГОСТ 3813; стойкость к истиранию по плоскости  не менее 5000 циклов  ГОСТ 18796; водоупорность не менее 200 мм вод.ст.; водоотталкивание не менее 60 усл.ед., изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе не   более   минус   3,5 %,    по   утку   не   более  ± 2 %   ГОСТ 30157.0-30157.1.

Подкладочная ткань используемая для утепленных изделий – синтетическая, обладает следующими характеристиками:   разрывная  нагрузка  по    основе  не    менее   600  Н,   по    утку    не менее 350 Н ГОСТ 3813; стойкость к истиранию по плоскости  не менее 2000 циклов по ГОСТ 18796; изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе не более минус 3,5 %, по утку   не более ± 2 % ГОСТ 30157.0-30157.1.

Изделия имеют съемную подстежку и воротник: из искусственного меха, поверхностная плотность которого не менее 850 г/м2 ГОСТ 28367 или из натурального меха (овчина).

В качестве утеплителя использован комбинированный универсальный утеплитель «УНИК» патент № 2165228.


Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики


Куртка утеплен-
ная для генераль-
​ного директора
Предприятия,
за​местителя гене-

​рального дирек​-

тора, директора
филиалов

(модель 1)

	
	Куртка    утепленная   из   смесовой   ткани   «Грета» арт. 4С5-КВгл ТУ РБ-00312254.002 черного цвета, с притачной утепленной подкладкой с комби-нированным универсальным утеплителем «УНИК» патент № 2165228 и съемным капюшоном. Дополнена съемным утеплителем    из     натурального     меха       ТУ 8920-048-00299823 в форме жилета и черным воротником из натурального меха.

Куртка с притачным поясом, стянутым в области  боковых    швов    эластичной    тесьмой    арт.   8С677 
ТУ 17-09-326 с центральной бортовой застежкой на разъемную «молнию» ОСТ 17-891, закрытую ветрозащитной планкой  шириной 8,5 см, засте-гивающуюся на четыре металлические кнопки Ø 18 мм ТУ 17-15-16.

Полочки с кокетками, объемными накладными карманами со складкой, разделенными отделочной строчкой на две части. Верхняя часть накладного       кармана застегивается на «молнию» ОСТ 17-891, нижняя часть образует два кармана с двумя входами: боковой накладной карман и прорезной карман, застегивающийся    на   «молнию».    Под ветрозащит-ной планкой, на левой полочке расположен спецкарман для ношения оружия. К карману прикреплена    лента    ременная       арт.   5С528-Г50 ТУ Р505-1540 с карабином ОСТ 17-769, длина ленты 1,0 м.

Спинка со складкой, имитирующей кокетку.

В области плечевого шва втачаны хлястики со съемными муфтами для крепления погон, застегивающиеся на кнопку Ø 18 мм ТУ 17-15-16. Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой шириной 6,0 см, частично собранной двумя рядами эластичной ленты ТУ 17-09-326 и прорезными карманами с «молнией» ОСТ 17-891. На внешней стороне левого рукава  – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

Съемный утеплитель пристегивается к куртке. 
	


Продолжение таблицы 1
	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	1
	Куртка утеплен-
ная для генераль-

​ного директора
Предприятия,
за​местителя гене-

​рального дирек​-

тора, директора
филиалов

(модель 1)


	по бортам, горловине и проймам на петли и пуговицы пластмассовые   с    двумя      отверстиями     Ø   15  мм арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699. По горловине и на ниж-  нем   воротнике  предусмотрены   пуговицы   Ø  15  мм арт. 5С-190-99 для пристегивания съемного мехового воротника.

Съемный капюшон на подкладке, состоит из трех частей, с кулисой по лицевому краю, в которую продернут шнур арт. 1С39-Г50 ТУ 17-09-301, с наконечниками арт. ЛС-127-У9 ОСТ 17-336, фиксирующийся      стопорами       арт.      3С   240-У9 
ТУ 17-1524, пристегивается к нижнему воротнику, куртки    на     четыре   петли   и  пуговицы   Ø  15   мм 
арт. 5С-190-99.


Куртка утеплен​-

ная для группы

быстрого реаги-

​рования (ГБР) и
группы охраны
грузов Предприя-

​тия 

	(модель 2)
	Куртка утепленная из смесовой ткани «Грета» арт. 4С5-КВгл  ТУ РБ-00312254.002  черного  цвета,       с притачной утепленной подкладкой с комбини-рованным   универсальным  утеплителем  «УНИК» патент № 2165228, со съемным утеплителем из искусственного меха арт.С 798 ГОСТ 28367 в форме жилета, черным воротником из искусственного меха и съемным капюшоном.

Куртка с притачным поясом, стянутым в области боковых швов эластичной тесьмой, с центральной бортовой застежкой      на   разъемную     «молнию» ОСТ 17-891, закрытой ветрозащитным клапаном шириной 8,5 см, застегиваюшимся на кнопки Ø 18 мм ТУ 17-15-16.

Полочки с кокетками, объемными накладными карманами со складкой, разделенными отделочной строчкой на две части. Верхняя часть накладного       кармана застегивается на «молнию» ОСТ  17-891, нижняя часть образует два кармана с двумя входами: боковой накладной карман и прорезной карман, застегивающийся на «молнию». Под ветрозащитной планкой, на левой полочке, расположен спецкарман для ношения оружия. К карману прикреплена лента      ременная   арт.  5С528-Г50 ТУ Р505-1540  с карабином   ОСТ 17-769,  длина  ленты 1,0 м.
	


Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	2
	Куртка утеплен​-

ная для группы

быстрого реаги-

​рования (ГБР) и
группы охраны
грузов Предприя-

​тия 

(модель 2)
	Спинка со складкой, имитирующей кокетку.

В области плечевого шва втачаны хлястики со съемными муфтами для крепления погон, застегивающиеся на кнопку Ø 18 мм ТУ 17-15-16. Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой шириной 6 см, частично собранной двумя рядами эластичной ленты и прорезными карманами с «молнией». На внешней стороне левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

Съемный утеплитель пристегивается к куртке по бортам, горловине и проймам на петли и пуговицы. По горловине и на нижнем воротнике предусмотрены пуговицы для пристегивания съемного мехового воротника.

Съемный капюшон на подкладке, состоит из трех частей, с кулисой по лицевому краю, в которую продернут шнур арт. 1С39-Г50 ТУ 17-09-301, с наконечниками арт. ЛС-127-У9 ОСТ 17-336, фиксирующийся       стопорами          арт.    3С 240-У9 
ТУ 17-1524, пристегивается к нижнему воротнику, куртки на четыре петли и пуговицы пластмассовые с двумя отверстиями Ø15 мм арт. 5С-190-У9.




Куртка утеплен​-

ная для началь-

ников структур-

ных подразделе-

ний и охранников
Предприятия(для
районов с умерен-

ным климатом)

	(модель 3)
	Куртка    утепленная   из  смесовой  ткани  «Грета» арт. 4С5-КВгл ТУ РБ-00312254.002 черного цвета, с центральной застежкой на разъемную «молнию», закрытой ветрозащитной планкой, застегивающейся на три металлические кнопки Ø 18 мм ТУ 17-15-16, с пятью шлевками на линии талии для ремня.

Куртка с притачной утепленной подкладкой с универсальным комбинированным утеплителем «УНИК» патент № 2165228 со съемным утеплителем      из      искусственного     меха   арт. С 798 ГОСТ 28367  в форме жилета, съемным воротником из искусственного меха и съемным капюшоном.


	


Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	3
	Куртка утеплен​-

ная для началь-

ников структур-

ных подразделе-

ний и охранников
Предприятия (для
районов с умерен-

ным климатом)

(модель 3)
	Полочки с отрезными кокетками, с верхними и боковыми накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на две кнопки Ø 18 мм ТУ 17-15-16. Боковые карманы утеплены и имеют два входа. На левой полочке, под планкой, обработан прорезной карман для пистолета. К карману прикреплена      лента      ременная     арт.  5С528-Г50,

ТУ Р505-1540 с карабином ОСТ 17-769, длина ленты 1,0 м. Над накладным карманом правой полочки настрачивается нагрудная нашивка по должностной принадлежности.

Спинка с отрезной кокеткой. В области плечевого шва втачаны хлястики со съемными муфтами для крепления    погон,    застегивающиеся    на    кнопку Ø 18 мм  ТУ 17-15-16.

Рукава втачные, двухшовные с муфтами. На внешней стороне левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

Съемный утеплитель из искусственного меха арт. С 798, ГОСТ 28367 пристегивается к куртке по бортам,  горловине  и  проймам на петли  и  пуговицы 

Ø 15 мм арт. 5С-190-99. По горловине и на нижнем воротнике     предусмотрены      пуговицы    Ø 15   мм 

арт. 5С-190-99 для пристегивания съемного мехового воротника.

Съемный капюшон на подкладке, состоит из трех частей, с кулисой по лицевому краю, в которую продернут шнур арт. 1С39-Г50 ТУ 17-09-301, с наконечниками арт. ЛС-127-У9 ОСТ 17-336, фиксирующийся        стопорами        арт.    3С 240-У9 

ТУ 17-1524, пристегивается к нижнему воротнику, куртки на четыре петли и пуговицы пластмассовые с двумя отверстиями, Ø 15 мм арт. 5С-190-99.


Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики


Куртка 

утепленная для

начальников

структурных 

подразделений и

охранников

Предприятия

(для районов с 

холодным и 

особо холодным 

климатом)

	(модель 4)
	Куртка    утепленная   из   смесовой  ткани «Грета» арт. 4С5-КВгл ТУ РБ-00312254.002 синего (черного)  цвета, с центральной   застежкой   на   разъемную   «молнию» ОСТ 17-891, закрытой ветрозащитным клапаном, застегивающимся     на   три   металлические   кнопки Ø 18 мм, ТУ 17-15-16, с пятью шлевками на линии талии для ремня.

Куртка с притачной утепленной подкладкой с универсальным комбинированным утеплителем «УНИК» патент № 2165228, со съемным утеплителем      из      натурального     меха   ТУ 8920-048-00299823 в форме жилета, съемным воротником из натурального меха и съемным капюшоном.

Полочки с отрезными кокетками, с верхними и боковыми накладными объемными карманами с кла-
панами, застегивающимися на две кнопки  Ø 18 мм ТУ 17-15-16. Боковые карманы утеплены и имеют два входа. На левой полочке, под планкой, обработан прорезной карман для пистолета. К карману прикреплена       лента      ременная     арт.  5С528-Г50 
ТУ Р505-1540 с карабином ОСТ 17-769, длина ленты 1,0 м. Над   накладным    карманом   правой   полочки

настрачивается нагрудная нашивка по должностной принадлежности.

Спинка с отрезной кокеткой. В области плечевого шва втачаны хлястики со съемными муфтами для крепления  погон, застегивающиеся   на кнопку Ø 18 мм ТУ 17-15-16.

Рукава втачные, двухшовные с муфтами. На внешней стороне левого рукава – нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране.

Съемный утеплитель пристегивается к куртке по бортам,  горловине,  проймам  на  петли  и  пуговицы Ø 15 мм арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699. По горловине и на  нижнем   воротнике   предусмотрены   пуговицы Ǿ 15 мм арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699 для пристегивания съемного мехового воротника.
	


Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	
	
	Съемный капюшон на подкладке, состоит из трех частей, с кулисой по лицевому краю, в которую продернут шнур арт. 1С39-Г50 ТУ 17-09-301, с наконечниками арт. ЛС-127-У9, ОСТ 17-336, фиксирующийся       стопорами       арт.      3С 240-У9 
ТУ 17-1524, пристегивается к нижнему воротнику куртки      на четыре     петли    и   пуговицы  Ǿ 15 мм,
арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699.



	5
	Полукомбинезон

(для районов с

умеренным

климатом)

(модель 5)
	Полукомбинезон из смесовой ткани «Грета» арт. 4С5-КВгл ТУ РБ-00312254.002, черного цвета, прямого покроя с отрезным поясом, с притачной утепленной подкладкой из универсального комбинированного    утеплителя    «УНИК»     патент 
№ 2165228 с плечевыми лямками. Полукомбинезон застегивается на «молнию» ОСТ 17-891 на гульфике и две пуговицы Ø 15 мм арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699 – на поясе. На поясе расположены шесть двойных шлевок под узкий и широкий ремни. Боковые части пояса полукомбинезона стянуты двумя рядами эластичной      ленты     шириной    2,2  см арт. 8С677
ТУ 17-09-326.

Передние половинки брюк – с боковыми карманами, по линии талии заложены по две мягкие складки.

Бретели притачные, регулирующиеся по длине с   помощью   эластичной   ленты,  шириной    3,5  см, арт.  8С649 ТО РФ 03197, передние концы бретелей застегиваются      на      цупферные      замки      № 30, 
ОСТ 17-623.

По низу полукомбинезона имеются штрипки со вставкой   из   эластичной   ленты   шириной   2,2  см, 
арт. 8С677 ТУ 17-09-326, пристегивающиеся на пуговицы Ø 15 мм ОСТ 17-699 к боковым и шаговым швам подкладки.




Продолжение таблицы 1

	№

рис.
	Наименование
	Внешний вид и технические характеристики

	5
	Полукомбинезон

(для районов с

холодным и особо холодным

климатом)

(модель 6)
	Полукомбинезон из смесовой ткани «Грета» арт. 4С5-КВгл ТУ РБ-00312254.002, синего (черного) цвета, прямого покроя с отрезным поясом, с притачной утепленной подкладкой из универсального комбинированного     утеплителя     «УНИК»    патент 
№ 2165228 с плечевыми лямками. Полукомбинезон застегивается на «молнию» ОСТ 17-891 на гульфике и две пуговицы Ø 15 мм арт. 5С-190-99 ОСТ 17-699 – на поясе. На поясе расположены шесть двойных шлевок под узкий и широкий ремни. Боковые части пояса полукомбинезона стянуты двумя рядами эластичной      ленты     шириной    2,2  см арт. 8С677 ТУ 17-09-326.

Передние половинки брюк – с боковыми карманами, по линии талии заложены по две мягкие складки.

Бретели притачные, регулирующиеся по длине с помощью эластичной    ленты,     шириной    3,5  см,

арт  8С649 ТО РФ 03197, передние концы бретелей застегиваются      на      цупферные      замки      № 30, 
ОСТ 17-623.

По низу полукомбинезона имеются штрипки со вставкой   из   эластичной   ленты   шириной   2,2   см, 
арт. 8С677 ТУ 17-09-326, пристегивающиеся на пуговицы Ø 15 мм ОСТ 17-699 к боковым и шаговым швам подкладки.




Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Спецификация деталей утепленных изделий для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» приведена в приложении Б.
Особенности обработки изделий приведены в приложении В.

Пример условного обозначения продукции при заказе: 
Куртка утепленная для группы быстрого реагирования и группы охраны грузов Предприятия (модель 2), размер М2, ТУ 8572-31041642-2008.

[image: image1.jpg]



Рисунок 1 – Куртка утепленная для генерального директора Предприятия, заместителя генерального директора, директора филиала (модель 1)

[image: image11.jpg]



Рисунок 2 – Куртка утепленная для группы быстрого реагирования и группы охраны грузов Предприятия (модель 2)

[image: image12.jpg]., .
-.a = l."'.t-'—.'——r-v-l
a9

1

A—UA (- — g e

N
afe vee cw  em e s
-

i

= g1

P Il ER AL ol DA Fd SUe LO st Yowwdem ame gy o cawwe
" 4 &

T,

ol





Рисунок 3 – Куртка утепленная для начальников структурных подразделений и охранников Предприятия ( для районов с умеренным климатом)

(модель 3)


Рисунок 4 – Куртка утепленная для начальников структурных подразделений и охранников Предприятия  (для районов с

холодным и особо холодным климатом)

(модель 4) 

[image: image2.jpg]



Рисунок 5 – Полукомбинезон (модели 5, 6)

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Общие требования

1.1.1 Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнообязанных и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2 Внешний вид изделий  приведен в таблице 1 и на рисунках 1-5.
1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Разрывная нагрузка верха по основе должна быть не менее 800 Н, верха по утку – не менее 400 Н, подкладки по основе – не менее 600 Н, подкладки по утку – не менее 350 Н.

1.2.2 Прочность швов основных деталей изделия должна быть не менее 300 Н.
1.2.3 Изменение линейных размеров после мокрых обработок должно быть  для  верха  по основе не более  минус 3,5 %,  для  верха  по утку не более 
± 2,0 %, для подкладки   по   основе  не более минус 3,5 %,   для   подкладки  по утку не более ± 2,0 %.
1.2.4 Стойкость к истиранию для верха должна быть не менее 5000 циклов, для подкладки - не менее 2000 циклов.
1.2.5 Водоупорность верха должна быть не менее 200 мм вод.ст.

1.2.6 Водоотталкивание верха должно быть не менее 60 усл.ед.
1.2.7 Устойчивость окраски к стирке верха и подкладки должна быть не менее 4∕4 баллов ГОСТ 9733.4.
1.2.8 Устойчивость  окраски  к  поту  подкладки должна быть не менее 4/4 баллов ГОСТ 9733.6.
1.2.9 Устойчивость окраски к глажению верха и
подкладки должна быть не менее 4 баллов ГОСТ 9733.7.

1.2.10
Устойчивость окраски к сухому трению должна быть для верха не менее 3 баллов, для подкладки - не менее 4 баллов ГОСТ 9733.27.
1.2.11 Прочность крепления фурнитуры должна быть не менее 20 Н.

1.2.12
Размеры изделий должны соответствовать росту и обхвату
груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 2.
 Таблица 2
      В сантиметрах
	Размер
	Рост
	Условное обозначение размера и роста*

	обхват груди типовой фигу-ры человека
	интервал
обхвата
груди
	рост типовой фигуры
	интервал роста
	

	88-92
	От 88 до 94
	158-164
	От 155 до 167
	S2
	44-46/1-2

	
	
	170-176
	От 167 до 179
	S4
	44-46/3-4

	
	
	182-188
	От 179 до 191
	S6
	44-46/5-6

	96-100
	От 94 до 102
	158-164
	От 155 до 167
	М2
	48-50/1-2

	
	
	170-176
	От 167 до 179
	М4
	48-50/3-4

	
	
	182-188
	От 179 до 191
	Мб
	48-50/5-6

	104-108
	От 102 до 110
	158-164
	От 155 до 167
	L2
	52-54/1-2

	
	
	170-176
	От 167 до 179
	L4
	52-54/3-4

	
	
	182-188
	От 179 до 191
	L6
	52-54/5-6

	112-116
	От 110 до 118
	158-164
	От 155 до 167
	XL2
	56-58/1-2

	
	
	170-176
	От 167 до 179
	XL4
	56-58/3-4

	
	
	182-188
	От 179 до 191
	XL6
	56-58/5-6

	120-124
	От 118 до 126
	158-164
	От 155 до 167
	XXL2
	60-62/1-2

	
	
	170-176
	От 167 до 179
	XXL4
	60-62/3-4

	
	
	182-188
	От 179 до 191
	XXL6
	60-62/5-6

	* - Допускается условное обозначение размера и роста в двух вариантах
гтся условш
эе обозначен!
ie размера и рост
^а в двух
вариантах


1.2.13 Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным на рисунках 6-11 и в таблице 3.

Таблица 3








        В сантиметрах

	

 № изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-  108
	112-116
	120-124
	

	Куртка утепленная – модели 1, 2 (рисунок 6)

	1
	Длина спинки
	158-176
	77,0
	77,0
	77,0
	78,0
	79,0
	±1,0

	
	
	182-188
	81,0
	81,0
	81,0
	82,0
	83,0
	

	2
	Ширина спинки
	158-188
	56,1
	58,3
	60,5
	62,7
	64,9
	±0,5

	3
	Ширина изделия на уровне глубины проймы
	158-188
	64,0
	68,0
	72,0
	76,0
	80,0
	±1,0


Продолжение таблицы 3





          В сантиметрах
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	

	4
	Длина рукава
	158-164
	61,0
	61,0
	61,0
	62,0
	63,0
	±1,0

	
	
	170-176
	65,0
	65,0
	65,0
	66,0
	67,0
	

	
	
	182-188
	69,0
	69,0
	69,0
	70,0
	71,0
	

	5
	Длина воротника
	158-188
	50,8
	53,2
	55,6
	58,0
	60,4
	±1,0

	6
	Ширина изделия внизу
	158-188
	49,0
	53,0
	57,0
	61,0
	65,0
	±1,0

	7
	Длина полочки
	158-176
	79,2
	79,6
	80,0
	82,4
	84,8
	±1,0

	
	
	182-188
	83,2
	83,6
	84,0
	86,4
	88,8
	

	8
	Длина кокетки полочки
	158-188
	22,2
	23,6
	25,0
	27,4
	29,8
	±0,5

	9
	Ширина полочки
	158-188
	25,7
	27,1
	28,5
	29,9
	31,3
	±0,5

	10
	Ширина пояса
	158-188
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	±0,5

	11
	Ширина рукава вверху
	158-188
	33,8
	34,9
	36,0
	37,4
	38,8
	±0,5

	12
	Ширина рукава внизу
	158-188
	12,0
	12,0
	13,0
	14,0
	14,0
	±0,5

	13
	Ширина манжеты
	158-188
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	±0,5

	14
	Ширина воротника посередине
	158-188
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	±0,3

	15
	Длина планки
	158-176
	68,0
	68,0
	68,0
	70,0
	72,0
	±0,5

	
	
	182-188
	72,0
	72,0
	72,0
	74,0
	76,0
	

	16
	Ширина планки
	158-188
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,
	±0,5

	17
	Ширина 

верхнего кармана
	158-188
	20,0
	21,0
	21,0
	21,0
	22,0
	±0,5

	18
	Длина входа верхнего кармана
	158-188
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	16,5
	±0,5

	19
	Длина входов в боковой накладной карман и в карман для «молнии»
	158-188
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	±0,5

	20
	Длина входа в карман на рукаве
	158-188
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	±0,5

	21
	Расстояние от шва горловины до спецкармана
	158-188
	13,8
	15,0
	16,2
	18,4
	20,6
	±0,5


Продолжение таблицы 3





          В сантиметрах
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	

	22
	Длина входа спецкармана
	158-188
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	±0,5

	23
	Длина капюшона по линии горловины
	158-188
	73,2
	75,6
	78,0
	80,4
	82,8
	±1,0

	Куртка утепленная – модель 3, 4 (рисунок 7)

	1
	Длина спинки
	158-164
	80,0
	80,0
	80,0
	82,0
	82,0
	±1,0

	
	
	170-176
	84,0
	84,0
	84,0
	86,0
	86,0
	

	
	
	182-188
	88,0
	88,0
	88,0
	90,0
	90,0
	

	2
	Ширина спинки
	158-188
	52,8
	55,0
	57,2
	59,4
	61,6
	±0,8

	3
	Ширина куртки

на уровне

глубины проймы
	158-188
	64,0
	68,0
	72,0
	76,0
	80,0
	±1,0

	4
	Длина рукава 
	158-164
	58,5
	58,5
	58,5
	60,5
	60,5
	±1,0

	
	
	170-176
	62,5
	62,5
	62,5
	64,5
	64,5
	

	
	
	182-188
	66,5
	66,5
	66,5
	68,5
	68,5
	

	5
	Длина воротника
	158-188
	50,6
	53,0
	55,4
	57,8
	60,2
	±1,0

	6
	Ширина куртки

внизу
	158-188
	64,0
	68,0
	72,0
	76,0
	80,0
	±1,0

	7
	Длина кокетки

спинки
	158-188
	10,7
	11,7
	12,7
	13,7
	14,7
	±0,5

	8
	Длина полочки
	158-164
	83,1
	83,5
	83,9
	86,3
	86,7
	±1,0

	
	
	170-176
	87,1
	87,5
	87,9
	90,3
	90,7
	

	
	
	182-188
	91,1
	91,5
	91,9
	94,3
	94,7
	

	9
	Длина кокетки

полочки
	158-188
	21,6
	23,0
	24,4
	25,8
	27,2
	±0,5


	10
	Ширина полочки по линии кокетки
	158-188
	52,2
	55,0
	57,8
	60,6
	63,4
	±1,0

	11
	Ширина рукава

вверху
	158-188
	27,8
	29,0
	30,2
	31,4
	32,6
	±0,8

	12
	Ширина рукава

внизу
	158-188
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	±0,5

	12
	Ширина рукава

внизу
	158-188
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	±0,5

	13
	Ширина воротника посередине
	158-188
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	±0,5


Продолжение таблицы 3





          В сантиметрах
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-  108
	112-116
	120-124
	

	14
	Ширина воротника в концах
	158-188
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	±0,5

	15
	Длина планки
	158-164
	72,0
	72,0
	72,0
	74,0
	74,0
	±1,0

	
	
	170-176
	76,0
	76,0
	76,0
	78,0
	78,0
	

	
	
	182-188
	80,0
	80,0
	80,0
	82,0
	82,0
	

	16
	Ширина планки1
	158-188
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	±0,5

	17
	Расстояние от

края борта до

клапана верхнего кармана
	158-188
	4,8
	5,5
	6,2
	6,9
	7,6
	±0,7

	18
	Длина клапана верхнего кармана
	158-188
	16,0
	16,0
	16,0
	17,0
	17,0
	±0,3

	19
	Ширина клапана

верхнего кармана
	158-188
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	±0,3

	20
	Длина 

верхнего кармана
	158-188
	17,5
	17,5
	17,5
	18,5
	18,5
	±0,3

	21
	Ширина 

верхнего кармана
	158-188
	15,5
	15,5
	15,5
	16,5
	16,5
	±0,3

	22
	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла клапана бокового кармана
	158-164
	55,6
	57,0
	58,4
	59,8
	61,2
	±1,0


	
	
	170-176
	57,6
	59,0
	60,4
	61,8
	63,2
	

	
	
	182-188
	59,6
	61,0
	62,4
	63,8
	65,2
	

	23
	Расстояние от края борта до клапана бокового кармана
	158-188
	6,1
	6,8
	7,5
	8,2
	8,9
	±0,5

	24
	Длина клапана бокового кармана
	158-188
	20,0
	20,0
	20,0
	21,0
	21,0
	±0,5

	25
	Ширина клапана бокового кармана
	158-188
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	±0,5

	26
	Длина 

бокового кармана
	158-188
	21,5
	21,5
	21,5
	22,5
	22,5
	±0,5


_______________________________________________________________

1Допускается несимметричность планки по отношению карманов (±5 мм)
Продолжение таблицы 3





          В сантиметрах
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	

	27
	Ширина 

бокового кармана
	158-188
	19,0
	19,0
	19,0
	20,0
	20,0
	±0,5

	28
	Длина бокового входа в карман
	158-188
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	±0,5

	29
	Расстояние от горловины до верхнего края спецкармана
	158-188
	19,5
	20,5
	21,5
	22,5
	23,5
	±0,8

	30
	Длина входа в спецкарман
	158-188
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	±0,5

	31
	Длина шлевки 

под ремень
	158-188
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	±0,5

	           Капюшон

	32
	Длина капюшона по линии горловины
	158-188
	20,3
	21,5
	22,7
	23,9
	25,1
	±0,5

	33
	Расстояние от края борта до клапана бокового кармана
	158-188
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	±0,5

	Съемный воротник (из натурального или искусственного меха) (рисунок 11)

	1
	Длина мехового воротника
	158-188
	52,6
	55,0
	57,4
	59,8
	62,2
	±1,0

	2
	Ширина мехового воротника посередине
	158-188
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	±0,5

	3
	Ширина мехового воротника в концах
	158-188
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	±0,5

	Съемный утеплитель из искусственного меха (рисунок 10)

	1
	Длина спинки
	158-188
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	±2,0

	2
	Ширина спинки
	158-188
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	±1,0

	3
	Длина переда
	158-188
	69,2
	69,6
	70,0
	70,4
	70,8
	±2,0

	4
	Ширина переда
	158-188
	17,3
	18,4
	19,5
	20,6
	21,7
	±0,5

	5
	Длина планки
	158-188
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	±0,5


Продолжение таблицы 3





          В сантиметрах
	№ изм
	Наименование измерения
	Рост
	Величина измерения при обхвате
груди
	Доп. откл.

	
	
	
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	

	Съемный утеплитель из натурального меха (рисунок 9)

	1
	Длина спинки
	158-188
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	±1,0

	2
	Ширина спинки
	158-188
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	±1,0

	3
	Длина переда
	158-188
	69,2
	69,6
	70,0
	70,4
	70,8
	±1,0

	4
	Ширина переда
	158-188
	17,8
	18,9
	20,0
	21,1
	22,2
	±0,5

	5
	Длина планки
	158-188
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	±0,5

	Полукомбинезон - модели 5, 6 (рисунок 8)

	1
	Длина брюк по боковому шву
	158-164
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	±1,0

	
	
	170-176
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	

	
	
	182-188
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	

	2
	Ширина брюк по линии талии
	158-188
	40,0
	44,0
	48,0
	52,0
	56,0
	±1,0

	3
	Ширина брюк на уровне глубины сидения
	158-188
	37,3
	40,0
	42,7
	45,4
	48,1
	±1,0

	4
	Ширина брюк внизу
	158-188
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	±0,5

	5
	Длина брюк по шаговому шву
	158-164
	71,0
	70,5
	70,0
	69,5
	69,0
	±1,0

	
	
	170-176
	78,0
	77,5
	77,0
	76,5
	76,0
	

	
	
	182-188
	85,0
	84,5
	84,0
	83,5
	83,0
	

	6
	Ширина пояса
	158-188
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	±0,5

	7
	Длина задней части пояса
	158-188
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	±0,5

	8
	Длина входа в боковой карман
	158-188
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	±0,5

	9
	Длина бретели
	158-164
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	±1,0

	
	
	170-176
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	56,5
	

	
	
	182-188
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	60,5
	

	10
	Длина шлевки
	158-188
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	±0,5

	11
	Ширина шлевки
	158-188
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	±0,5

	12
	Длина штрипки
	158-188
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	±0,5


[image: image3.jpg]



Рисунок 6 – Куртка утепленная - модели 1, 2
[image: image4.jpg]R RAUAT W i ey g
N





Рисунок 7 – Куртка утепленная – модели 3, 4 (лист 1 из 2-х)

[image: image5.jpg]”~
P
20

w—

wargveprppws st

07

wa W St e

B

=t





Рисунок 7 – Куртка утепленная – модели 3, 4 (лист 2 из 2-х)
[image: image6.jpg]TN

7





Рисунок 8 – Полукомбинезон 

                   [image: image7.jpg]SN T EA TR S B A T
r T A T ST ORI T





Рисунок 9 – Съемный утеплитель из натурального меха

[image: image8.png]



Рисунок 10 – Съемный утеплитель из искусственного меха

[image: image9.png]



Рисунок 11 – Воротник из натурального или искусственного меха
1.2.14 Масса изделий должна быть не более, кг:
· куртка утепленная (модели 1, 2)

- 1,5;
· куртка (модели 3, 4)




- 1,6;
· подстежка из натурального меха

- 0,6;
· подстежка из искусственного меха

- 0,4;
· воротник из натуральн0го меха

- 0,2; 
· воротник из искусственного меха

- 0,16;
· полукомбинезон (модели 5, 6)                      - 1,1.
1.3 Требования к материалам и комплектующим
1.3.1 Материалы и комплектующие определяются технической документацией.
1.3.2 Предприятие-разработчик имеет право заменять материалы и комплектующие на аналоги, не снижающие эксплуатационные и служебные характеристики изделия с внесением соответствующих изменений в техническую документацию. Необходимость проведения типовых испытаний определяет предприятие-изготовитель по согласованию с разработчиком.
1.3.3 Материалы и комплектующие, используемые в изделиях, должны иметь паспорта (сертификаты) предприятий-изготовителей, подтверждающие их соответствие НТД.
1.3.4 Материалы, применяемые при изготовлении изделий и имеющие непосредственный контакт с телом, должны иметь гигиенические сертификаты.
1.3.5
Перед запуском в производство материалы и комплектующие должны подвергаться входному контролю ГОСТ 24297. Условия хранения материалов и комплектующих на складах предприятия и в процессе производства должны обеспечивать сохранность свойств, установленных документацией.
На основании входного контроля ОТК составляет заключение о допуске материалов в производство.
В таблице 4 приведены материалы и комплектующие.

 Таблица 4

	Наименование
материала
	Обозначение НТД
	Назначение

	Ткань смесовая «Грета»,
арт. 4С5-КВгл 
	ТУ РБ-00312254.002
	Детали верха, обтачки 

бортов, отлета подстежки и стойки воротника курток (модели 1, 2, 3,4), полукомбинезона 
(модель 5,6) 


Продолжение таблицы 4
	Наименование

материала
	Обозначение НТД
	Назначение

	Синтетическое полотно
объемное нетканое

плотностью 100 или

120 г/м2
	ТУ РФ 6-00-00204079-123
	Детали утепляющей про-

кладки полочек, спинки, рукавов, планки, воротника, поясов курток

	Ткань подкладочная, арт. С 704/168-03/

арт. 3 С16-КВ

арт. С-475
	ТУ 17-77-1

ГОСТ 20272
	Детали подкладки куртки, капюшона и 

полукомбинезона, планки съемного утеплителя,

детали нижнего воротника, обтачки отлета  

	Мех искусственный тканепрошивной под-кладочный, арт. С 798
	ГОСТ 28367
	Детали съемного утеплителя



	Мех искусственный тканепрошивной ворот-никовый
арт. И60-901003.ЗГО, 
В-64-1, арт. 90141/в
	ГОСТ 28367
	Воротник курток

	Мех натуральный

(овчина)
	ТУ 8920-048-00299823
	Детали съемного утеплителя

	Мех натуральный
	ГОСТ 28503
	Воротник курток

	Лист пенополиэтилено-вый ППЭ РЛ 3005
	ТУ 2244-017-00203476
	Прокладки воротников

	Молния разъемная, тип 20, ЗС232УЗО
	ОСТ 17-891
	Центральная застежка курток

	Молния рулонная, тип 20, замки
	ОСТ 17-891
	Застежка карманов полочки, рукавов курток

	Молния рулонная, тип 10, замки, 

арт. 4С196УЗО
	ОСТ 17-891
	Застежка полукомбинезонов 


Продолжение таблицы 4
	Наименование

материала
	Обозначение НТД
	Назначение

	Кнопки металлические с крепежом, Ø 18 мм
	ТУ 17-15-16
	Пристегивание планки погон курток

	Пуговицы пластмассовые на прокол, Ø 15 мм, арт.5С-190-99
	ОСТ 17-699
	Пристегивание капюшона, съемного утеплителя к курт-кам, застегивание внутрен-них карманов на куртках, застегивание пояса полукомбинезонов

	Лента эластичная про-
держечная,
в = 2,0-2,2 см, 
арт.8С 677
	ТУ 17-09-326
	Для стяжки манжет курток

(модели 1, 2), пояса и штрипок полукомбинезонов 

	Лента эластичная про-держечная, в = 3,5см арт. 8С 649, черного цвета
	ТО РФ 03197

ТУ 17-09-325
	Для стяжки пояса курток (модели 1, 2), бретелей полу-комбинезонов (модели 5, 6) 

	Лента ременная 
в = 1,0-1,5 см, 
арт.5С 528-Г50
	ТУ 17 РБ05-1540
	Для спецкармана курток

	Карабин
	ОСТ 17-769
	Для спецкармана курток

	Шнур круглый, Ø 4 мм, арт.1С39-Г50
	ТУ 17-09-301
	В кулису капюшонов

	Наконечник, Ø 4 мм, арт. ЛС-127-У9
	ОСТ 17-336
	Для шнура

	Стопор черный, Ø 4 мм, арт. ЗС 240-У9
	ТУ 17-1524
	Для шнура

	Люверсы
	ОСТ 17-803
	Для кулисы капюшонов

	Лента прикладная, арт. 1С126-Г50
	ТУ 17-09-14-309
	Вешалки изделий, навесные петли съемного утеплителя

	Замок цупферный № 30
	ОСТ 17-623
	Пристегивание бретелей полукомбинезонов

	Тесьма окантовочная,
в = 22 мм арт. ТО 516,
в = 2,5 см 
арт. 4С 516-Г 50
	ТУ РБ 700010566.003

ТУ 17-00010466-100
	Окантовка срезов проймы съемного утеплителя курток

	Фирменный знак НПО СМ арт. 1С810-Г9
	ТУ 17-00-14-309
	Маркировка изделий 

	Лента размерная
	ТУ 17-00-14-309
	Маркировка изделий 

	Этикетка 
	ТУ 17-00-14-309
	Маркировка изделий 


Продолжение таблицы 4
	Наименование
материала
	Обозначение НТД
	Назначение

	Нитки швейные армиро-ванные с полиэфирной оплеткой, 45ЛЛ, 44 ЛХ,

35 ЛЛ
	ГОСТ 6309

ОСТ 17-921
ТУ 8141-00319629 

	Соединение деталей изделий
Для обметывания петель

	Полотно нетканое

термоскрепленное

арт. М-40
	ТУ 8397-001-05-77-222-7-01
	Детали прокладки полочек, спинки, рукавов курток

Прокладка съемных 
утеплителей

	Универсальный комбинированный утеплитель «УНИК»
	Патент № 2165228  2001г. 
	Прокладки съемных утеплителей, передней и задней половинок полукомбинезонов

	Нашивные знаки различия
	По нормативно-техни-ческой документации
	


1.4
Основные требования к изготовлению
1.4.1 Раскрой изделий – ГОСТ 20757.
1.4.2 Виды стежков, строчек и швов в изделиях – ГОСТ 12807; требования к стежкам, строчкам и швам – ГОСТ 29122.
1.4.3 Определение сортности – ГОСТ 11259.
1.5
Комплектность
1.5.1 В комплект поставки должно входить:
а) Утепленные изделия для генерального директора Предприятия, заместителя генерального директора, директора филиала:
- куртка (модель 1)



- 1 шт.;

· подстежка из натурального меха

- 1 шт.;
· воротник из натурального меха

- 1 шт.;
· полукомбинезон (модель 5)


- 1 шт.;
· упаковочный лист


- 1 шт.;
- упаковка


- 1 шт.
б) Утепленные изделия для группы быстрого реагирования и группы охраны грузов Предприятия:

- куртка (модель 2)



- 1 шт.;

· подстежка из искусственного меха
- 1 шт.;
· воротник из искусственного меха
- 1 шт.;
· полукомбинезон (модель 5)


- 1 шт.;
· упаковочный лист


- 1 шт.;
- упаковка


- 1 шт.

в) Утепленные изделия для начальников структурных подразделений и охранников Предприятия (для районов с умеренным климатом):

- куртка (модель 3)



- 1 шт.;

· подстежка из искусственного меха
- 1 шт.;
· воротник из искусственного меха
- 1 шт.;
· полукомбинезон (модель 5)


- 1 шт.;
· упаковочный лист


- 1 шт.;
- упаковка


- 1 шт.
г) Утепленные изделия для начальников структурных подразделений и охранников Предприятия (для районов с холодным и особо холодным климатом):
- куртка (модель 4)



- 1 шт.;

· подстежка из натурального меха 
- 1 шт.;
· воротник из натурального меха

- 1 шт.;
· полукомбинезон (модель 6)


- 1 шт.;
· упаковочный лист


- 1 шт.;
- упаковка


- 1 шт.
1.6 Маркировка
1.6.1 Маркировка по ГОСТ 19159.
1.6.2 Маркировка изделий должна содержать:
· наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование изделия;

· размер изделия;

· символы по уходу;
· дата выпуска (месяц и две последние цифры года выпуска);

· штамп ОТК.
1.6.3 Маркировка с обозначением наименования предприятия-изготовителя, размера изделия, символов по уходу наносится офсетной печатью на тканевые этикетки.
1.6.4 Штамп ОТК, дата выпуска, размер, цвет и наименование изделия, номер настоящих технических условий отображается в упаковочном листе.
1.6.5 Транспортная маркировка  по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков "Боится сырости".
1.7 Упаковка
1.7.1 Полиэтиленовый мешок по ГОСТ 10354.
1.7.2 Транспортная тара - мешки, изготовленные из материалов, обеспечивающих сохранность изделий.
1.7.3 Масса брутто транспортной тары должна быть не более 20 кг.
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Изделия не требуют дополнительных мер безопасности, так как не образуют токсичных и пожаро- и взрывоопасных соединений.
3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 Вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду при испытании, хранении, транспортировке, эксплуатации и утилизации изделия не оказывают.
4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1 Общие положения
4.1.1 Приемка осуществляется в объеме партии. За партию принимают количество изделий, на которые по результатам испытаний будет оформлен единый документ о качестве. Размер партии – не более 1000 изделий.
4.1.2 Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий изделия подвергают следующим испытаниям:
· приемосдаточным;

· периодическим;

· типовым;
- сертификационным.
Перечень и объем приемосдаточных и периодических испытаний приведены в таблице 5.
Таблица 5

	Проверяемый параметр

	Номер пункта
	Объем испытаний от партии, не менее

	
	техническое требование
	метод контроля
	приемо-сдаточные, %
	периоди-ческие

	1 Проверка внешнего вида
	1.1.2
	5.12
	100
	-

	2 Разрывная на-грузка по основе, по утку
	1.2.1
	5.1
	-
	1 изделие от партии


Продолжение таблицы 5
	Проверяемый параметр

	Номер пункта
	Объем испытаний 
от партии, не менее

	
	техническое требование
	метод контроля
	приемо-сдаточные,%
	периоди-ческие

	3 Прочность швов
	1.2.2
	5.2
	-
	1 изделие от партии

	4 Изменение линейных размеров после стирки 
	1.2.3
	5.3
	-
	1 изделие от партии

	5 Стойкость к истиранию для верха
	1.2.4
	5.4
	-
	1 изделие от партии

	6 Водоупорность верха
	1.2.5
	5.5
	-
	1 изделие от партии

	7 Водоотталкивание верха
	1.2.6
	5.6
	-
	1 изделие от партии

	8 Устойчивость окра-ски к стирке верха и подкладки
	1.2.7
	5.7
	-
	1 изделие от партии

	9 Устойчивость окра-ски к поту подкладки
	1.2.8
	5.8
	-
	1 изделие от партии

	10 Устойчивость окра-ски к глажению верха и подкладки
	1.2.9
	5.9
	-
	1 изделие от партии

	11 Устойчивость окра-ски к сухому трению верха и подкладки
	1.2.10
	5.10
	-
	1 изделие от партии

	12 Прочность крепления фурнитуры
	1.2.11
	5.11
	0,1
	-

	13 Проверка соответст-вия изделий основным измерениям
	1.2.l2,
1.2.13
	5.13
	10
	1 изделие от партии

	14 Проверка массы изделий 
	1.2.14
	5.14
	0,3
	1 изделие от партии

	15 Проверка качества изготовления изделий
	1.4
	5.15
	100
	-

	16 Проверка комплектности
	1.5
	5.12
	100
	-


Продолжение таблицы 5
	Проверяемый
параметр

	Номер пункта
	Объем испытаний от партии, не менее

	
	техническое требование
	метод контроля
	приемо-сдаточные,
%
	периоди-ческие

	17 Проверка маркировки
	1.6
	5.12
	100
	-

	18 Проверка упаковки
	1.7
	5.12
	100
	-


4.1.3 Испытания изделий проводятся силами и средствами предприятия-изготовителя. Испытательное оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, используемые при испытаниях, должны быть аттестованы, а средства измерений пройти поверку в установленном порядке.
4.1.4 Для испытаний запрещается применить средства измерений и средства испытаний, срок обязательных поверок которых истек.
4.1.5 Предприятие-изготовитель обеспечивает своевременное проведение испытаний.
4.1.6 Окончательно принятыми и подлежащими отгрузке считаются изделия, которые по результатам приемосдаточных, периодических и типовых испытаний соответствуют требованиям настоящих технических условий и комплекта документации, уложены в транспортную тару.
4.2 Приемосдаточные испытания
4.2.1 Порядок проведения и оформления результатов приемосдаточных испытаний должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.
4.2.2 Объем и последовательность приемосдаточных испытаний приведены в таблице 5.
4.2.3 Результаты приемосдаточных испытаний оформляются протоколами приемосдаточных испытаний, подписанными ОТК.
4.2.4 Если в процессе приемосдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие изделий хотя бы одному из требований настоящих технических условий, то эти изделия считаются не выдержавшими испытания и вся партия возвращается для исправления дефектов.
4.2.5 Изделия, не выдержавшие испытания, представитель ОТК с изложением причин возврата возвращает для выявления причин несоответствия требованиям настоящих технических условий, проведения мероприятий   по   их  устранению,  определения  возможности  исправления 
брака и повторного предъявления.

4.2.6 Возвращенные изделия после устранения дефектов предъявляются для приемки. К изделиям прилагается акт об устранении дефектов с анализом причин и указанием мер по их устранению.
4.2.7 Повторные испытания проводят в полном объеме приемосдаточных испытаний. В отдельных технически обоснованных случаях допускается проводить повторные испытания только по тем пунктам технических условий, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям..
4.2.8 Изделия, не выдержавшие повторные испытания, забраковывают и изолируют от годных.
Испытания и приемку изделий приостанавливают, если экземпляры изделий, предъявленные дважды на приемку, не выдержали испытания. Возможность дальнейшего производства и приемки решаются руково-дителями предприятий изготовителя и разработчика.
4.2.9
Принятыми считаются изделия, которые выдержали испыта-
ния, укомплектованы и упакованы в соответствии с настоящими техниче-
скими условиями и на которые оформлены документы, удостоверяющие их
приемку. Принятые изделия подлежат отправке заказчику или сдаче на
ответственное хранение предприятию-изготовителю.
4.3 Периодические испытания
4.3.1 Порядок проведения и оформления результатов периодических испытаний должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.,
4.3.2 Периодические испытания проводятся:
· при запуске в серийное производство;

· при возобновлении изготовления изделий после перерыва в производстве более 12 месяцев;

· не реже одного раза в 3 года при установившемся производстве.

4.3.3
Периодическим испытаниям подвергаются изделия из числа
изделий, прошедших приемосдаточные испытания.
Отбор производится представителем ОТК предприятия-изготовителя методом случайного отбора.
4.3.4 В соответствии со сроками периодических испытаний предприятие-изготовитель составляет график, утверждаемый руководителем предприятия-изготовителя или директором по производству. В графике указываются сроки начала и окончания испытаний, срок оформления документации с результатами испытаний и дата утверждения акта (протокола).
4.3.5 Виды контроля, объем и последовательность периодических испытаний определяются таблицей 5 настоящих технических условий.
4.3.6 При   положительных    результатах   периодических    испытаний
качество изделий контролируемого периода считается подтвержденным, стабильность технологического процесса является удовлетворительной.

Результаты испытаний оформляются протоколом.
4.3.7
При получении отрицательных результатов приемку и отгрузку
принятых изделий приостанавливают до выявления и устранения причин
возникновения дефектов и получения положительных результатов повтор-
ных периодических испытаний. Повторные испытания проводят в полном
объеме периодических испытаний на удвоенном количестве образцов. До-
пускается проводить повторные периодические испытания по тем пунктам
таблицы 5, при проверке которых были выявлены несоответствия требова-
ниям настоящих технических условий.
4.3.8
Результаты повторных периодических испытаний являются
окончательными.
4.3.9
При положительных результатах повторных периодических ис-
пытаний качество комплектов контролируемого периода считается под-
твержденным, стабильность технологического процесса является удовле-
творительной, приемка и отгрузка изделий должна быть возобновлена.
4.3.10 При получении отрицательных результатов повторных периодических испытаний предприятие-изготовитель решает вопрос о необходимости выполнения новых работ по доработке технической документации и освоению производства изделий, а также принимает решение по ранее изготовленным изделиям, включая принятые и отгруженные.
4.3.11 Результаты периодических испытаний должны быть оформлены актом. В акте указывается срок, на который распространяются результаты периодических испытаний. Акт подписывается должностными лицами, производившими испытания, и утверждается руководителем предприятия-изготовителя.
4.4
Типовые испытания
4.4.1
Типовые испытания проводятся предприятием-изготовителем
при изменении конструкции, технологии изготовления и замене применяе-
мых материалов, влияющих на характеристики и параметры изделий, а так
же при наличии повторяющихся дефектов.
Типовые испытания проводятся по программе, разработанной предприятием-изготовителем.
4.4.2
Необходимость проведения типовых испытаний, количество и
порядок отбора изделий определяет предприятие-изготовитель.
4.5
Сертификационные испытания
4.5.1 Сертификационные испытания проводят в организации, аккредитованной в системе сертификации Госстандарта РФ в объеме и по методикам, согласованным с предприятием-разработчиком.
5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1 Определение разрывной нагрузки - ГОСТ 3813 и ГОСТ 8847.
5.2 Определение разрывной нагрузки швов - ГОСТ 28073.
5.3
Изменение линейных размеров после стирки -
ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1.
5.4 Определение стойкости к истиранию - ГОСТ 18976.
5.5 Определение водоупорности – ГОСТ 3816.
5.6 Определение водоотталкивания – ГОСТ 28486.
5.7 Определение устойчивости окраски к стирке - ГОСТ 9733.4.
5.8 Определение    устойчивости   окраски  к поту - ГОСТ 9733.6 (метод 2). При испытании подкладки допускается в качестве смежной ткани использовать один образец вискозной ткани.
5.9  Определение устойчивости окраски к глажению - ГОСТ 9733.13 (на не составном образце).
5.10
Определение устойчивости окраски к сухому трению -
ГОСТ 9733.27.
5.11 Прочность крепления фурнитуры - ГОСТ 28073.
5.12 Проверку внешнего вида, комплектности, упаковки и маркировки проводят внешним осмотром.
5.13 Проверку измерений готовых изделий производят линейкой металлической (ГОСТ 427) или рулеткой (ГОСТ 7502) - ГОСТ 4103.
5.14 Проверку массы изделий производят путем взвешивания на весах статических (ГОСТ 29329) с погрешностью взвешивания ± 10 г.

5.15 Контроль качества изделий - ГОСТ 11259.
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Изделия должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на данном виде транспорта.
6.2 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать группе условий хранения 1(Л) ГОСТ 15150.
6.3 Хранение принятых, но не отгруженных изделий должно осуществляться в сухом помещении на складе предприятия-изготовителя.
6.4 До упаковки в тару изделия разрешается хранить на стеллажах с удалением от нагревательных приборов не менее 1,0 м. Помещение для хранения должно быть сухим, чистым, проветриваемым. Относительная влажность   воздуха  в  помещении  должна  быть   в пределах от 40 до 70 %, 
температура окружающего воздуха от 0 до плюс 30 °С.

6.5 На складе готовой продукции для хранения изделий запрещается хранить нефтепродукты, кислоты и легковоспламеняющиеся вещества.
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2 Срок носки устанавливается приказом МВД № 372 от 02.08.94. 
Приложение А
(справочное)

Перечень
нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в
настоящих технических условиях

Таблица А.1

	Обозначение
	№ раздела, пункта, подпункта, таблицы ТУ

	ГОСТ 427-75
	5.13

	ГОСТ 3813-72
	Вводная часть, 5.1

	ГОСТ 3816-81
	5.5

	ГОСТ 4103-82
	5.13

	ГОСТ 6309-93
	1.3.5

	ГОСТ 7502-98
	5.14

	ГОСТ 8847-85
	5.1

	ГОСТ 9733.4-83
	5.8

	ГОСТ 9733.6-83
	5.9

	ГОСТ 9733.13-83
	5.10

	ГОСТ 9733.27-83
	5.11

	ГОСТ 10354-82
	1.7.1

	ГОСТ 11259-79
	1.4.3, 5.16

	ГОСТ 12807-2003
	1.4.2

	ГОСТ 15150-69
	6.2

	ГОСТ 14192-96
	1.6.5

	ГОСТ 18976-73
	Вводная часть, 5.4

	ГОСТ 19159-85
	1.6.1

	ГОСТ 20272-96
	1.3.5

	ГОСТ 20757-91
	1.4.1

	ГОСТ 24297-87
	1.3.5

	ГОСТ 28073-89
	5.2, 5.12

	ГОСТ 28367-94
	Вводная часть, 1.3.5

	ГОСТ 28461-90
	1.3.5

	ГОСТ 28486-90
	5.7

	ГОСТ 28503-93
	1.3.5

	ГОСТ 29122-91
	1.4.2

	ГОСТ 29329-92
	5.14

	ГОСТ 30157.0-95
	Вводная часть, 5.3

	ГОСТ 30157.1-95
	Вводная часть, 5.3


Продолжение таблицы А.1

	Обозначение
	№ раздела, пункта, подпункта, таблицы ТУ

	ОСТ 17-336-79
	Вводная часть, 1.3.5

	ОСТ 17-623-88
	Вводная часть, 1.3.5

	ОСТ 17-699-88
	Вводная часть, 1.3.5

	ОСТ 17-769-78
	Вводная часть, 1.3.5

	ОСТ 17-803-79
	1.3.5

	ОСТ 17-891-86
	Вводная часть, 1.3.5

	ОСТ 17-921-88
	1.3.5

	ОСТ 17-601-81
	1.3.5

	ТУ 17-00-14-309-90
	1.3.5

	ТУ 17-09-14-309-90
	1.3.5

	ТУ 17-09-301-90
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 17-09-325-90
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 17-09-326-90
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 17-15-16-90
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 17-77-1-92
	1.3.5

	ТУ 17-1524-91
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 17-00010466-100-92
	1.3.5

	ТУ 17 РБ05-1540-86 
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ 2244-017-00203476-98
	1.3.5

	ТУ 8141-00319629-92
	1.3.5

	ТУ 8397-001-05-77-222-7-01
	1.3.5

	ТУ 8920-048-00299823
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ РБ-00312254.002-95
	Вводная часть, 1.3.5

	ТУ РБ 700010566.003
	1.3.5

	ТУ РФ 6-00-00204079-123
	1.3.5


Приложение Б
  (справочное)
           Спецификация деталей утепленных изделий для работников
                          ФГУП «Ведомственная охрана Росатома»
Таблица Б1
	№    лекал
	Наименование детали
	Кол-во лекал
	Кол-во де-талей кроя

	Куртка утепленная (рисунки 1, 2)
*

	
	Ткань верха
	
	

	1
	Спинка
	1
	1

	2
	Полочка
	1
	2

	3
	Кокетка полочки
	1
	2

	4
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	5
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	6
	Воротник
	1
	1

	7
	Планка застежки
	1
	1

	8
	Подборт
	1
	2

	9
	Манжета
	1
	2

	10
	Вставка (нижняя часть) манжеты
	1
	2

	11
	Задняя часть пояса
	1
	1

	12
	Передняя часть пояса
	1
	2

	13
	Боковая часть пояса
	1
	2

	14
	Карман
	1
	2

	15
	Подкладка кармана
	1
	2

	16
	Обтачка верхней части кармана
	1
	2

	17
	Обтачка нижней части кармана
	1
	2

	18
	Подкладка кармана рукава
	1
	4

	19
	Погон
	1
	2

	20
	Муфта погона
	1
	2

	21
	Подкладка- листочка спецкармана
	1
	1

	22
	Подкладка-подзор спецкармана
	1
	1

	23
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	24
	Центральная часть капюшона
	1
	1

	
	ИТОГО:
	24
	43

	
	Прокладка
	
	

	1
	Спинка
	1
	1

	2
	Полочка
	1
	2

	3
	Рукав
	1
	2

	
	ИТОГО:
	3
	5


Продолжение таблицы Б1
	№ лекал
	Наименование детали
	Кол-во лекал
	Кол-во де-талей кроя

	
	Подкладка
	
	

	1
	Спинка
	1
	1

	2
	Полочка
	1
	2

	3
	Рукав
	1
	2

	4
	Накладной карман
	1
	1

	5
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	6
	Центральная часть капюшона
	1
	1

	7
	Усилитель под люверсы
	1
	2

	8
	Держатель подкладки спецкармана
	1
	1

	9
	Держатель подкладки
	1
	4

	10
	Держатель кармана рукава
	1
	2

	
	ИТОГО:
	10
	17

	
	Утеплитель (синтепон)
	
	

	1
	Спинка – 1 слой
	1
	1

	2
	Спинка – 2 слой
	1
	1

	3
	Полочка – 1 слой
	1
	2

	4
	Полочка – 2 слой
	1
	2

	5
	Рукав – 1 слой
	1
	2

	6
	Рукав – 2 слой
	1
	2

	7
	Воротник
	1
	1

	8
	Планка
	1
	 1

	9
	Вставка (нижняя часть) манжеты
	1
	2

	10
	Задняя часть пояса
	1
	1

	11
	Передняя часть пояса
	1
	2

	12
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	
	ИТОГО:
	12
	19

	Куртка утепленная (рисунки 3, 4)

	1
	Полочка
	1
	2

	2
	Кокетка полочки
	1
	2

	3
	Спинка
	1
	1

	4
	Кокетка спинки
	1
	1

	5
	Подборт
	1
	2

	6
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	7
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	8
	Верхний воротник
	1
	1

	9
	Нижний воротник
	1
	1

	10
	Планка 
	1
	1

	11
	Боковой накладной карман
	1
	2


	№    лекал
	Наименование детали
	Кол-во лекал
	Кол-во де-талей кроя

	12
	Клапан бокового накладного кармана
	1
	2

	13
	Верхний накладной карман
	1
	2

	14
	Клапан верхнего накладного кармана
	1
	2

	15
	Шлевка под ремень
	1
	1

	16
	Подкладка-подзор спецкармана
	1
	1

	17
	Подкладка-листочка спецкармана
	1
	1

	18
	Погон
	1
	2

	19
	Муфта погона
	1
	2

	20
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	21
	Центральная часть капюшона
	1
	1

	
	ИТОГО:
	21
	33

	
	Подкладка
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка
	1
	1

	3
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	4
	Нижняя часть рукава
	1
	2

	5
	Муфта
	1
	2

	6
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	7
	Внутренний накладной карман
	1
	1

	8
	Кулиса
	1
	1

	9
	Боковая часть капюшона
	1
	2

	10
	Центральная часть капюшона
	1
	1

	11
	Держатель подкладки спецкармана
	1
	1

	12
	Держатель подкладки
	1
	4

	13
	Усилитель под люверсы
	1
	2

	14
	Усилитель под шлевки спины
	1
	3

	
	ИТОГО:
	14
	26

	
	Прокладка (полиизол)
	
	

	1
	Полочка 
	1
	2

	2
	Спинка
	1
	1

	3
	Рукав
	1
	2

	
	ИТОГО:
	3
	5

	
	Утеплитель (синтепон)
	
	

	1
	Полочка с подбортом
	1
	2

	2
	Полочка (второй слой)
	1
	2

	3
	Спинка
	1
	1

	4
	Спинка (второй слой)
	1
	1

	5
	Рукав
	1
	2

	6
	Рукав (второй слой)
	1
	2


	№    лекал
	Наименование детали
	Кол-во лекал
	Кол-во де-талей кроя

	7
	Верхний воротник
	1
	1

	8
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	9
	Клапан бокового кармана
	1
	2

	10
	Клапан верхнего кармана
	1
	2

	11
	Планка
	1
	1

	
	ИТОГО:
	11
	18

	Полукомбинезон (рисунок 5)

	1
	Передняя половинка
	1
	2

	2
	Задняя половинка
	1
	2

	3
	Пояс
	1
	2

	4
	Подзор-подкладка бокового кармана
	1
	2

	5
	Подкладка бокового кармана
	1
	2

	6
	Бретель
	1
	2

	7
	Держатель пряжки
	1
	2

	8
	Гульфик
	1
	1

	9
	Откосок
	1
	1

	10
	Шлевка
	1
	2

	11
	Штрипка
	1
	2

	
	ИТОГО:
	11
	20

	
	Прокладочный материал
	
	

	1
	Передняя половина
	1
	2

	2
	Задняя половинка
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	4

	
	Подкладочная ткань
	
	

	1
	Передняя половина
	1
	2

	2
	Задняя половинка
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	4

	
	Утеплитель (синтепон)
	
	

	1
	Передняя половинка
	1
	2

	2
	Задняя половинка
	1
	2

	3
	Задняя часть пояса
	1
	1

	4
	Левая часть пояса
	1
	1

	5
	Правая часть пояса
	1
	1

	6
	Передняя половинка (второй слой)
	1
	2

	7
	Задняя половинка (второй слой)
	1
	2

	
	ИТОГО:
	7
	11


Продолжение таблицы Б1
	№ лекал
	Наименование детали
	Кол-во лекал
	Кол-во де-талей кроя

	
	Съемный утеплитель (рисунки 2, 3)
	

	Верх (искусственный  мех)

	1
	Перед
	1
	 2

	2
	Спинка
	1
	1

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	Ткань подкладочная
	
	

	1
	Планка
	1
	4

	
	ИТОГО:
	1
	4

	
	                Съемный утеплитель (рисунки 1, 4)

	
	Верх (подкладочная ткань)
	
	

	1
	Перед
	1
	 2

	2
	Спинка
	1
	1

	3
	Планка
	1
	4

	
	ИТОГО:
	3
	7

	
	Прокладка (полиизол)
	
	

	1
	Спинка
	1
	1

	2
	Перед
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	Прокладка («Кевлан»)
	
	

	1
	Спинка
	1
	1

	2
	Перед
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	3

	Подкладка (натуральный мех)

	1
	Перед, спинка
	1
	1

	
	ИТОГО:
	8
	14

	
	Воротник (плащевые ткани) 


	
	Верх
	
	

	1
	Обтачка отлета воротника
	1
	1

	2
	Стойка воротника
	1
	2

	
	ИТОГО:
	2
	3

	
	Подкладка
	
	

	1
	Нижний воротник
	1
	1

	2
	Обтачка отлета воротника
	1
	1

	
	ИТОГО:
	2
	2

	
	Прокладка ППЭ РЛ 3005
	
	

	1
	Воротник
	1
	1

	
	Мех
	
	

	1
	Воротник
	1
	1


Приложение В (Справочное)
Особенности обработки изделий 
1 Куртка и полукомбинезон
1.1 Детали куртки и брюк стачивают швом шириной 1,0 см, обтачива-ют –  0,7 см.
1.2 Отделочные строчки прокладывают по:
-борту, вставкам манжет, планке, поясу, сгибу складки спинки, краям боковых карманов полукомбинезона - на расстоянии 0,5 см от края;
-проймам рукавов, кокеткам полочки, капюшону, плечевым швам, локтевому шву шлевкам, рамкам карманов, передней складки накладного кармана куртки, среднему шву, полукомбинезона, вытачкам, бретелям, бо-ковым швам полукомбинезона - на расстоянии 0,2 см от края или строчки стачивания костюма;
-гульфику полукомбинезона - 0,3 см.
1.3 Вторую отделочную строчку прокладывают по кокетке полочки на 0,5 см от первой.

1.4 По рамкам карманов прокладывают отделочные строчки на расстоянии от 0,2 до 0,7 см от края, закрепляя второй строчкой «молнию».

1.5 Накладной карман со складкой по переднему краю настрачивают на полочку шириной шва 0,2 см, подгибая запас шва 1,0 см внутрь.

1.6 Подкладку-подзор настрачивают на усилитель подкладки спецкар-мана, подгибая запас шва 1,0 см (ширина шва 0,2 см). Второй усилитель настрачивают на подкладку-листочку. Подкладку-листочку спецкармана при-тачивают к полочке швом шириной от 0,8 до 0,9 см. Обе подкладки спецкармана стачивают двумя строчками с расстоянием между ними 0,2 см, подкладывая тесьму с карабином. Длина тесьмы 1,0 м. Длина входа в карман 17,0 см.
1.7 Детали верха капюшона стачивают швом шириной 1,0 см с последующим прокладыванием отделочной строчки вдоль швов стачивания (ширина шва 0,2 см).  Детали  подкладки  капюшона  стачивают (ширина шва 
1,0 см).
Верх капюшона обтачивают подкладкой. Отделочную строчку прокладывают вдоль краев капюшона (ширина шва 0,2 см), по лицевому краю прокладывая строчку кулисы шириной 2,0 см. Через люверсы вставляют шнур, одевая наконечники и стопора на концы шнура. Длина шнура 1,0 м.
По нижнему краю капюшона обметывают четыре горизонтальные петли, располагая их на 1,0 см от края горловины. Петли должны соответствовать расположению пуговиц на нижнем воротнике. Капюшон пристегивается к нижнему воротнику куртки.

1.8 Вертикальные строчки подкладки с утеплителем прокладывают: на

полочке - посередине детали, на спинке - посередине ширины детали и две на расстоянии от 15 до 18 см от средней, на рукаве - посередине ширины детали.
1.9
Внутренний карман для капюшона располагают на правой полочке
куртки. Оба внутренних кармана настрачивают на подкладку полочки двумя
строчками на расстоянии от 0,2 до 0,7 см от края. По верхнему краю карманов обметывают по одной петле, располагая по центру кармана, на 1,0 см от верхнего края.

1.10 На полукомбинезон настрачивают шесть шлевок длиной 17,0 см (две шлевки, сложенные пополам – у первой складки передних половинок брюк, две шлевки – в конце участка эластичной ленты, две шлевки – на расстоянии 6,0 см от среднего шва задних половинок брюк). Длина шлевок в готовом виде 7,0 см, ширина – 1,5 см.

1.11 Бретель полукомбинезона обрабатывают с эластичной лентой. Длина эластичной ленты - 17,0 см (15,0 см в готовом виде).
2 Воротник съемный
2.1 Частота машинной строчки при пошиве должна быть три-четыре стежка на 10 мм. Концы внутренних и наружных строчек соединительных швов должны быть закреплены тройной обратной строчкой, длиной от 7,0 до 10,0 мм. При обрыве нитки строчки должны быть закреплены заходом на ранее простроченный участок на длину от 30,0 до 40,0 мм.
Готовые изделия должны быть очищены, концы ниток обрезаны.
2.2 Стойку воротника притачивают к меховому воротнику по надсечкам
со стороны меха.
Меховой воротник складывают с нижним, лицевой стороной внутрь, обтачивают по контуру, оставляя отверстие в нижнем срезе для выворачивания от 15 до 20 см.
Воротник выворачивают, вкладывая во внутрь воротника прокладку из ППЭ РЛ 3005 и застрачивают открытый участок, подгибая срезы внутрь.
2.3 Допускается раскрой детали воротника из искусственного меха
из двух частей со 120 размера.
3
Подстежка съемная.
3.1 Подстежку к куртке пристегивают на пуговицы: к подбортам куртки - за планки (на планке выполнены четыре петли), к воротнику и подкладке куртки по проймам - за навесные петли (всего семь петель).
3.2 Детали переда (синтепон, прокладка, подкладка) укладывают друг на друга, уравнивая срезы.
Прокладывают две горизонтальные строчки стежки по надсечкам, скрепляя все слои.
Также закрепляют детали спинки.

3.3 Подкладку переда и спинку настрачивают на утеплитель по периметру (с обрезкой).


3.4 Навесные петли по борту подкладки переда из меха притачивают с лицевой стороны по надсечкам тройной обратной строчкой, оставляя в готовом виде петлю длиной от 4,5 до 5,0 см.

3.5 Навесные   петли  по  пройме  притачивают  на расстоянии  от 2,5  до 
3,0 см  от  плечевого  шва,  оставляя  в  готовом  виде  петлю длиной от 4,5 до 
5,0 см.

3.6 Навесные петли по горловине подкладки спинки из меха притачивают с лицевой стороны по надсечкам (на расстоянии от 1,0 до 1,5 см от плечевого шва и посередине горловины), оставляя в готовом виде петлю длиной от 2,0 до 2,5 см. 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	№ докум.
	Входящий № сопроводитель-ного документа и дата
	Подпись
	Дата

	
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	аннули-рован-ных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























�
�






�
�






�
�






Инв. № подл.�
�






Подпись и дата�
�






Взам. инв. №�
�






Инв. № дубл.�
�






Подпись и дата�
�






Копировал					Формат А4



































