Том 2 Техническая часть

Технические характеристики

Масло вакуумное гидрированное ВМ-12Г

ТУ 0253-351-05742746-99

| № п/п | Наименованное показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20ºС, кг/см3, в пределах | 850-887 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20ºС, мм²/с при 50ºС, мм²/с, не менее | 360-450 60 |
| 3 | Температура вспышки в открытом тигле, ºС, не ниже | 260 |
| 4 | Температура застывания, ºС, не ниже | -10 |
| 5 | Упругость паров при 20ºС, Па, (мм.рт.ст), не более | 5,3·10-6 (4,0·10-8) |
| 6 | Испытание на коррозию при 50ºС на пластинах из стали марок 40,45 или 50 по ГОСТ 1050-74 и меди по ГОСТ 859-78 | Выдерживает |
| 7 | Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие |
| 8 | Массовая доля серы, %, не более | 0,1 |
| 9 | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 5,0 |
| 10 | Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие |
| 11 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 12 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 0,1 |