Техническое задание № 13 от 29.09.2014г.

на поставку бетонных смесей для объектов

НСМФ АО «Атомэнергопроект»

Предмет закупки: Поставка бетона товарного.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Бетон товарный, ГОСТ 7473-2010

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не установлено

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуются.

Подраздел 1.5 Код ОКДП

574510 – смесь бетонная

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный товар используется для устройства монолитных ж/б конструкциях на объектах НСМФ АО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применение бетонных и смесей осуществляется в соответствии со СНИП 3.03.01-87

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

4.1.1. Бетонная смесь должна быть подобрана из условий ее удобоукладываемости по зернистости с минимальным водоцементным отношением для каждого класса бетона, при необходимости с применением многофункциональных комплексных добавок.

4.1.2. Бетон не должен содержать полимерные добавки, добавки солей хлористого кальция, натрия и других солей в состав бетона, вызывающих коррозию арматуры и закладных деталей, а также добавок, способствующих выделению взрывоопасных и ядовитых газов.

4.1.3. Требования к свойствам бетона согласно техническим требованиям по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений:

- предельная величина усадки –30х10-5;

- начальный модуль упругости для бетона (В25) – среднее значение не менее 30 000 МПа;

- начальный коэффициент поперечной деформации – 0,2;

- коэффициент линейного температурного удлинения при температуре менее 500С – не более 1х10-5 0С-1;

- предельное значение коэффициента ползучести - 2,0.

4.1.4. Поставщик обязан поставить в пределах суммы договора марки бетона указанные в таблице:

| Наименование товара | Марка бетона | Начальная (максимальная) цена за единицу м3. Руб. с НДС 18% | Предельный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон товарный ГОСТ 7473-2010 | Бетон В 7,5 | 4392,23 | 14530,16 |
|  | Бетон В 10 | 4676,34 |  |
|  | Бетон В 12,5 F 50 | 5072,00 |  |
|  | Бетон В 15 | 5010,16 |  |
|  | Бетон В 20 | 4575,16 |  |
|  | Бетон В 20 ПМД -5 | 5562,97 |  |
|  | Бетон В 20 ПМД -10 | 5663,25 |  |
|  | Бетон В 20 ПМД -15 | 5763,63 |  |
|  | Бетон В 20 W6 | 5532,71 |  |
|  | Бетон В 20 W6 ПМД -5 | 5669,59 |  |
|  | Бетон В 20 W6 ПМД -10 | 5773,05 |  |
|  | Бетон В 20 W6 ПМД -15 | 5876,59 |  |
|  | Бетон В 25 | 4767,51 |  |
|  | Бетон В 25 ПМД -5 | 5717,68 |  |
|  | Бетон В 25 ПМД -10 | 5808,51 |  |
|  | Бетон В 25 ПМД -15 | 5923,59 |  |
|  | Бетон В 25 W8 | 5849,35 |  |
|  | Бетон В 25 W8 ПМД -5 | 6064,22 |  |
|  | Бетон В 25 W8 ПМД -10 | 6185,61 |  |
|  | Бетон В 25 W8 ПМД -15 | 6292,00 |  |
|  | Бетон В 25 W2 F50 | 5547,20 |  |
|  | Бетон В 25 W2 F50 ПМД -5 | 5751,74 |  |
|  | Бетон В 25 W2 F50 ПМД -10 | 5870,90 |  |
|  | Бетон В 25 W2 F50 ПМД -15 | 5995,79 |  |
|  | Бетон В 25 W4 F50 | 4785,07 |  |
|  | Бетон В 25 W4 F50 ПМД -5 | 5799,06 |  |
|  | Бетон В 25 W4 F50 ПМД -10 | 5905,23 |  |
|  | Бетон В 25 W4 F50 ПМД -15 | 6011,41 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F50 | 4795,99 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F50 ПМД -5 | 5863,78 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F50 ПМД -10 | 5960,56 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F50 ПМД -15 | 6066,74 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F100 | 5877,28 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F100 ПМД -5 | 6082,36 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F100 ПМД -10 | 6204,38 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F100 ПМД -15 | 6328,11 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F200 | 4772,36 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F200 ПМД -5 | 5298,66 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F200 ПМД -10 | 5417,17 |  |
|  | Бетон В 25 W6 F200 ПМД -15 | 5535,68 |  |
|  | Бетон В 25 W6 | 5681,06 |  |
|  | Бетон В 25 W6 ПМД -5 | 5820,56 |  |
|  | Бетон В 25 W6 ПМД -10 | 5926,73 |  |
|  | Бетон В 25 W6 ПМД -15 | 6032,91 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W4 | 5859,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W4 ПМД -5 | 6009,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W4 ПМД -10 | 6109,00 |  |
|  | Бетон В 25группаБ W4 ПМД -15 | 6209,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W6 | 5859,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W6 ПМД -5 | 6009,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W6 ПМД -10 | 6109,00 |  |
|  | Бетон В 25группаБ W6 ПМД -15 | 6209,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W8 | 5859,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W8 ПМД -5 | 6009,00 |  |
|  | Бетон В 25 группа Б W8 ПМД -10 | 6109,00 |  |
|  | Бетон В 25группаБ W8 ПМД -15 | 6209,00 |  |
|  | Бетон В 25 F150 | 6073,00 |  |
|  | Бетон В 25 F150 ПМД -5 | 6223,00 |  |
|  | Бетон В 25 F150 ПМД -10 | 6323,00 |  |
|  | Бетон В 25 F150 ПМД -15 | 6423,00 |  |
|  | Бетон В 25 W8 Мелкозернистый | 3863,33 |  |
|  | Бетон В 25 W8 Мелкозернистый ПМД -5 | 6009,00 |  |
|  | Бетон В 25 W8 Мелкозернистый ПМД -10 | 6109,00 |  |
|  | Бетон В 25W8 Мелкозернистый ПМД -15 | 6209,00 |  |
|  | Бетон В 30 F 200 W4 | 6055,75 |  |
|  | Бетон В 30 F 200 W4 ПМД -5 | 6240,92 |  |
|  | В35 F100 Мелкозернистый | 6324,00 |  |
|  | В35 F100 Мелкозернистый ПМД-5 | 6474,00 |  |
|  | В35 F100 Мелкозернистый ПМД-10 | 6574,00 |  |
|  | В35 F100 Мелкозернистый ПМД-15 | 6674,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 | 7009,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 ПМД-5 | 7159,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 ПМД-10 | 7259,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 ПМД-15 | 7359,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 W6 | 7009,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 W6 ПМД-5 | 7159,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 W6 ПМД-10 | 7259,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон марки В25 W6 ПМД-15 | 7359,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы А марки В25 W8 | 7009,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы А марки В25 W8 ПМД-5 | 7159,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы А марки В25 W8 ПМД-10 | 7259,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы А марки В25 W8 ПМД-15 | 7359,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы Б марки В35 | 7009,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы Б марки В35 ПМД-5 | 7159,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы Б марки В35 ПМД-10 | 7259,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон группы Б марки В35 ПМД-15 | 7359,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон В35 F50 | 7009,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон В35 F50 ПМД-5 | 7159,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон В35 F50 ПМД-10 | 7259,00 |  |
|  | Мелкозернистый бетон В35 F50 ПМД-15 | 7359,00 |  |

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не требуется

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

4.3.1. Строительные материалы, применяемые для изготовления бетонных смесей должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, СНиП. 4.3.2. Все бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». 4.3.3. Щебень для изготовления бетонной смеси должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»: - марка прочности не менее-1400; - марка по морозостойкости не менее– 300; - наибольшая крупность – не более 20 мм; - истинная плотность зерен щебня – 2,5-2,75 г/см3. 4.3.4. Песок, применяемый для изготовления бетонной смесей должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»: - модуль крупности Мкр - 2-2,5; - истинная плотность – 2,6-2,7 г/см3; - содержание ПиГ –не более 0,7 %. 4.3.5. Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия». 4.3.6. Цемент: - марка цемента - не менее 500; - предел прочности на сжатие не менее 49,0 Мпа. 4.3.7. Добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов». Кроме того, нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки должны иметь документы установленного образца, подтверждающие их качество.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется на соответствие требованиям настоящего Технического задания, ГОСТ 7473-2010

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара должен быть представлен паспорт качества на бетонную смеси. При поставке Товара должны быть представлены гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на используемые нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ АО «Атомэнергопроект». 6.2. Готовые бетонные смеси должны доставляться автобетоносмесителями. Применяемый способ транспортирования должен исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушение однородности, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей, защиту от замерзания. 6.3.Максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонных смесей автобетоносмесителем назначается по СНИП 3.03.01-87.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует поставку товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и проекта договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать всем экологическим нормам в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: - Федеральный закон № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённый им Товар отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам, заявленных заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению и требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам в стране производителя. При приемке должны проходить входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2», в том числе ГОСТ 7473-2010, на соответствие требованиям, установленным действующими в РФ стандартам и техническим условиям и Договором поставки. 12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Материалы, используемые для приготовления бетонных смесей, подлежат испытанию в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Качество бетонных смесей контролируется изготовителем. Результаты испытаний контрольных образцов бетона изготовитель обязан предоставлять Заказчику в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе ГОСТ 10181-2000, ГОСТ 7473-2010

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1. Поставка осуществляется отдельными партиями, в течение 12 месяцев с момента подписания договора, на основании заявок Заказчика. Поставка заявленной партии должна осуществляться в течение 24 часов с момента получения Поставщиком заявки. 14.2. Заказчик в одностороннем порядке имеет право изменять количество товара (в рамках указанных в п 4.1.4) и переносить сроки поставки на более удобное время.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно требованиям закупочной документации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | ПМД | Противоморозные добавки |

Техническое задание составлено

Исполнитель Специалист 2 категории_________________   В.А.  Мартыненко

Заместитель начальника УПТО     _________________________ В. В. Тарабрин

Согласовано:

Начальник ОМТС     _________________________ А. Б. Земляков

Начальник ПТУ      _________________________ Д.П. Иванов