ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Техническое задание на поставку проката из инструментальной легированной стали

для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Круг ф20мм сталь ХВГ
	т
	0,1

	2
	Круг ф110мм сталь ХВГ 
	т
	0,3

	3
	Круг ф50мм сталь Х12МФ
	т
	0,5

	4
	Круг ф180мм сталь Х12МФ
	т
	0,4

	5
	Круг кованный ф250мм сталь Х12МФ
	т
	1,0

	6
	Круг кованный ф260мм сталь Х12МФ
	т
	0,4

	7
	Круг кованный ф280мм сталь Х12МФ
	т
	0,4

	8
	Круг кованный ф400мм сталь Х12МФ
	т
	1,6


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Прокат должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

Подраздел 1.3. Код ОКП 
096143
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокат применяется в различных отраслях промышленности, как в сельском хозяйстве, так и в строительстве.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Тех.характеристики
	НТД

	1
	Круг ф20мм сталь ХВГ
	
	ГОСТ 2590-2006, 5950-2000

	2
	Круг ф110мм сталь ХВГ 
	
	

	3
	Круг ф50мм сталь Х12МФ
	
	

	4
	Круг ф180мм сталь Х12МФ
	
	ГОСТ 1133-71,

5950-2000

	5
	Круг кованный ф250мм сталь Х12МФ
	На поверхности допускаются местные дефекты, глубина зачистки дефектов не должна превышать 20мм на сторону. Твердость в состоянии поставки НВ, не более 255; Диаметр отпечатка, мм, не менее 3,8; Макроструктура стали –  гарантируется; Механические свойства и длительная прочность

 металла должны

 соответствовать требованиям (нормам) ГОСТ
	ТУ14-1-1530-75, 

ГОСТ 5950-2000

	6
	Круг кованный ф260мм сталь Х12МФ
	
	

	7
	Круг кованный ф280мм сталь Х12МФ
	
	

	8
	Круг кованный ф400мм сталь Х12МФ
	
	


Подраздел 3.2 Требования к маркировке
           Маркировка – по ГОСТ 5950-2000.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Упаковка – по ГОСТ 5950-2000.
РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Наличие сертификатов качества производителя заверенных подлинной печатью Поставщика.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование – по ГОСТ 5950-2000.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение – по ГОСТ 5950-2000.
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 

(г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет, 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента подписания договора  последней стороной с правом досрочной поставки.


Способ поставки: 1.Самовывоз со склада поставщика в г.Челябинск, Челябинской обл., г.Екатеринбурге, Свердловской обл.; 2.Доставка автотранспортом Поставщика до склада Покупателя в г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого проката должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


1

