Форма 8

Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта НВАЭС-2

филиал ОАО «Энергоспецмонтаж» ВУС-ЭСМ

Предмет закупки

Арматурная сетка с горячим оцинкованием

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Арматурная сетка с горячим оцинкованием | м² | 7380 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |
| Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлена). |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |
| Не требуются. |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |
| В соответствии с ГОСТ 23279-85. |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |
| ОКП – 127600 ОКДП – 2714740 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется в конструкции для экранирующей сетки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1. Сетка сварная ГОСТ 23279-85 с последующим оцинкованием: Диаметр стержня – 6 мм Ячейка – 100*100мм Выпуска – 100*100мм Материал – арматурная сталь А240 ГОСТ 5781-82 Защитное покрытие нанесено методом горячего цинкования ГОСТ Р.9.307.89. Поставляется в картах – 2х3 м. 4.1.2. Требования к поверхности металла: - На поверхности основного металла не допускаются закатанная окалина, заусенцы, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, маркировочной краски. - Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине. Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные сопряжения сварных швов. - Острые углы и кромки изделий, за исключением технически обоснованных случаев, должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм. - Поверхность изделий, подлежащих горячему цинкованию, должна быть очищена обезжириванием, последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, затем офлюсована. 4.1.3.Требования к покрытию: - При внешнем осмотре поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого. - На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий. - Толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм и не более 200 мкм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с ГОСТ 23279-85.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 23279-85.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. - Плоские сетки должны быть связаны в пакеты. Масса пакета не должна превышать 3 т. - Пакет сеток должен быть связан мягкой проволокой не менее чем в четырех местах. 4.5.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. 4.5.3. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, 4.1 настоящего технического задания, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется в соответствии с ГОСТ 23279-85. Поставка каждой партии товара сопровождается оригиналами следующих документов: - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - счет-фактура установленной формы.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. При поставке Товара Заказчику передаются все необходимые документы, в том числе документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.), сертификаты, паспорта на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 23279-85. Поставщик обязан поставить Товар на объект Грузополучателя своими силами и за свой счет. Сетки следует транспортировать в горизонтальном положении.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение проводиться в соответствии с ГОСТ 23279-85. При хранении каждый пакет должен опираться на деревянные подкладки и прокладки толщиной не менее 30 мм. Подкладки под сетки следует укладывать по плотному, тщательно выровненному основанию. При хранении сеток в штабелях прокладки между пакетами по высоте штабеля должны быть расположены по вертикали одна над другой.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

9.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. 9.2. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. 9.3. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ: - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. # 12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим техническим заданием. 12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4 в течение 2 (двух) недель с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)