ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ОКП 857251                                                                                             Группа М38

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ФГУП | Генеральный директор |
| «Атом - охрана» | ЗАО «НПО Специальных материалов» |
| _______________В. А.Гаврилов | _____________М. В. Сильников |
| «________»___________2008 г. | «_______»___________2008 г. |

ОДЕЖДА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ФГУП «ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 8572-201-31041642-2008

Дата введения «____»____________2008г.

| Перв. Примен. |  | С О Д Е Р Ж А Н И Е Вводная часть ……………………………………………; 3. 1; Технические требования ………………………………..; 6. 1.1; Общие требования ………………………………………; 6. 1.2; Основные параметры и характеристики ………………; 6. 1.3; Требования к материалам и комплектующим …………; 21. 1.4; Основные требования к изготовлению ………………...; 22. 1.5; Комплектность …………………………………………..; 22. 1.6; Маркировка ………………………………………………; 23. 1.7; Упаковка …………………………………………………; 23. 2; Требования безопасности ………………………………; 23. 3; Требования охраны окружающей среды ………………; 23. 4; Правила приемки ………………………………………..; 24. 4.1; Общие положения ……………………………………….; 24. 4.2; Приемосдаточные испытания ………………………….; 26. 4.3; Периодические испытания ……………………………...; 26. 4.4; Типовые испытания ……………………………………..; 27. 4.5; Сертификационные испытания ………………………...; 28. 5; Методы контроля ………………………………………..; 28. 6; Транспортирование и хранение ………………………...; 29. 7; Гарантии изготовителя ………………………………….; 29. Приложение А. Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях ………………………………….; 30. Приложение Б. Особенности обработки одежды полушерстяной для работников ФГУП………………; 32. |
| --- | --- | --- |
| Справ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 8572-201-31041642-2008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл |  | Разраб. |  | Ковальчук |  |  |  | Одежда полушерстяная для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» | Лит. |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Проверил |  | Арутюнова |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НПО СМ |  |  |  |  |
|  |  | Н. контр. |  | Титов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвердил |  | Дмитриев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Настоящие технические условия распространяются на одежду полушерстяную для работников ФГУП « Ведомственная охрана Росатома» (далее изделия) для ношения в любое время года.

Все изделия должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками, подтверждёнными лабораторными испытаниями.

Перечень, внешний вид и технические характеристики на изделия  приведены на рисунках 1 - 4 и в таблице 1.

Таблица 1

| № рис. | Наименование | Внешний вид и технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | Изделия выполнены из полушерстяной ткани арт. 2313, ТУ 858-5519, обладающей разрывной нагрузкой по основе не менее – 300 Н, по утку не менее - 245 Н; изменение размеров после мокрой обработки по основе не более 3,5 %, по утку - не более 3,5 %; устойчивость окраски к поту 2 не менее 4/4 баллов; устойчивость окраски к глажению не менее 4 баллов; устойчивость окраски к сухому трению не менее 3 баллов. Ткань подкладки – синтетическая арт. 3С 16КВ, ТУ 17-77-1; арт. С1 704/168-03 ГОСТ 202-72; арт.С-475, с разрывной нагрузкой по основе не менее 600 Н, по утку - не менее 350 Н; стойкость к истиранию по плоскости не менее 2000 циклов; изменение размеров после мокрой обработки по основе не более минус 3,5 %, по утку - не более ±2,0 %; устойчивость окраски к стирке 1 - не менее 4/4 баллов; устойчивость окраски к поту 2 - не менее 4/4 баллов; устойчивость окраски к глажению - не менее 4 баллов; устойчивость окраски к сухому трению - не менее 4 баллов; разрывная нагрузка швейных ниток - не менее 1620 сН; разрывная нагрузка ниточных швов в изделии не менее 300 Н, прочность крепления пуговиц - не менее 20 Н. |
| 1 | Пиджак офисный (модель 1) | Пиджак офисный из полушерстяной ткани черного цвета с бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. Полочки с вытачками, с тремя пластмассовыми пуговицами Ø 22 мм ОСТ 17-699, с лацканами, с боковыми прорезными карманами с клапанами. |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 1

| № рис. | Наименование | Внешний вид и технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пиджак офисный (модель 1) | Воротник отложной. Рукава – двухшовные втачные со шлицей, с имитирующей застежкой на три пластмассовые пуговицы Ø 17 мм ОСТ 17-699. Над нагрудным прорезным карманом левой полочки нашивается знак принадлежности к ведомственной охране. Спинка со швом посередине, с отрезными бочками, переходящими в шлицу. Подкладка черного цвета до низа. На подкладке полочек – внутренние карманы, застегивающееся на навесную петлю и пуговицу Ø 14 мм ОСТ 17-699. |
| 2 | Куртка повседневная (модель 2) | Куртка повседневная для старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава из полушерстяной ткани черного цвета, с центральной бортовой застежкой на «молнию» ОСТ 17-891 состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, с поясом, стянутым в области боковых швов эластичной лентой в = 8 мм ТУ17-09-326. На поясе расположены четыре шлевки. Полочки с кокеткой. На деталях переда выполнены накладные и прорезные карманы. Накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на пуговицы Ø 14 мм ОСТ 17-699. На накладных карманах отстрочены защипы, имитирующие планку. На кокетке левой полочки шлевка под тангетку. Прорезные карманы в «рамку», застёгивающиеся на «молнию» ОСТ 17-891. Спинка с отрезной кокеткой. Рукава втачные, двухшовные с притачными манжетами, которые застегиваются на две петли и две пуговицы Ø 14 мм ОСТ 17-699 . По шву притачивания манжет заложены складки в сторону локтевого шва. На внешней стороне левого рукава нашивается нарукавный знак принадлежности к ведомственной охране. Спинка и полочка на подкладке. Воротник отложной с цельнокроеной стойкой. |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 1

| № рис. | Наименование | Внешний вид и технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2 | Куртка повседневная (модель 2) | В области плечевых швов – погоны-хлястики с муфтами, застегивающиеся на кнопки ТУ 17-15-16. Погоны съемные по штатной должности. |
| 3 | Брюки офисные (модель 3) | Брюки офисные полушерстяные прямого покроя, черного цвета, состоят из передних и задних половинок и притачного пояса. Брюки на подкладке с притачным поясом, застегивающимся на внутреннюю пуговицу Ø 14 мм ОСТ 17-699, крючок ТУ 17-165 на поясе, и тесьму «молнию» ОСТ 17-891 – на гульфике. Передние половинки брюк с двумя односторонними складками, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. На задних половинках брюк – вытачки, на правой половинке расположен прорезной карман с застежкой на пуговицу Ø 14 мм ОСТ 17-699 и клапаном. На поясе шесть шлевок: две – у складок передних половинок, две – у боковых швов со стороны задних половинок, две – на задних половинках. |
| 4 | Брюки повседневные (модель 4) | Брюки повседневные полушерстяные прямого покроя, черного цвета состоят из передних и задних половинок и притачного пояса. Брюки на подкладке с притачным поясом, застегивающимся на внутреннюю пуговицу Ø 14 мм ОСТ 17-699 и крючок ТУ 17-165 на поясе, и «молнию» ОСТ 17-891 – на гульфике. Передние половинки брюк с двумя односторонними складками, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. На задних половинках брюк – вытачки, на правой половинке расположен прорезной карман с застежкой на пуговицу Ø 14 мм ОСТ 17-699 и клапаном. На поясе шесть шлевок: две – у складок передних половинок, две – у боковых швов со стороны задних половинок, две – на задних половинках. В нижней части шаговых швов брюк, с внутренней стороны, настрочены штрипки с двумя петлями. Свободные концы штрипок пристегиваются |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 1

| № рис. | Наименование | Внешний вид и технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 4 | Брюки повседневные (модель 4) | на пуговицы, пришитые к боковым швам – в рабочем положении, или к шаговым швам – в нерабочем положении. |

Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Особенности обработки одежды полушерстяной для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома», приведены в приложении Б.

Пример условного обозначения продукции при заказе: Пиджак офисный (модель 1), размер М2, ТУ 8572-201-31041642-2008.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Общие требования.

1.1.1 Изделия полушерстяные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2 Внешний вид и технологические характеристики изделий одежды для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» приведены на рисунках

1– 4 и в таблице 1.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Разрывная нагрузка верха по основе должна быть не менее 300 Н,  по утку – не менее 245 Н; подкладки – по основе не менее 600 Н, по утку – не менее 350 Н.

1.2.2 Разрывная нагрузка ниточных швов должна быть не менее 300 Н.

1.2.3 Изменения линейных размеров после мокрых обработок верха должно быть по основе не более 3,5 %,  по утку - не более 3,5 %; подкладки – по основе не более минус 3,5 %, по утку - не более ± 2,0 %.

1.2.4 Стойкость подкладки к истиранию по плоскости должна быть не менее 2000 циклов.

1.2.5 Устойчивость окраски подкладки к стирке 1 должна быть не менее 4 баллов.

1.2.6 Устойчивость окраски верха к глажению должно быть не менее

4 баллов.

1.2.7 Устойчивость окраски к свету должна быть не менее 5 баллов.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Пиджак офисный для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 1)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 2 – Курка повседневная для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 2)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 3 – Брюки офисные для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 3)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 4 – Брюки повседневные для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 4)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.2.8 Устойчивость окраски к сухому трению верха должна быть не менее

3 баллов, подкладки – 4/4 баллов ГОСТ 9733.27.

1.2.9 Прочность крепления фурнитуры должна быть не менее 20 Н.

1.2.10 Размеры одежды должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 2.

Таблица 2                                                                                       В сантиметрах

| Размер |  | Рост |  | Условные обозначения размера и роста* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обхват груди типовой фигуры человека | интервал обхвата груди | рост типовой фигуры | интервал роста |  |  |
| 88-92 | От 88 до 94 | 158-164 | От 155 до 167 | S 2 | 44-46/1-2 |
|  |  | 170-176 | От 167 до 179 | S 4 | 44-46/3-4 |
|  |  | 182-188 | От 179 до 191 | S 6 | 44-46/5-6 |
| 96-100 | От 94 до 102 | 158-164 | От 155 до 167 | М2 | 48-50/1-2 |
|  |  | 170-176 | От 167 до 179 | М4 | 48-50/3-4 |
|  |  | 182-188 | От 179 до 191 | М6 | 48-50/5-6 |
| 104-108 | От 102 до 110 | 158-164 | От 155 до 167 | L2 | 52-54/1-2 |
|  |  | 170-176 | От 167 до 179 | L4 | 52-54/3-4 |
|  |  | 182-188 | От 179 до 191 | L6 | 52-54/5-6 |
| 112-116 | От 110 до 118 | 158-164 | От 155 до 167 | XL2 | 56-58/1-2 |
|  |  | 170-176 | От 167 до 179 | XL4 | 56-58/3-4 |
|  |  | 182-188 | От 179 до 191 | XL6 | 56-58/5-6 |
| 120-124 | От 118 до 126 | 158-164 | От 155 до 167 | XXL2 | 60-62/1-2 |
|  |  | 170-176 | От 167 до 179 | XXL4 | 60-62/3-4 |
|  |  | 182-188 | От 179 до 191 | XXL6 | 60-62/5-6 |
| *- Допускается условное обозначение размера и роста в двух вариантах |  |  |  |  |  |

1.2.11 Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным на рисунках 1-8 и в таблице 3.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 5 – Пиджак офисный для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 1)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 6 –Куртка повседневная для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 2)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 7 – Брюки офисные для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 3)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Рисунок 8 – Брюки повседневные для работников «Ведомственной охраны Росатома» (модель 4)

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Таблица 3                                                                                              В сантиметрах

| № изм | Наименование измерения | Рост | Величина измерения при обхвате груди |  |  |  |  | Доп. откл. ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120- 124 |  |
| Пиджак офисный (модель 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина спинки | 158-164 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  | 182-188 | 7,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |  |
| 2 | Ширина спинки на уровне локтевых швов | 158-188 | 43,2 | 45,6 | 48,0 | 5,4 | 52,8 | 0,5 |
| 3 | Длина полочки | 158-164 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 78,2 | 78,6 | 79,0 | 79,4 | 79,8 |  |
|  |  | 182-188 | 82,2 | 82,6 | 83,0 | 83,4 | 83,8 |  |
| 4 | Ширина полочки в самом узком месте | 158-188 | 21,9 | 23,3 | 24,7 | 26,1 | 27,5 | 0,5 |
| 5 | Ширина изделия на уровне глубины проймы в застегнутом виде | 158-188 | 52,0 | 56,0 | 0,0 | 64,0 | 68,0 | 1,0 |
| 6 | Ширина изделия внизу (в застегнутом виде) | 158-188 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 1,0 |
| 7 | Расстояние от высшей точки горловины до кармана «листочка» | 158-188 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 0,5 |
| 8 | Длина входа в карман «листочка» | 158-188 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 0,3 |
| 9 | Ширина «листочки» | 158-188 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,2 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 3                                                                     В сантиметрах

| № изм | Наименование измерения | Рост | Величина измерения при обхвате груди |  |  |  |  | Доп. откл ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| 10 | Ширина клапана бокового кармана | 158-188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,3 |
| 11 | Расстояние от высшей точки горловины до бокового кармана | 158-164 | 51,7 | 52,1 | 52,5 | 52,9 | 53,3 | 0,2 |
|  |  | 170-176 | 53,7 | 54,1 | 54,5 | 54,9 | 55,3 |  |
|  |  | 182-188 | 55,7 | 56,1 | 56,5 | 56,9 | 57,3 |  |
| 12 | Длина входа в боковой карман | 158-188 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 0,5 |
| 13 | Ширина воротника посередине | 158-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,3 |
| 14 | Длина воротника | 158-188 | 44,2 | 46,6 | 49,0 | 51,4 | 53,8 | 0,5 |
| 15 | Длина рукава | 158-164 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
|  |  | 182-188 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| 16 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 158-188 | 20,1 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 0,5 |
| 17 | Ширина рукава внизу | 158-188 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 0,5 |
| Куртка повседневная (модель 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина спинки | 158-164 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | 182-188 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 2 | Длина кокетки спинки | 158-188 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 0,3 |
| 3 | Ширина спинки по линии кокетки | 158-188 | 45,7 | 48,5 | 51,3 | 54,1 | 56,9 | 0,5 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 3                                                                     В сантиметрах

| № изм | Наименование измерения | Рост | Величина измерения при обхвате груди |  |  |  |  | Доп. откл ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| 4 | Длина полочки | 158-164 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 | 70,2 |  |
|  |  | 182-188 | 73,6 | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,2 |  |
| 5 | Ширина полочки по линии кокетки (в застёгнутом виде) | 158-188 | 42,2 | 45,0 | 47,8 | 50,6 | 53,4 | 0,5 |
| 6 | Ширина куртки на уровне глубины проймы | 158-188 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 1,0 |
| 7 | Ширина куртки внизу (в застёгнутом виде) | 158-188 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 1,0 |
| 8 | Расстояние от края борта до клапана накладного кармана | 158-188 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 0,3 |
| 9 | Длина клапана накладного кармана | 158-188 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 0,3 |
| 10 | Ширина клапана накладного кармана | 158-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,2 |
| 11 | Ширина накладного кармана | 158-188 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 0,3 |
| 12 | Длина накладного кармана | 158-188 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 0,3 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 3                                                                     В сантиметрах

| № изм | Наименование измерения | Рост | Величина измерения при обхвате груди |  |  |  |  | Доп. откл ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| 13 | Ширина имитирующей планки на кармане | 158-188 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,2 |
| 14 | Расстояние от высшей точки горловины до бокового кармана | 158-164 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 40,3 | 40,7 | 0,2 |
|  |  | 170-176 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,2 |  |
|  |  | 182-188 | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 43,3 | 43,7 |  |
| 15 | Длина входа в боковой карман | 158-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 0,5 |
| 16 | Ширина воротника посередине | 158-188 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 |
| 17 | Длина воротника | 158-188 | 46,1 | 48,5 | 50,9 | 53,3 | 55,7 | 0,5 |
| 18 | Длина рукава | 158-164 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
|  |  | 182-188 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 19 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 158-188 | 21,9 | 23,0 | 24,1 | 25,2 | 26,3 | 0,5 |
| 20 | Ширина рукава внизу (манжета застёгнута) | 158-188 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 0,5 |
| 21 | Ширина манжеты | 158-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,3 |
| 22 | Длина погона-хлястика | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| 23 | Ширина погона | 158-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 |
| 24 | Ширина воротника в концах | 158-188 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,2 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 3                                                                      В сантиметрах

| № изм | Наименование измерения | Рост | Величина измерения при обхвате груди |  |  |  |  | Доп. откл ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| Брюки офисные и повседневные (модель 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина по боковому шву | 158-188 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  |  | 182-188 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  |
| 2 | Ширина брюк по линии талии | 158-188 | 40,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 0,5 |
| 3 | Ширина брюк на уровне глубины сидения | 158-188 | 32,0 | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 0,5 |
| 4 | Ширина брюк внизу | 158-188 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 0,3 |
| 5 | Длина по шаговому шву | 158-188 | 75,2 | 74,6 | 74,0 | 73,4 | 72,8 | 1,0 |
|  |  | 170-176 | 82,2 | 81,6 | 81,0 | 80,4 | 79,8 |  |
|  |  | 182-188 | 89,2 | 88,6 | 88,0 | 87,4 | 86,8 |  |
| 6 | Ширина пояса | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,2 |
| 7 | Длина входа в боковой карман | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,5 |
| 8 | Длина клапана заднего кармана | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,5 |
| 9 | Ширина клапана заднего кармана | 158-188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,3 |
| 10 | Длина штрипки (модель 4) | 158-188 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,2 |
| 11 | Ширина штрипки (модель 4) | 158-188 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,3 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.2.12 Масса изделий должна быть не более, кг:

- пиджак офисный (модель 1)          – 1,1;

- курка повседневная (модель 2)     – 0,9;

- брюки офисные (модель 3)            – 0,6;

- брюки повседневные (модель 4)   – 0,6.

1.3 Требования к материалам и комплектующим

1.3.1 Материалы и комплектующие определяются технической документацией.

1.3.2 Предприятие-разработчик имеет право заменять материалы и комплектующие на аналоги, не снижающие эксплуатационные и служебные характеристики изделия с внесением соответствующих изменений в технологическую документацию. Необходимость проведения типовых испытаний определяет предприятие-изготовитель по согласованию с разработчиком.

1.3.3 Материалы и комплектующие, используемые в изделиях, должны иметь паспорта (сертификаты) предприятий-изготовителей, подтверждающие их соответствие НТД.

1.3.4 Материалы, применяемые при изготовлении изделий и имеющие непосредственный контакт с телом, должны иметь гигиенические сертификаты.

1.3.5 Перед запуском в производство материалы и комплектующие должны подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297. Условия хранения материалов и комплектующих на складах предприятия и в процессе производства должны обеспечивать сохранность свойств, установленных документацией.

На основании входного контроля ОТК составляет заключение о допуске материалов в производство.

В таблице 4 приведены материалы и комплектующие.

Таблица 4

| Наименование материала | Обозначение НТД | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Ткань полушерстяная черного цвета, арт. 2311 | ТУ 858-5519 | Для изготовления пиджака, куртки и брюк |
| Ткань подкладочная синтети -ческая черного цвета | ТУ 17-77-1 | Для пиджака, карманов одежды, передней части брюк, навесных петель |
| Лента эластичная, в = 8 мм | ОСТ 17-284 | Для стяжки пояса куртки |
| Материал прокладочный с односторонним точечным полимерным покрытием, арт. 2761 | ТУ 17-21-235 | В воротник пиджака и куртки, подборт, верхнюю часть манжеты куртки, обтачку низа полочки и спинки куртки, части пояса брюк |
| Лента отделочная, b = 9 -12 мм | ОСТ 17-466 | Для маркировки одежды |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 4

| Наименование материала | Обозначение НТД | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Лента прикладная арт. 1С 126-Г50, черного цвета | ТУ 17-09-14-309 | Для крепления подкладки нижних карманов куртки к подборту |
| Лента окантовочная арт. 4с ТО 516 | ТУ РБ 700010566.003 | Окантовка срезов проймы куртки |
| Молния разъемная | ОСТ 17-891 | Для застегивания куртки |
| Молния неразъемная | ОСТ 17-891 | Для застегивания карманов куртки, гульфика |
| Пуговицы пластмассовые на четыре прокола Ø 22 мм | ОСТ 17-699 | Для застёгивания куртки |
| Пуговицы пластмассовые на четыре прокола Ø 17 мм | ОСТ 17-699 | Для рукавов пиджака, для застегивания манжет куртки |
| Пуговицы пластмассовые на четыре прокола Ø 14 мм | ОСТ 17-699 | Для застегивания штрипок на брюках, пояса брюк, заднего кармана брюк, клапанов кармана куртки, внутренних карманов пиджака |
| Крючок и петля | ОСТ 17-165 | Для пояса брюк |
| Кнопки металлические Ø 18 мм | ТУ 17-15-16 | Для пристегивания погон-хлястиков |
| Тесьма черная | ОСТ 17-582 | Для низа брюк |
| Нитки швейные 44ЛХ, 43ЛС, 55ЛЛ | ОСТ 17-21 ОСТ 17-257 | Для изготовления одежды |
| Размерная лента | ТУ 17-00-14-309 | Для маркировки |
| Фирменный знак | ТУ 17-00-14-309 | Для маркировки |

1.4 Основные требования к изготовлению.

1.4.1 Раскрой изделий –  ГОСТ 20757.

1.4.2 Виды стежков, строчек и швов в изделиях – ГОСТ 12807; требования к стежкам, строчкам и швам –  ГОСТ 29122.

1.4.3 Определение сортности – ГОСТ 11259.

1.5 Комплектность.

1.5.1 В комплект поставки должно входить:

а) пиджак и брюки офисные:

- пиджак (модель 1)                                - 1 шт.;

- брюки (модель 3)                                  - 1 шт.;

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

б) куртка и брюки повседневные

- куртка (модель 2)                                 - 1 шт.;

- брюки (модель 4)                                 - 1 шт.

1.6 Маркировка.

1.6.1 Маркировка по ГОСТ 19159.

1.6.2 Маркировка изделий должна содержать:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- размер изделия;

- символы по уходу;

- дата выпуска (месяц и две последние цифры года выпуска);

- штамп ОТК.

1.6.3 Маркировка с обозначением наименования изделия, размера изделия, символов по уходу наносится офсетной печатью на тканевые этикетки.

1.6.4 Штамп ОТК, дата выпуска, размер, цвет и наименование изделия, номер настоящих технических условий отображается в упаковочном листе.

1.6.5 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Боится сырости».

1.7 Упаковка.

1.7.1 Полиэтиленовый мешок по ГОСТ 10354.

1.7.2 Транспортная тара – мешки, изготовленные из материалов, обеспечивающих сохранность изделий.

1.7.3 Масса брутто транспортной тары должна быть не более 20 кг.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Изделия не требуют дополнительных мер безопасности, так как не образуют токсичных и пожаро- и взрывоопасных соединений.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду при испытании, хранении, транспортировке, эксплуатации и утилизации изделия не оказывают.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Общие положения.

4.1.1 Приёмка осуществляется в объеме партии. За партию принимают количество изделий, на которые по результатам испытаний будет оформлен единый документ о качестве. Размер партии – не более 1000 изделий.

4.1.2 Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий изделия подвергают следующим испытаниям:

- приемосдаточным;

- периодическим;

- типовым;

- сертификационным.

Перечень и объем приемосдаточных и периодических испытаний представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Проверяемый параметр | Номер пункта |  | Объём испытаний от партии, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техническое требование | метод контроля | приемо-сдаточные,% | периодические |
| 1 Проверка внешнего вида | 1.1.2 | 5.10 | 100% | - |
| 2 Разрывная нагрузка по основе, по утку | 1.2.1 | 5.1 | - | 1 изделие от партии |
| 3 Прочность ниточных швов | 1.2.2 | 5.2 | - | 1 изделие от партии |
| 4 Изменение линейных размеров после мокрой обработки | 1.2.3 | 5.3 | - | 1 изделие от партии |
| 5 Стойкость к истиранию по плоскости | 1.2.4 | 5.4 | - | 1 изделие от партии |
| 6 Устойчивость окраски подкладки к стирке 1 | 1.2.5 | 5.8 | - | 1 изделие от партии |
| 7 Устойчивость окраски к глажению | 1.2.6 | 5.5 | - | 1 изделие от партии |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 5

| Проверяемый параметр | Номер пункта |  | Объём испытаний от партии, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техническое требование | метод контроля | приемо-сдаточные,% | периодические |
| 8 Устойчивость окраски к поту 2 | 1.2.7 | 5.6 | - |  |
| 9 Устойчивость окраски к сухому трению верха | 1.2.8 | 5.7 | - | 1 изделие от партии |
| 10 Прочность крепления фурнитуры | 1.2.9 | 5.9 | 0,1 | - |
| 11 Проверка соответствия изделий основным измерениям | 1.2.10 | 5.11 | 10 | 1 изделие от партии |
| 12 Проверка массы изделий комплекта | 1.2.12 | 5.12 | 0,3 | 1 изделие от партии |
| 13 Проверка качества изготовления изделий | 1.4 | 5.13 | 100 | - |
| 14 Проверка комплектности | 1.5 | 5.10 | 100 | - |
| 15 Проверка маркировки | 1.6 | 5.10 | 100 | - |
| 16 Проверка упаковки | 1.7 | 5.10 | 100 | - |

4.1.3 Испытания изделий проводятся силами и средствами предприятия-изготовителя. Испытательное оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, используемые при испытаниях, должны быть аттестованы, а средства измерений пройти проверку в установленном порядке.

4.1.4 Для испытаний запрещается применять средства измерений и средства испытаний, срок обязательных поверок которых истек.

4.1.5 Предприятие-изготовитель обеспечивает своевременное проведение испытаний.

4.1.6 Окончательно принятыми и подлежащими отгрузке считаются изделия, которые по результатам приемосдаточных, периодических и типовых испытаний соответствуют требованиям настоящих технических условий и комплекта документации, уложенные в транспортную тару.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4.2  Приемосдаточные испытания

4.2.1 Порядок проведения и оформления результатов приемосдаточных испытаний должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.

4.2.2 Объем и последовательность приемосдаточных испытаний приведены в таблице 5.

4.2.3 Результаты приемосдаточных испытаний оформляются протоколами приемосдаточных испытаний, подписанными ОТК.

4.2.4 Если в процессе приемосдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному из требований настоящих технических условий, то эти изделия считаются не выдержавшими испытания и вся партия возвращается для исправления дефектов.

4.2.5 Изделия, не выдержавшие испытания, представитель ОТК с изложением причин возврата возвращает для выявления причин несоответствия требованиям настоящих технических условий, проведения мероприятий по их устранению, определения возможности исправления брака и повторного предъявления.

4.2.6 Возвращенные изделия после устранения дефектов предъявляются для приемки. К изделиям прилагается акт об устранении дефектов с анализом причин и указанием мер по их устранению.

4.2.7 Повторные испытания проводят в полном объеме приемосдаточных испытаний. В отдельно технически обоснованных случаях допускается проводить повторные испытания только по тем пунктам технических условий, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям.

4.2.8 Изделия не выдержавшие повторные испытания, забраковывают и изолируют от годных.

Испытания и приемку изделий приостанавливают, если экземпляры изделий, предъявлены дважды на приемку, не выдержали испытания. Возможность дальнейшего производства и приемки решаются руководителями предприятий изготовителя и разработчика.

4.2.9 Принятыми считаются изделия, которые выдержали испытания, укомплектованы и упакованы в соответствии с настоящими техническими условиями и на которые оформлены документы, удостоверяющие их приемку. Принятые изделия подлежат отправке заказчику или сдаче на ответственное хранение предприятию-изготовителю.

4.3  Периодические испытания

4.3.1 Порядок проведения и оформления результатов периодических испытаний должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.

4.3.2 Периодические испытания проводятся:

- при запуске в серийное производство;

- при возобновлении изготовления изделий после перерыва в производстве более 12 месяцев;

- не реже одного раза в  три года при установившемся производстве.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4.3.3 Периодическим испытаниям подвергаются изделия из числа изделий, прошедших приемосдаточные испытания.

Отбор производится представителем ОТК предприятия-изготовителя методом случайного отбора.

4.3.4 В соответствии со сроками периодических испытаний предприятие-изготовитель составляет график, утверждаемый руководителем предприятия-изготовителя или директором по производству. В графике указываются сроки начала и окончания испытаний, срок оформления документации с результатами испытаний и дата утверждения акта (протокола).

4.3.5 Виды контроля, объем и последовательность периодических испытаний в таблице 5 настоящих ТУ.

4.3.6 При положительных результатах периодических испытаний качество изделий контролируемого периода считается подтвержденным, стабильность технологического процесса является удовлетворительной. Результаты испытаний оформляются протоколом.

4.3.7 При получении отрицательных результатов приемку и отгрузку принятых изделий приостанавливают до выявления и устранения причин возникновения дефектов и получения положительных результатов повторных периодических испытаний. Повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на удвоенном количестве образцов. Допускается проводить повторные периодические испытания по тем пунктам таблицы 5, при проверке которых были выявлены не соответствия требованиям настоящих технических условий.

4.3.8 Результаты повторных периодических испытаний являются окончательными.

4.3.9 При положительных результатах повторных периодических испытаний качество изделий контролируемого периода считается подтвержденным, стабильность технологического процесса является удовлетворительной, приемка и отгрузка изделий должна быть возобновлена.

4.3.10 При получении отрицательных результатов повторных периодических испытаний предприятие-изготовитель решает вопрос о необходимости выполнения новых работ по доработке технической документации и освоению производства изделий, а также принимает решение по ранее изготовленным изделиям, включая принятые и отгруженные.

4.3.11 Результаты периодических испытаний должны быть оформлены актом. В акте указывается срок, на который распространяются результаты периодических испытаний. Акт подписывается должностными лицами, производившими испытания, и утверждается руководителем предприятия-изготовителя.

4.4 Типовые испытания

4.4.1 Типовые испытания проводятся предприятием-изготовителем при изменении конструкции, технологии изготовления и замене применяемых материалов, влияющих на характеристики и параметры изделий, а также при на -

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

личии повторяющихся дефектов.

Типовые испытания проводятся по программе, разработанной предприятием-изготовителем.

4.4.2 Необходимость проведения типовых испытаний, количество и порядок отбора изделий определяет предприятие-изготовитель.

4.5 Сертификационные испытания

4.5.1 Сертификационные испытания проводят в организации, аккредитованной в системе сертификации Госстандарта РФ.

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Определение разрывной нагрузки – ГОСТ 3813.

5.2 Определение разрывной нагрузки ниточных швов –  ГОСТ 28073.

5.3 Изменение линейных размеров после мокрой обработки определяют –

ГОСТ 30157.0 и ГОСТ 30157.1.

5.4 Определение стойкости к истиранию по плоскости - ГОСТ 18976.

5.5 Определение устойчивости окраски к глажению – ГОСТ 9733.7 .

5.6 Определение устойчивости окраски к поту 2 - ГОСТ 9733.6.

5.7 Определение устойчивости окраски к сухому трению - ГОСТ 9733.27.

5.8 Определение устойчивости окраски подкладки к стирке 1 - ГОСТ 9733.4.

5.9 Прочность крепления фурнитуры - ГОСТ 29150.

5.10 Проверку внешнего вида, комплектности, упаковки и маркировки проводят внешним осмотром.

5.11 Проверку измерений готовых изделий производят линейкой металлической (ГОСТ 427) или рулеткой (ГОСТ 7502) - ГОСТ 4103.

5.12 Проверку массы изделий производят путем взвешивания на весах статических с погрешностью взвешивания ± 10 г.

5.13 Контроль качества изделий - ГОСТ 11259.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Комплекты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать группе условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

6.3 До упаковки в тару комплекты разрешается хранить на стеллажах с удалением от нагревательных приборов не менее 1,0 м. Помещение для хранения должно быть сухим, чистым, проветриваемым. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40 до 70 %, температура окружающего воздуха от 0 до + 30 °С.

6.4 На складе готовой продукции для хранения комплектов запрещается хранить нефтепродукты, кислоты и легковоспламеняющиеся вещества.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок носки устанавливается приказом МВД № 372 от 02.08.94.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов,

на которые даны ссылки в настоящих технических условиях

Таблица А1

| Обозначение | Номер раздела, пункта, подпункта, таблицы ТУ |
| --- | --- |
| ГОСТ 427-75 | 5.11 |
| ГОСТ 3813-72 | 5.1 |
| ГОСТ 4103-82 | 5.11 |
| ГОСТ 7502-89 | 5.11 |
| ГОСТ 9733.4-83 | 1.2.5; 5.8 |
| ГОСТ 9733.6-83 | 1.2.7; 5.6 |
| ГОСТ 9733.7-83 | 1.2.6; 5.5 |
| ГОСТ 9733.27-83 | 1.2.8; 5.7 |
| ГОСТ 10354-82 | 1.7.1 |
| ГОСТ 11259-79 | 1.4.3; 5.13 |
| ГОСТ 12807-88 | 1.4.2 |
| ГОСТ 14192-77 | 1.6.5 |
| ГОСТ 15150-69 | 6.2 |
| ГОСТ 18976-73 | 5.4 |
| ГОСТ 19159-85 | 1.6.1 |
| ГОСТ 20757-91 | 1.4.1 |
| ГОСТ 24297-90 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ГОСТ 28073-89 | 5.2 |
| ГОСТ 29122-91 | 1.4.2 |
| ГОСТ 29150-89 | 5.9 |
| ГОСТ 30157.0-95 | 5.3 |
| ГОСТ 30157.1-95 | 5.3 |
| ОСТ 17-21 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ОСТ 17-165 | 1.3.5 |
| ОСТ 17-257 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ОСТ 17-284 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ОСТ 17-466 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ОСТ 17-582 | 1.3.5 |
| ОСТ 17-699-88 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ОСТ 17-891-86 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ТУ 17-00-14-303-90 | 1.3.5 |
| ТУ 17-09-14-309-90 | 1.3.5 |
| ТУ 17-09-326 90 | Вводная часть; 1.3.5 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы А1

| Обозначение | Номер раздела, пункта, подпункта, таблицы ТУ |
| --- | --- |
| ТУ 17-15-16-90 | 1.3.5 |
| ТУ 17-21-235-78 | 1.3.5 |
| ТУ 17-77-1-92 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ТУ 858-5519-2001 | Вводная часть; 1.3.5 |
| ТУ РБ 700010566.003-93 | 1.3.5 |

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Приложение Б

Справочное

# Особенности обработки одежды полушерстяной

# для работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома»

1 Особенности обработки куртки

1.1 Клапан накладных карманов, верхняя часть воротника, стойка верхнего воротника, подборта, кокетки полочек, манжеты, части полочек по линии входа в боковой карман дублируют клеевой прокладочной тканью.

1.2 Застежку «молния» притачивают, складывая ее между бортом и подбортом, швом 1,0 см.

1.3 Накладные карманы, после застрачивании складки шириной 3,0 см, обметывают по верхнему срезу.

Расстояние между строчками застрачивания складок – 2,4 см.

Карманы настрачивают на полочки, располагая их параллельно линии борта, и на расстоянии от 1, до 2,0 см от шва притачивания кокетки.

1.4 Низ куртки  обрабатывают обтачкой из основной ткани.

Обтачки притачивают к подборту боковыми сторонами швом шириной

0,7 см, огибают  на лицевую сторону куртки и обтачивают низ куртки швом шириной 0,7 см.

Концы эластичных лент прикрепляют к обтачке по намеченным линиям.

Верхний срез обтачки подгибают во внутрь и настрачивают на куртки на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

По намеченным линиям, в области боковых швов, прокладывают две строчки параллельно боковым швам куртки и две горизонтальные строчки, расправляя эластичную ленту между строчками. Длина эластичной ленты от 17 до 18 см.

По низу изделия прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,3 см от края, за исключением участков, стянутых эластичной лентой.

2 Особенности обработки пиджака

2.1 В деталях пиджака дублируют клеевой прокладкой:

- полочки;

- лацкана полочки;

- листочку нагрудного кармана

- верхний клапан прорезного бокового кармана;

- верхний и нижний воротник;

- части полочек по линии входа в карман.

2.2 На подкладке полочек – внутренние карманы, застегиваются на навесную петлю и пуговицу.

Припуски продольных срезов петли подгибают внутрь, застрачивают швом шириной 0,1 см. Длина петли 4,0 см.

Листочка внутреннего прорезного кармана выкроена из основной ткани верха.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2.3 Плечевую прокладку вкладывают со стороны среза проймы, прокладывая скрепляющую строчку швом шириной 0,5 см.

2.4 Срез верха и подкладки рукавов по локтевому шву с изнаночной стороны скрепляют машинной строчкой длинной 15 см  (ширина шва 0,5 см).

2.5 Верхний воротник по отлету и концам огибают нижний воротник на

1,5 см и подшивают на спецмашине.

3 Особенности обработки брюк

3.1 Все открытые срезы верха и подкладки должны быть обметаны.

3.2 Соединение боковых и средних срезов выполняют швом шириной 1,0 см.

3.3 Деталь шлевки складывают вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, прокладывают отделочную строчку вдоль сгиба шириной шва 0,1 - 0,2 см.

Припуски продольных срезов шлевки подгибают внутрь, застрачивают.

3.4 Длина шлевок – 5,5 см, ширина от 1,0 до 1,5 см для всех размеров и ростов.

3.5 Шесть шлевок на поясе располагают:

- по одной – на переднем полотнище над передней складкой;

- по одной – на заднем полотнище от центрального шва на расстоянии 7,5 см;

- по одной – в боковых швах передней и задней половинках брюк.

3.6 Обработка бокового кармана на брюках

Совместить переднюю половинку брюк с подкладкой бокового кармана по линии входа в карман и обтачать.

Отвернуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов.

Совместить срезы подкладок бокового кармана, выполнить закрепки по разметки.

Заложить складку на передней половинке брюк (запас к середине), одновременно стачать подкладки с передней половинкой брюк по верхнему срезу.

Стачать и обметать подкладку кармана шириной шва 1,0 см.

3.7 Обработка низа брюк

На расстоянии 3,0 см от низа брюк, по лицевой стороне настрачивают брючную тесьму.

Обметанный низ брюк подгибают на расстоянии 5,0 см и подшивают на спецмашине 85 А класса.

Копировал					Формат А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

ТУ 8572-201-31041642-2008

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Входящий № сопроводитель-ного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |